ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку заготовок трубных из прецизионного

# коррозионностойкого сплава 46ХНМ-ВИ (ЭП-630-ВИ)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические характеристики

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТЕ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

| 1 | Заготовка трубная механически обработанная ф 80 46ХНМ-ВИ (ЭП-630) – ТУ 14-134-472-2015 | кг | 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заготовка трубная механически обработанная ф 120 46ХНМ-ВИ (ЭП-630) – ТУ 14-134-472-2015 | кг | 240 |

# Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении

- Поставляемые заготовки трубные должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП

# 087038

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Заготовки трубные из прецизионного коррозионностойкого сплава 46ХНМ-ВИ (ЭП-630-ВИ) применяются для изготовления труб, патрубков и деталей в производстве основного технологического оборудования.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 3.1 Технические характеристики

№ п/п; Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак; НД Особые условия поставки. 1; Заготовка трубная механически обработанная ф 80 46ХНМ-ВИ (ЭП-630) – ТУ 14-134-472-2015; Заготовка трубная механически обработанная 46ХНМ-ВИ (ЭП-630) – ТУ 14-134-472-2015: - Метод выплавки: вакуумно-индукционный; - Изготовление: свободной ковкой на молотах; - Химический состав и загрязненность неметаллическими включениями металла труб по ГОСТ 10994 за исключением массовой доли хрома. Нижний предел массовой доли хрома должен быть на 2 % меньше, верхний предел должен быть на 1 % меньше норм, установленных в ГОСТ 10994; - В сертификате завода-изготовителя должен быть отражен развернутый химический состав; - Предельное отклонение по диаметру +2,5 мм, предельное отклонение по длине +50мм на всю длину; - Остальные требования к сортаменту в соответствии с ГОСТ1133; - Торцы заготовки должны быть ровно обрезаны и зачищены от заусенцев, центровые отверстия удалены, допускается косина реза не более 5мм; - Шероховатость поверхности (Rz) заготовки не должна превышать 80 мкм по ГОСТ 2789; - На наружной поверхности заготовок не должно быть заковов, трещин, раскованных загрязнений и пузырей. Недопустимые дефекты должны быть удалены пологой зачисткой. Глубина зачистки не должна превышать предельного отклонения по диаметру, считая от номинального диаметра заготовки. Ширина зачистки должна быть не менее её шестикратной глубины. В одном сечении допускаются не более трёх зачисток максимальной глубины; - Механические свойства трубной заготовки, проводить на двух продольных образцах от плавки, изготовленных из термически обработанных заготовок диаметром (стороной квадрата) 20-25мм, отобранных от одной перекованной пробы диаметром (стороной квадрата) от 80 до 100мм должны соответствовать требованиям: - режим термообработки заготовок диаметром 20-25мм – закалка (1200±10°С) с охлаждением на воздухе или в воде. - временное сопротивление: 637-882 Н/мм2 (65-90 кгс/мм2). - относительное удлинение: не менее 35%. Испытания на растяжение проводить при температуре 20(+15,-10°С) по ГОСТ1497. Вырезку заготовок для термической обработки проводить в соответствии с ГОСТ 7564, вариант 2.Фактические результаты испытаний указывать в документе о качестве (сертификате завода-изготовителя). - Ультразвуковой контроль (УЗК) -100% проводить в соответствии с ПНАЭ Г 7-014-89. Качество заготовки по внутренним дефектам должно соответствовать группе 1 ГОСТ21120.. 2; Заготовка трубная механически обработанная ф 120 46ХНМ-ВИ (ЭП-630) – ТУ 14-134-472-2015.

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка трубной заготовки - по ГОСТ 7566.

# Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка трубной заготовки - по ГОСТ 7566.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

1. Приемка заказчика по согласованному плану качества, разрабатываемого в соответствии с требованиями НП-071-06.

2. Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика. Верификация продукции по ГОСТ 24297-2013.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Подготовка металлопродукции к транспортированию должна соответствовать ГОСТ 26653-90. Металлопродукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов. Металлопродукцию транспортируют в вагонах открытого и закрытого типов.  При транспортировании металлопродукции воздушным транспортом необходимо учитывать требования по допустимой удельной нагрузке на пол грузовой кабины воздушного судна.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# Трубные заготовки хранят в закрытых складах и на открытых площадках под навесом.

# РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В  общую сумму договора должны входить НДС,  расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 20 рабочих дней после подписания договора последней стороной с правом досрочной поставки.

Способ поставки: доставка до склада ФГУП «ПО «Маяк» в г. Челябинск, ул. Игуменка,д.37

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# Техническая и иная информация относительно поставляемых трубных заготовок должна быть представлена на русском языке.

# Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

# Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКП | Общепромышленный классификатор продукции |