Приложение №1 к документации о проведении редукциона

Свойства:

Смола S560 ZX нетиксотропная, непредускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола на основе изофталиевой кислоты содержит добавки контролирующие усадку.

Область применения:

S 560 ZX специально создана для пултрузии. Обеспечивает легкость процесса, результатом которого является отличная поверхность.

Поставка:

Поставка осуществляется в невозвратных бочках по 220 кг (Бочки должны быть опломбированы).

Химический состав:

Ненасыщенные полиэфиры в растворе стирола

Пожаробезопасность:

горючая жидкость

Транспортная классификация:

IMCO 3.3 стр.3379 UN n 1866

Доставка:

В невозвратной таре

Складирование

Рекомендуется, чтобы все подобные материалы хранились при постоянной температуре не выше 20 Со и вне недосягаемости прямых солнечных лучей. Срок хранения - мах 6 (шесть) месяцев.

| Свойства неотвержденной смолы S 560 ZХ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 23Со по Брукфильду RVT sp 2 /10 rpm | 1300 1300 | мПа мПа | ISO 2555 ISO 2884 |
| Содержание стирола | 43 | % | SFS 4864 |
| Отверждение при 23Со (1) время гелеобразования | 11 | Мин. | NESTE D006 |
| SPI тест при 80Со, 2%BPO-50 время 65-90Со время 65Со - экзотермические пики экзотермические пики | 10 11 мин. 230 | Мин. Мин. Со | ISO 584 |

(1) 100г. смолы + 1,6% Со (1%) + 2.0 % MEK - пероксид

| Свойства отвержденной смолы S 560 ZХ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура начала термической деформации (HDT, 1.81 Мпа) | мин. 100 | Со | ISO 75/А |
| Прочность на изгиб | 100 | мПа | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 3000 | МПа | ISO 178 |
| Удлинение на разрыв | 60 | МПа | ISO 527 |
| Модуль упругости при разрыве | 3300 | МПа | ISO 527 |
| Относительное удлинение при разрыве | 2.5 | % | ISO 527 |