       ТОМ №2; ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

УТВЕРЖДАЮ:

                                                           Зам. директора ГНЦ ИФВЭ

                                        _______________    Иванов  С.В.
                                                                               «_____»____________2011г.
Техническое задние
1. Технические требования к поставке толстостенных труб из меди 

          (п/п 1,2 таблицы сведения о  товарах)
1.1. Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки с размерами, указанными в табл. 1.

1.2.  Требования к предельным отклонениям указанны в табл. 1. 

1.3. Трубы изготовляют из меди марок, и химическим составом по EN,    указанным в табл. 2 или аналога указанным в табл3..

Остальные технические требования по ЕN 1787(европейский стандарт).  
         Материал должен сопровождаться паспортом, содержащим:

       а) наименование предприятия-изготовителя;

       б) условные обозначения;

       в) номер партии;

       г)
 массу нетто партии;

       д) результаты испытания 

       е)
 дату отгрузки;

       ж) обозначение настоящего стандарта;

       з) копии протоколов химического анализа и механических свойств по ЕN 10204-3.1

       Требования к предельным отклонениям указанны                  таблица №. 1.
	№

п./п.

	Наружный диаметр, толщина стенки и длина

труб
	Требования к предельным отклонениям



	1.
	Труба Диам 350х90х480

         Кол-во  (25 штук)


	1.Предельные отклонения по наружному 

диаметру -10мм .

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 10мм

3. Предельные отклонения на длину заготовки  -3.



	   2.
	Обойма

Диам. 350 
Кол-во (5 штук)

	См. эскиз обоймы в приложении 1.


Марки меди и химический состав                                                   таблица №. 2.
	№

п./п.


	Наименование
	Марки меди и химический состав

	1.
	Труба Диам 350х90х480

Кол-во  (25 штук)

	Марка меди SE-Cu 2.0070 по  DIN 1787



	   2.
	Обойма Диам. 350

Кол-во (5 штук)
	Марка меди SE-Cu 2.0070 по  DIN 1787




Химический состав (основных компонентов) Аналога марки меди SE-Cu 2.0070 

                                                                                                               таблица №. 3                                                   
	 Ма меди и химический состав %

	  СU
	O
	                    P

	             99,9
	/
	              =0,003


Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.
Требование к технической документации: Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации в соответствии с п.1.3, настоявшего технического задания.

Начальник  КО ГНЦ  ИФВЭ                               Никитин С.А.

Начальник группы  КО ГНЦ  ИФВЭ                  Сквороднев Н.В.    

Руководитель     WP-20                                         Маслов М.А.
Руководитель    работ по РЛСЭ                            Сычев  В.А.
[image: image1.png]



