	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СМУ №1»

______________     С.Б. Карибов

                                         от   «__» ________ 2015 г.




КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 
№ 008/03/2015 «Поставка товарного бетона и раствора для выполнения строительно-монтажных работ на объектах блоков №3,4 РоАЭС»
том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск
2015 г.

Технические требования

1. Объем поставляемого товара
	№ п/п
	Марка бетона
	Ед. измер.
	Кол-во.

	
	
	
	

	1
	Бетон В7,5 
	м³
	10,00

	2
	Бетон В7,5 (-5°C)
	м³
	3,00

	3
	Бетон В7,5 (-10°C)
	м³
	2,00

	4
	Бетон В15
	м³
	1000,00

	5
	Бетон В15 (-5°C)
	м³
	20,00

	6
	Бетон В15 (-10°C)
	м³
	20,00

	7
	Бетон В25 
	м³
	10,00

	8
	Бетон В25 (-5°C)
	м³
	5,00

	9
	Бетон В25  (-10°C)
	м³
	5,00

	10
	Бетон В25  F100
	м³
	30,00

	11
	Бетон В25  F100 (-5°C)
	м³
	5,00

	12
	Бетон В25  F100 (-10°C)
	м³
	5,00

	13
	Бетон В25W6F150
	м³
	40,00

	14
	Бетон В25W6F150 (-5°C)
	м³
	10,00

	15
	Бетон В25W6F150 (-10°C)
	м³
	10,00

	16
	Бетон В25W8 F100
	м³
	35,00

	17
	Бетон В25W8 F100 (-5°C)
	м³
	5,00

	18
	Бетон В25W8 F100 (-10°C)
	м³
	5,00

	19
	Бетон В30F50
	м³
	50,00

	20
	Бетон В30F50  (-5°C)
	м³
	5,00

	21
	Бетон В30F50  (-10°C)
	м³
	5,00

	22
	Бетон В40W8 F200
	м³
	3779,00

	23
	Бетон В40W8 F200  (-5°C)
	м³
	100,00

	24
	Бетон В40W8 F200  (-10°C)
	м³
	100,00

	25
	Раствор М100
	м³
	34,00

	26
	Раствор М100   (-5°C)
	м³
	5,00

	27
	Раствор М100   (-10°C)
	м³
	5,00

	28
	Раствор М150
	м³
	13,00

	29
	Раствор М150   (-5°C)
	м³
	5,00

	30
	Раствор М150   (-10°C)
	м³
	5,00

	31
	Раствор М200
	м³
	3,00

	32
	Раствор М200   (-5°C)
	м³
	1,00

	33
	Раствор М200   (-10°C)
	м³
	1,00

	34
	Раствор М200* пусковая смесь
	м³
	20,00

	35
	Раствор М200* (-5°C) пусковая смесь
	м³
	5,00

	36
	Раствор М200* (-10°C) пусковая смесь
	м³
	5,00

	 
	ВСЕГО:
	 
	5361,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом Поставщика. 
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, стройплощадка ООО «СМУ №1»  в х. Харсеев; строительная площадка энергоблоков (склад покупателя) № 3,4 Ростовской АЭС.
Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.12.2015г. отдельными партиями в течение 1 (одного) рабочего дня после поступления Заявки от Покупателя, в пределах объема спецификации (Приложение № 1 к Проекту договора).
4. Обязательные требования к поставляемому товару:

4.1. Бетон должен быть выполнен  на сульфатостойком портландцементе.

4.2. Требования по изготовлению и транспортировке  бетона В40 W8F200:

4.2.1. Для определения состава бетона необходимо изготовить два модуля имитатора защитной оболочки размером 3м(L)х1,2(б)х1,2(h) с армированием и разводкой  каналообразователей по проекту. 

4.2.2. Подбор состава бетона должен осуществляться  с учетом регламентированных значений потерь от усадки и ползучести бетона при преднапряжении. Относительная деформация от усадки и ползучести бетона в интервале времени от 2 до 300 часов не должна превышать 2х10-4  и коэффициента ползучести не более 1,9. Коэффициент ползучести бетона определяется в соответствие с требованием табл. № 55 СП 52-101-2003 путем подтверждения соответствия фактической прочности бетона проектному классу.

4.2.3. Максимальная продолжительность транспортирования бетонных смесей в условиях площадки РоАЭС 30 минут. 

4.2.4. Бетонная смесь должна быть приготовлена на гранитном щебне фракции 5-20 мм и  с  минимальным содержанием портландцемента, обеспечивающим проектную прочность бетона. При выборе цемента следует отдавать предпочтение цементам с минимальным тепловыделением. 

4.2.5. Бетон защитной оболочки должен иметь класс В40 W8, а выше отметки 45.000 класс В40 W8 F200. Объемный вес бетона должен быть  не менее 2350 кг/м3. 

4.2.6. Подвижность бетонной смеси по осадке конуса 10-12 см на месте укладки. 

4.2.7. Температура бетонной смеси при бетонировании не должна превышать 28°C. 

4.2.8. Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты), подтверждающие качество примененных материалов.

4.3. Требования к бетону В30F50:

4.3.1. Бетон верхнего строения  В30 F50  должен отвечать  следующим требованиям:

- для приготовления бетонной смеси применяется портландцемент марки 500;

- в качестве крупного заполнителя применяется  щебень по ГОСТ 8267-93, фракция 5-20 мм (марка по дробимости 1400) с содержанием пылевидных и глинистых частиц не более 1%, водопоглощением не более 1% - для щебня из изверженных и метаморфических пород,  2%- для щебня из осадочных пород;

- в качестве мелкого заполнителя применяется песок II класса, средняя группа,  с модулем крупности 2,0<Мкр<2,5. Содержание пылеватых и глинистых частиц не более 3%.

4.3.2. На месте укладки бетонная смесь должна иметь подвижность П3 (ОК=10-12).

4.3.3. При бетонировании  при температуре окружающего воздуха более 25°C температура бетонной смеси не должна превышать 20°С (п.2.64 СНиП 3.03.01-87, письмо ВФ ОАО «НИАЭП» №40-50/27599 от 16.07.2013г).
4.3.4. Карта подбора состава бетона разрабатывается  стройлабораторией завода и согласовывается с НИИЖБ им. А.А.Гвоздева.

5. Обязательные требования к поставщику:

5.1. Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружении атомных станций с приложением УДЛ.

5.2. Победитель конкурса, до подписания договора должен представить акт инспекционного контроля бетонного завода, выданный службами  УКС и  АО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты строительства  РоАЭС.
5.3. Наличие возможности работы в круглосуточном режиме,  в том числе  в выходные и праздничные дни.

5.4. Доставка смеси до объекта производится автотранспортом Поставщика после поступления заявки от Покупателя отдельными партиями в течение 1 (одного) дня. Доставка смеси  на объект от 0,5 м3.

5.5. В случае признания победителем участника настоящего конкурса – обязательное   оформление спецпропусков на объекты энергоблоков №3 и №4 РоАЭС для водителей и автобетоносмесителей, доставляющих бетонно-растворную продукцию  на объекты РоАЭС.

6. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные материалы, в том числе на материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если иной срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
2

