Техническая часть 

на поставку фанеры березовой  

для  изготовления тары.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Ед изм.
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Фанера  береза/береза ФСФ сорт II/II (ВВ/ВВ)Ш2 t=12,0мм

2440х1220мм 

поставка эквивалента не допускается   
	Фанера березовая  повышенной влагостойкости с внутренними слоями из березового шпона, марки ФСФ с сочетанием сортов шпона наружных слоев II/II, шлифованная с двух сторон, длиной 2440мм, шириной 1220мм, толщиной 12мм  
	ГОСТ 3916-96
	         
	м.куб.
	
	11.790
	В срок до 30 декабря 2013г.
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  5 лет с даты получения потребителем.

	2.
	Фанера береза/береза ФСФ сорт II/II (ВВ/ВВ)Ш2 t=10,0мм

2440х1220мм 

поставка эквивалента не допускается   
	Фанера березовая  повышенной влагостойкости с внутренними слоями из березового шпона, марки ФСФ с сочетанием сортов шпона наружных слоев II/II, шлифованная с двух сторон, длиной 2440мм, шириной 1220мм, толщиной 10мм  
	ГОСТ 3916-96
	
	м.куб.
	
	10.719
	В срок до 30 декабря 2013г.
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  5 лет с даты получения потребителем 

	3.
	Фанера береза/береза ФСФ сорт  II/II (ВВ/ВВ)Ш2 t=8,0мм

2440х1220мм 

поставка эквивалента не допускается   
	Фанера березовая  повышенной влагостойкости с внутренними слоями из березового шпона, марки ФСФ с сочетанием сортов шпона наружных слоев II/II, шлифованная с двух сторон, длиной 2440мм, шириной 1220мм, толщиной 8мм  
	ГОСТ 3916-96
	
	м.куб.
	
	4.764
	В срок до 30 декабря 2013г.
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  5 лет с даты получения потребителем . 

	4.
	Фанера береза/береза ФСФ сорт II/II (ВВ/ВВ)Ш2 t=6,5мм

2440х1220мм 

поставка эквивалента не допускается
	Фанера березовая  повышенной влагостойкости с внутренними слоями из березового шпона, марки ФСФ с сочетанием сортов шпона наружных слоев II/II, шлифованная с двух сторон, длиной 2440мм, шириной 1220мм, толщиной 6,5мм  
	ГОСТ 3916-96
	
	м.куб.
	
	2.360
	В срок до 30 декабря 2013г.
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  5 лет с даты получения потребителем. 

	5.
	Фанера березовая АВИА БС-1 
сорт I/I  t=6,0мм 1525х1525мм НШ поставка эквивалента не допускается
	Фанера  березовая авиационная,
 1 сорта, склеенная смолой марки СФЖ-3011 по ГОСТ 20907 длиной 1525мм, шириной 1525мм,
толщиной 6мм 

	ГОСТ 102-75
	
	м.куб.
	
	4.535
	В срок до 30 декабря 2013г.
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  5 лет с даты получения потребителем..


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.
На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:

-  наименование страны-изготовителя;

-  наименование предприятия- изготовителя и его товарный знак;

-  условное обозначение фанеры;

-  количество листов в пакете;

-  обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

Транспортная маркировка-  по ГОСТ 14192. 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500кг отдельно по породам, маркам, сортам, видам обработки поверхности и размерам. 
По согласованию фанеру можно упаковывать в пакеты другой массы в соответствии с условиями договора.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Фанеру принимают партиями. 

Партия должна состоять из фанеры одной породы древесины, марки, одного сорта, класса эмиссии, вида обработки поверхности и размера листов. 

Качество и размеры листов фанеры проверяют выборочным контролем.

Допускается в соответствии с условиями договора осуществлять проверку сплошным контролем.

При выборочным контроле листы фанеры отбирают «вслепую» по ГОСТ 18321. 
Предел прочности при скалывании, растяжении и статическом изгибе контролируют для фанеры каждой марки, толщины и слойности фанеры не реже одного раза в месяц. Допускается контроль в соответствии с условиями договора для каждой партии, для этого отбирают 0,1% листов от партии, но не менее одного листа.    

Показатель содержания формальдегида контролируют для фанеры марки ФСФ один раз в 30суток.

Партию считают соответствующей требованиям ГОСТ 3916-96 и принимают, если в выборках:
- количество листов фанеры, не отвечающих требованиям стандарта по размерам, косине, прямолинейности, порокам древесины и дефектам обработки, меньше или равно приемочному числу, установленному по ГОСТ 18321.

- все листы фанеры не имеют пузырей, расслоения и закорины;

- содержание формальдегида соответствует нормам.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение фанеры;

- объем или площадь листов в партии;

- штамп технического контроля;

- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Фанеру транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50о С и относительной влажности воздуха не более 80%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Фанера должна изготовляться в соответствии требованиями ГОСТ 3916-96 и                           ГОСТ 102-75 по технологической инструкции, согласованной сторонами.   


РАЗДЕЛ  9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	В наружных и внутренних слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты обработки фанеры, превышающие нормы, установленные ГОСТ 3916-16 и 102-75. 


Место поставки и условия допуска.

Челябинская область, г.Снежинск, ул. Васильева д.13

Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992г. №3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693.


Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения №693 от 11.06.1996г., возлагаются на Поставщика.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации или по согласованию с Заказчиком;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемая продукция должна быть серийно выпускаемой. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
3
4

