	 ООО «СибРегионПромсервис»


	
	

	Общество с ограниченной ответственностью

«СибРегионПромсервис»

(ООО «СРПс»)

 ул. Курчатова, 1,  г. Северск Томской обл., 

636039

Тел.: (3823) 55-22-00. Факс: (3823) 53-06-21

E-mail: sibregionprom@atomsib.ru                                                                                   

ОКПО 90301343, ОГРН 1117024000510

ИНН/КПП   7024034570/702401001                                                                                   

_________________№_______________

Техническое задание на поставку фторопластовых изделий

                     
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




на право заключения договора на поставку фторопластовых изделий для нужд  ООО «СибРегионПромсервис»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование                                                                                                                                         Таблица 1
№ п/п
Наименование
Нормативный документ

Технические характеристики

Единица измерения
Количество
1
Втулка Ф-4 120/80х120мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
Изделия из фторопласта Ф-4.  Будут применяться при давлении до 20МПа и  температурах до +260 С. Гидрофобен. Плотность 2,19г/см3, при рабочей температуре до +260гр.C, прочность при разрыве 25МПа – 

Показатели качества втулок 

Высший сорт

Первый сорт

1. Внешний вид поверхности втулок
Поверхность втулок должна быть:

белого цвета

от белого до серого цвета, допускается кремовый оттенок

без трещин и раковин

допускается разнотонность окраски

На поверхности втулок допускаются вмятины, царапины, сколы, следы от удаления облоя, не превышающие предельных отклонений от номинальных размеров.
На поверхности втулок из фторопласта-4А допускается рисунок в виде следов спрессованных гранул

Не допускаются отдельные включения темного цвета площадью более:

6мм2
8мм2
Включений площадью:

от 1мм2 до 6мм2 
от 3мм2 до 8мм2 
Не должно быть более 2 шт. на каждые:

30см2 площади стержней и дисков

25см2 площади стержней и дисков

2. Состояние внутренних слоев втулок при проверке в проходящем свете
Втулки не должны иметь внутренних дефектов, трещин и пустот

Не допускаются включения темного цвета площадью более 10мм2 в количестве 2 шт. на площади:

30см2 
25см2 
Допускается разнотонность окраски согласно контрольному образцу

3. Состояние внутренних слоев втулок при проверке рентгенографией
Отсутствие трещин и раковин

Не допускаются включения площадью более 0,5мм2, на площади до 35см2 в количестве:

2шт.

3шт.

На площади свыше 35см2 до 200см2 в количестве:

3шт.

5шт.

На площади свыше 200см2 в количестве:

4шт.

7шт.

КГ
30
2
Втулка Ф-4 265/80х30мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
30
3
Диск Ф-40 П 240х25 высший сорт
ТУ 95-82-81
Заготовки из фторопласта–40 марки «П» предназначены для изготовления коррозионностойких, электроизоляционных, уплотнительных и других деталей методом механической обработки. Закупаемая продукция будет использоваться во взаимодействии с эксплуатируемым оборудованием предприятия атомной отрасли: арматурой и трубопроводами при рабочей температуре до +260гр.C, прочность при разрыве 31МПа. Цвет фторопласта ф-40 марки П от желтого до черного

Допускается неоднородность окраски,

Поверхность диска д.б.ровной без трещин, расслоений , посторонних включений; допускаются углубления до 2мм в пределах допуска на размер, не допускаются сколы более допуска.
КГ
52
4
Диск Ф-40П 245х25 высший сорт
ТУ 95-82-81
КГ
7
5
Лента ФУМ-1 высший сорт 0,10х60
ТУ 6-05-1388-86
Предельные отклонения по ширине 1,0мм;

Длина куска ленты не менее 1,0м;

 Прочность при разрыве не менее 6,86 (780) МПа (кг/см2); Относительное удлинение при разрыве на менее 95%.
КГ
50
6
Лист Ф-4 марки С 0,5х240х550мм
ТУ 95 2467-93
Листы из фторопласта-4 предназначены для использования в качестве футеровочного и прокладочного материалов в различных отраслях промышленности. Листы из фторопласта-4 стойки к воздействию всех агрессивных сред за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, растворов и расплавов щелочных металлов. Интервал рабочих температур эксплуатации - от минус 269°С до плюс 260°С. Марка С - лист строганый. 

Показатели качества листов 

Марка П

Марка С

1. Внешний вид
Поверхность листов должна быть от белого до светло—серого цвета, гладкая, матовая, без трещин, разрывов и сквозных отверстий.
Допускается разнотонность окраски, наличие отдельных темных включений, коробление, следы от режущего инструмента и прокладочных листов при термообработке

2. Прочность при растяжении в продольном направлении, МПа (кгс/см2)
не менее 17,6(180)

не менее 14,7(150)

3. Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %
не менее 180

не менее 180

4. Плотность, г/см2
не менее 2,15

не менее 2,16

КГ
1
7
Лист Ф-4 марки С 0,8х880х880мм
ТУ 95 2467-93
КГ
30
8
Лист Ф-4 марки С 2х540х540мм
ТУ 95 2467-93
КГ
3
9
Материал ФУМ В 10мм в.с
ТУ 6-05-1570-86
фторопластовый уплотнительный материал используется как, химстойкий самосмазывающийся набивочный и прокладочный материал, работающий при температуре от минус 60оС до плюс 150оС (марки ФУМ-В, содержащий вазелиновое масло) и давлении среды до 6,3 МПа.оС. 

КГ
2
10
Пластина Ф-4 200х200х3мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
Изделия из фторопласта Ф-4.  Будут применяться при давлении до 20МПа и  температурах до +260 С. Гидрофобен. Плотность 2,19г/см3, при рабочей температуре до +260гр.C, прочность при разрыве 25МПа – 

Показатели качества стержней и дисков 

Высший сорт

Первый сорт

1. Внешний вид поверхности стержней и дисков
Поверхность стержней и дисков должны быть:

белого цвета

от белого до серого цвета, допускается кремовый оттенок

без трещин и раковин
допускается разнотонность окраски

На поверхности стержней и дисков допускаются вмятины, царапины, сколы, следы от удаления облоя, не превышающие предельных отклонений от номинальных размеров; соединение стержней облоем, коробление стержней, дисков не более 1,5% от максимальной линейной длины.
На поверхности стержней и дисков из фторопласта-4А допускается рисунок в виде следов спрессованных гранул

Не допускаются отдельные включения темного цвета площадью более:

6мм2
8мм2
Включений площадью:

от 1мм2 до 6мм2 
от 3мм2 до 8мм2 
Не должно быть более 2 шт. на каждые:

30см2 площади стержней и дисков

25см2 площади стержней и дисков

2. Состояние внутренних слоев стержней и дисков при проверке в проходящем свете
Стержни и диски не должны иметь внутренних дефектов, трещин, пустот

Не допускаются включения темного цвета площадью более 10мм2 в количестве 2 шт. на площади:

30см2 
25см2 
Допускается разнотонность окраски согласно контрольному образцу

3. Состояние внутренних слоев стержней и дисков при проверке рентгенографией
Отсутствие трещин и раковин

Не допускаются включения площадью более 0,5мм2, на площади до 35см2 в количестве:

2шт.

3шт.

На площади свыше 35см2 до 200см2 в количестве:

3шт.

5шт.

На площади свыше 200см2 в количестве:

4шт.

7шт.

КГ
2
11
Пластина Ф-4 260х260х2 в.с
ТУ 6-05-810-88
КГ
20
12
Пластина ф-4 260х260х5мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
20
13
Пластина Ф-4 290х290х4 высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
53
14
Пластина Ф-4 290х290х5мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
18
15
Пластина Ф-4 290х290х5мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
60
16
Пластина Ф-4 400х400х5мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
30
17
Пластина Ф-4 500х500х2мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
3
18
Пластина Ф-4 500х500х3мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
20
19
Пластина Ф-4 500х500х5мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
3
20

Пластина Ф-40 200х100х40мм высший сорт

ТУ 95-82-72

Иделия из фторопласта–40 марки «П» предназначены для изготовления коррозионностойких, электроизоляционных, уплотнительных и других деталей методом механической обработки. Закупаемая продукция будет использоваться во взаимодействии с эксплуатируемым оборудованием предприятия атомной отрасли: арматурой и трубопроводами при рабочей температуре до +260гр.C, прочность при разрыве 31МПа.  Цвет фторопласта ф-40 марки П от желтого до черного. Допускается неоднородность окраски, Поверхность диска д.б.ровной без трещин, расслоений , посторонних включений; допускаются углубления до 2мм в пределах допуска на размер, не допускаются сколы более допуска.
КГ

10

21
Пластина Ф-40 П 200х100х25мм
ТУ 95-82-72
КГ
55
22
Пластина Ф-40 П 200х100х30мм
ТУ 95-82-72
КГ
54
26
Стержень Ф-4 110х110мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
Изделия из фторопласта Ф-4.  Будут применяться при давлении до 20МПа и  температурах до +260 С. Гидрофобен. Плотность 2,19г/см3, при рабочей температуре до +260гр.C, прочность при разрыве 25МПа – 

Показатели качества стержней и дисков 

Высший сорт

Первый сорт

1. Внешний вид поверхности стержней и дисков
Поверхность стержней и дисков должны быть:

белого цвета
от белого до серого цвета, допускается кремовый оттенок

без трещин и раковин

допускается разнотонность окраски

На поверхности стержней и дисков допускаются вмятины, царапины, сколы, следы от удаления облоя, не превышающие предельных отклонений от номинальных размеров; соединение стержней облоем, коробление стержней, дисков не более 1,5% от максимальной линейной длины.
На поверхности стержней и дисков из фторопласта-4А допускается рисунок в виде следов спрессованных гранул

Не допускаются отдельные включения темного цвета площадью более:

6мм2
8мм2
Включений площадью:

от 1мм2 до 6мм2 
от 3мм2 до 8мм2 
Не должно быть более 2 шт. на каждые:

30см2 площади стержней и дисков

25см2 площади стержней и дисков

2. Состояние внутренних слоев стержней и дисков при проверке в проходящем свете
Стержни и диски не должны иметь внутренних дефектов, трещин, пустот

Не допускаются включения темного цвета площадью более 10мм2 в количестве 2 шт. на площади:

30см2 
25см2 
Допускается разнотонность окраски согласно контрольному образцу

3. Состояние внутренних слоев стержней и дисков при проверке рентгенографией
Отсутствие трещин и раковин

Не допускаются включения площадью более 0,5мм2, на площади до 35см2 в количестве:

2шт.

3шт.

На площади свыше 35см2 до 200см2 в количестве:

3шт.

5шт.

На площади свыше 200см2 в количестве:

4шт.

7шт.

КГ
53
27
Стержень Ф-4 120х110мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
3
28
Стержень Ф-4 130х110мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
10
29
Стержень Ф-4 15х400мм первый сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
3
30
Стержень Ф-4 25х110мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
5
31
Стержень Ф-4 45х110мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
30
32
Стержень Ф-4 50х390мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
75
33
Стержень Ф-4 50х390мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
75
34
Стержень Ф-4 60х400мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
15
35
Стержень Ф-4 70х400мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
20
36
Стержень Ф-4 75х110мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
3
37
Стержень Ф-4 80х110мм высший сорт
ТУ 6-05-810-88
КГ
23
38
Стержень Ф4К20 70х50 высший сорт
ТУ 6-05-1413-76
Материал Ф4К20, для изготовления деталей антифрикционного назначения, работающих в интервале температур от -60гр.C до +260гр.C, кратковременно до +300гр.C –

Показатели качества изделий из композиции Ф4К20 

Высший сорт

Первый сорт

1. Внешний вид
Поверхность втулок, стержней и дисков должна быть без трещин и вспучиваний: от темно-серого до черного цвета.
Допускаются поверхностные мелкие вмятины, включения, царапины, риски от пресс—формы, которые удаляются при снятии с поверхности заготовки слоя 0,5 мм.

2. Интенсивность износа, г/ч
не более 1,5х10-3
не более 2,0х10-3
КГ
20
39
Стержень фторопласт-4 П 40Х390мм
ГОСТ 10007-80

КГ
3
40
Стержень фторопласт-4 П 60мм
ГОСТ 10007-80

КГ
52
41
Стержень фторопластовый Ф-4 ф16
ТУ 6-05-041-535-74
Стержни изготавливаются методом экструзии из термообработанного гранулированного фторопласта-4 марок О, ПН (ГОСТ 10007-80) Стержни предназначены для изготовления механической обработкой деталей электротехнического, антикоррозийного и антифрикционного назначения.

Показатели качества стержней 

Наименование показателя
Норма
1. Внешний вид

Стержни должны быть от белого до серого цвета. Допускается неоднородность окраски в пределах одного стержня. Поверхность стержней должна быть ровной и гладкой, без трещин, пузырей и раковин. Допускаются волнистость, следы от формующего инструмента, неровности на поверхности стержней в пределах допусков на наружный размер, отдельные включения более темного цвета площадью не более 8мм в количестве не более двух штук на каждые 25см2 площади поверхности стержней. Концы стержней должны быть обрезаны перпендикулярно оси стержня

2. Стойкость к изгибу стержней диаметром менее 8мм

На поверхности стержня не должно появляться трещин и расслоений при сгибании его вручную вокруг металлического стержня диаметром 100±1 мм под углом 90°

3. Плотность материала стержней, г/см2:

- диаметром до 35мм

не менее 2,14

- диаметром свыше 35мм

не менее 2,15

КГ
1
42
Стержень фторопластовый Ф-4 ф18
ТУ 6-05-041-535-74
КГ
2
43
Стержень фторопластовый Ф-4 ф20
ТУ 6-05-041-535-74
КГ
5
44
Стержень фторопластовый Ф-4 ф28
ТУ 6-05-041-535-74
КГ
71
45
Стержень фторопластовый Ф-4 ф40
ТУ 6-05-041-535-74
КГ
49
46
Стержень фторопластовый Ф-4 ф50
ТУ 6-05-041-535-74
КГ
100


	Фторопластовые изделия должны быть изготовлены из 100% первичного сырья. Толеранс ±5% от объема поставки для каждой позиции, указанной в Таблице 1. 
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации открытого запроса цен на конкретный тип продукции носят лишь рекомендательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в открытом запросе цен иные типы продукции (эквивалент) при условии, что произведенные замены по существу равноценны, соответствуют требуемым параметрам или превосходят по качеству продукцию, указанную в Таблице 1.  При этом, замена на предлагаемые эквиваленты может быть допущена к рассмотрению при условии предоставления следующих документов:
1.

В составе заявки предоставить

Наименование изготовителя, место изготовления, спецификацию. В  случае  предложения  эквивалента предоставить техническое  описание  предлагаемой  продукции,  ТУ.

Отсканированный оригинал свидетельства изготовителя оборудования по форме Приложения к заявке или отсканированный оригинал иного документа с указанием ИНН и ОГРН участника процедуры закупки, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя (дилерский договор, сертификат дилера, свидетельство и т.п.) и изготовления фторопластовых изделий из 100%  первичного сырья.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении) Фторопластовые изделия должны быть изготовлены из 100% первичного сырья.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКДП

	2413131


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для изготовления деталей антифрикционного назначения, работающих в интервале температур от -60гр.C до +260гр.C, кратковременно до +300гр.C - во всех агрессивных средах за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, растворов и расплавов щелочных металлов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Закупаемая продукция будет использоваться во взаимодействии с эксплуатируемым оборудованием предприятия атомной отрасли: арматурой и трубопроводами при рабочей температуре до +260гр.C во всех агрессивных средах за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, растворов и расплавов щелочных металлов. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Указаны в таблице 1.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В связи с планируемым использованием заявляемой продукции при  ремонте оборудования предприятия атомной отрасли входной контроль продукции будет  производиться на территории заказчика при участии представителя уполномоченной организации (УО) путем проведения  испытаний на соответствие требованиям НД.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Документы о качестве (паспорт, сертификат). В  случае  предложения  эквивалента предоставить техническое  описание  предлагаемой  продукции,  ТУ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев с момента поставки продукции на склад Грузополучателя


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Толеранс ±5% от объема поставки для каждой позиции, указанной в Таблице 1.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора по всем позициям спецификации


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Установлены в Документации


РАЗДЕЛ 15. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

	Сроки поставки товара: с момента подписания договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора по всем позициям спецификации.

Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  терминал транспортной компании г.Томск Томской области.

Оплата продукции: 100% оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад Покупателя и предоставления оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, гарантийные обязательства) и сертификатов/паспортов качества.


Исполнитель                  М.П.  Дудник  _______________________ 

Начальник ПТО             А.К.Гусаров    _______________________ 
Специалист по КАР       Е.В.Ермилова_______________________
УТВЕРЖДАЮ


Директор ООО «СибРегионПромсервис»


_____________ А.С. Киселев


«____» ___________ 2014








