Технические характеристики материалов HYTREL G6356 и G6358, допущенных для изготовления трубки Л9КС9.941 

	Характеристика
	Метод испытания ISO
	Еденица измерения
	HYTREL 

G 6358
	HYTREL 

G 6356 


	Плотность
	1183
	г/см³
	1,22
	1,22

	Температура размягчения при изгибающей нагрузке 0,5 МПа
	75
	°С
	115
	115

	Температура плавления
	3146
	°С
	213
	211

	Модуль упругости при изгибе, температура

 - 40°С
	178
	МПа
	1850
	1800

	Прочность при разрыве
	527
	МПа
	41
	41

	Относительное удлинение при разрыве
	527
	%
	420
	420


