ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку сетки
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Сетка (ССЦП), № 150/100/50-28 ТУ 1275-007-34415304-2012

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Приложение № 2

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Сетка (ССЦП), № 150/100/50-28 ТУ 1275-007-34415304-2012

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	

	127000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оцинкованная сетка используется для ограждения охраняемых объектов, как в качестве пассивного элемента ограждения, так и в качестве сигнального ограждения различных объектов


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оцинкованная сетка используется для ограждения охраняемых объектов, как в качестве пассивного элемента ограждения, так и в качестве сигнального ограждения различных объектов в различных климатических условиях


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров


м

	жду

	отклонение

	в


	проволок, мм

		продольными проволоками

	поперечными проволоками

	%

	количестве, %


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	150/100/50*

	2.8
	±2.0

	±2.0

	10

	3



	

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Сетку изготавливают шириной 1600 мм с допуском ± 0.5%.

Места перекрещивания проволок должны быть прочно сварены. Не допускаются непроваренные пересечения проволок (непровары) в сетке.

Сварное соединение при испытании путем разрыва должно выдержать следующую нагрузку:

- для сетки из проволоки диаметром свыше 1,6 мм - не менее 147 Н (15 кгс).

Пропуск поперечных проволок не допускается.


Края сетки должны быть обрезаны на уровне крайних нитей основы.

Длина сетки в рулоне должна быть не менее 127 пог.м.

Поверхностная плотность цинка на проволоке в сетке из оцинкованной проволоки должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 

Таблица 2

Номинальный диаметр проволоки, мм

Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее

2,50-2,80

70
3,0

80



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	

	Сетка изготавливается в рулонах.

Сетка изготавливается с квадратными и прямоугольными ячейками.

На поверхности оцинкованной сетки не должно быть непокрытых цинком мест и острых наплывов, гладкие наплывы браковочным признаком не являются. 

Допускается неоднородность проволоки в сетке по цвету: 

-белые пятна и блестки, белый налет, если проволока в сетке соответствует требованиям указанным в таблице 2 подраздела 4.2

На сетке, изготовленной из оцинкованной проволоки, в местах сварки допускаются темные пятна

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	К торцевой части рулона сетки прикрепляется бирка, в которой указывают:

товарный знак и наименование предприятия-изготовителя с юридическим адресом;

условное обозначение сетки;

ширину сетки, мм;

длину сетки, м;

общее количество сетки, кв.м.;

дату изготовления.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Верхний конец сетки, поставляемый в рулонах, прочно прикрепляется к предыдущим слоям сетки термообработанной низкоуглеродистой проволокой диаметром 1,3 - 1,6 мм по ТУ 14-4-1563-89, ГОСТ 3282 или ее отходами. 

Допускается увязка по окружности рулона лентой согласно утвержденной НД.

Рулоны сеток перевязываются по ширине рулона металлической лентой толщиной 0.5 мм по ГОСТ 3560 двойными вязками. Способ крепления ленты - пломбовый, специальным приспособлением. Допускается крепление верхнего слоя сетки специальными скобами.

Сетка поставляется без упаковки


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Изделие должно быть принято техническим контролем предприятия-изготовителя и ВП МО РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Сетка сварная транспортируется любым видом транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. Допускается транспортировка рулонов сетки на поддонах.

Транспортная марка по ГОСТ 14192


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения сварной сетки должны соответствовать ГОСТ 15150-69 исключающим совместное нахождение его с химически-активными веществами


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок службы изделия не менее 3 лет со дня отгрузки его потребителю. В течении этого срока предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок эксплуатации изделия не менее 20 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Срок эксплуатации изделия не менее 20 лет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Сетку изготавливают шириной 1600 мм с допуском ± 0.5%.

Места перекрещивания проволок должны быть прочно сварены. Не допускаются не проваренные пересечения проволок (не провары) в сетке.

Сварное соединение при испытании путем разрыва должно выдержать следующую нагрузку:

- для сетки из проволоки диаметром свыше 1,6 мм - не менее 147 Н (15 кгс).

Пропуск поперечных проволок не допускается.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	На поверхности оцинкованной сетки не должно быть непокрытых цинком мест и острых наплывов, гладкие наплывы браковочным признаком не являются. 

Допускается неоднородность проволоки в сетке по цвету: 

-белые пятна и блестки, белый налет, если проволока в сетке соответствует требованиям, указанным в таблице 2 подраздела 4.2

На сетке, изготовленной из оцинкованной проволоки, в местах сварки допускаются темные пятна


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Сетка сварная оцинкованная (ССЦП) должна совместно устойчиво работать с чувствительными элементами различных систем охраны, исключая частотные помехи типа «скрипа», «звона» от природных факторов, таких как снег, дождь, ветер, температура, в спектрах сигналов воздействия нарушителя при преодолении и разрушении заграждений что должно достигаться определенной технологией изготовления ССЦП (100% провары пересечений, исключение резонансных явлений и др.)


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Сетка (ССЦП) 18 415 пог. метров
Начало поставки – 50 % в течении 7 рабочих дней с даты подписания договора

Окончание поставки – 50% в течении 20 рабочих дней с даты подписания договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация включает в себя руководство по эксплуатации изделия и паспорт.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ССЦП
	Сетка сварная с цинковым покрытием


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Приложение № 2
	


Начальник подразделения 





А. Б. Крылов

Исполнитель







С. Г. Брызгов
