Реквизит, определяющий категорию доступа

 к информации (гриф секретности)

Техническое задание №1
на поставку сварочных материалов для выполнения автоматической наплавки под флюсом емкостей  САОЗ (АМ101.07.01.000 ЛАЭС 2, бл2 на 4 комплекта) и ГЦН (1391-30-0115 Балт.АЭС, бл.1 и бл.2 с 9-16 комплект)
Предмет закупки  поставка сварочных материалов для выполнения автоматической наплавки под флюсом на внутреннюю поверхность емкостей  САОЗ и ГЦН
Петрозаводск

2013

Технического задания 

на поставку сварочных материалов для САОЗ ЛАЭС2, бл2 и ГЦН БАЛТ.АЭС бл1(9-12) и бл (13-16) 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 3.2. Требования к надежности 

Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 3.4 Требования к маркировке 

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка ленты для выполнения автоматической наплавки под флюсом на внутреннюю поверхность корпуса САОЗ:

- лента Св-07Х25Н13 по ТУ 14-1-3146-81 и РТД 2730.300.02-91, типоразмер 0,5х60; 0,5х30
- лента Св-04Х20Н10Г2Б по ТУ 14-1-2270-77 и РТД 2730.300.02-91, типоразмер 0,5х60; 0,5х30
Поставка ленты для выполнения автоматической наплавки под флюсом на внутреннюю поверхность корпуса 1391-30-0115 Балт.АЭС, бл1 и бл2 (9-16 к-т):

- лента Св-07Х25Н13 по ТУ 14-1-3146-81 и РТД 2730.300.02-91, типоразмер 0,5х60;


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Материал должен быть новым

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования к этапам изготовления в соответствии с ТУ 14-1-3146-81, РТД 2730.300.02-91 


	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ТУ 14-1-3146-81, РТД 2730.300.02-91, ТУ 14-1-2270-77 



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Выполнение автоматической наплавки под флюсом на внутреннюю поверхность  емкостей САОЗ  для ЛАЭС-2, бл.2 и ГЦН для Балт.АЭС, бл1 и бл2


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Сварочные материалы должны соответствовать требованиям ТУ 14-1-3146-81 и РТД 2730.300.02-91; ТУ 14-1-2270-77 

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Требования к надежности не предъявляются

	Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам не предъявляются

	Подраздел 3.4 Требования к маркировке

	          Маркировка ленты выполняется в соответствии с требованиями ТУ 14-1-3146-81 (в соответствии с маркой ленты); ТУ 14-1-2270-77 (в соответствии с маркой ленты).


	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	          Упаковка ленты выполняется в соответствии с требованиями ТУ 14-1-3146-81, ТУ 14-1-2270-77 (в соответствии с маркой ленты), в бухтах.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров 

	Требования к сварочной ленте:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- марка ленты;

- номер плавки, партии и масса (кг);

- химический состав;


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Межоперационное транспортирование при погрузочно – разгрузочных работах должно предотвратить загрязнение и порчу упаковки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Материалы должны храниться в сухом помещении при температуре от 15 до 35oС при отсутствии в воздухе щелочных, кислотных и других агрессивных примесей. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к объему и сроку предоставления гарантий в соответствии с проектом договора на поставку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования к обслуживанию не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологические требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования по безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	лента Св-07Х25Н13 по ТУ 14-1-3146-81 и РТД 2730.300.02-91, типоразмер 0,5х60; 0,5х30.

- лента Св-04Х20Н10Г2Б по ТУ 14-1-2270-77 и РТД 2730.300.02-91, типоразмер 0,5х60; 0,5х30.


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Лента Св-07Х25Н13 в количестве 2250,0 кг одной плавки (1230,0 кг 0,5х60  для 1391-30-0115 Балт.АЭС, бл1 с 9-12 и бл.2 с 13-16; 550,0 кг 0,5х60  для АМ101.07.01.000 ЛАЭС2 бл2 на 4 к-та; 450,0 кг 0,5х30 для АМ101.07.01.000 ЛАЭС2 бл2 на 4 к-та); лента Св-04Х20Н10Г2Б в количестве 1400,0 кг одной плавки (680,0 кг 0,5х60 для АМ101.07.01.000 ЛАЭС2 бл2 на 4 к-та; 700,0 кг 0,5х30 для АМ101.07.01.000 ЛАЭС2 бл2 на 4 к-та).


                  ОГСв:____________________/В.В. Николаев/09.12.13
