Информация не секретная
Техническое задание на поставку материала 
Предмет закупки: Сверхпроводниковая лента второго поколения ВТСП-2
Санкт-Петербург 
2013

Технического задания 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Сверхпроводниковая лента второго поколения ВТСП-2 лента на основе соединений YBCO или ReBCO.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Возможна поставка материала в несколько этапов.  Срок окончания поставки: 04 декабря 2013 года.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Поставляемая партия провода должна быть снабжена  комплектом документации, включающим информацию об ориентации подложки  при намотке на бобину (маркировку стороны подложки), наличии и длине заделочных концов, а также сертификаты, поставляемые фирмой производителем, протоколы измерений критического тока и сопротивлений спаев, гарантийные обязательства на русском языке.


	Подраздел 1.5 Код ОКП

	359800


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Материал используется для изготовления сверхпроводниковых обмоток сверхпроводящего индуктивного накопителя энергии.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Материал будет эксплуатироваться при температуре 30-50K.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	ВТСП-2 лента на основе соединений YBCO или ReBCO

Ширина ленты – 12 мм

Толщина ленты  - 100 +20-0,01 мкм;

Критический ток (77К, собственное поле) – не менее 300А;

Однородность критического тока  - 10%;

Толщина медного стабилизатора – 0,04±0,01 мм;

Толщина защитного серебряного слоя - 2±0,5 мкм;

Подложка из немагнитного материала толщиной 50мкм;

Лента поставляется без изоляции;
Единичная поставочная длина – не менее 335 и не более 340 м;

Количество стыков (спаев) на единичной поставочной длине  - не более двух;

Сопротивление спая – не более 20  нОм;
Поставляемая лента должна соответствовать параметрам, указанным в требованиях и сертификатах и не иметь видимых дефектов (механических повреждений, изломов, деформаций, изменения цвета покрытия и т.д.);
Транспортировочная бобина не должна иметь видимых повреждений и деформаций.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Технические характеристики материала не должны изменяться в течение 10лет при соблюдении условий хранения. 

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Медный стабилизатор толщиной 0,04±0,01 мм;

Защитный серебряный слой 2±0,5 мкм;
Подложка из немагнитного материала толщиной 50 мкм;

Лента поставляется без изоляции;
Единичная поставочная длина  не менее 335 м и не более 340 м;
Количество спаев на единичной поставочной длине не более двух;

Сопротивление спая – не более 20  нОм.


	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Каждая бобина поставляемой партия ВТСП-2 ленты должна быть снабжена  соответствующим документом, содержащим информацию об ориентации подложки  при намотке на бобину (или маркировку стороны подложки), наличии и длине заделочных концов, точной длине провода в бобине, критическом токе ленты,  количестве и сопротивлениях спаев, маркировку расположения спаев.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	ВТСП-2 лента поставляется на бобинах (одна единичная поставочная длина на одной бобине)  в герметичной  упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность ВТСП ленты на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	 Заказчик проверяет соответствие поставленного материала требованиям ТЗ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставляемая партия ВТСП-2 ленты должна быть снабжена  комплектом документации, включающим информацию об ориентации подложки  при намотке на бобину; наличии и длине заделочных концов; точной длине провода в бобине; количестве спаев в бобине; протоколы измерений   критического тока  ленты и сопротивлений спаев;  сертификаты, поставляемые фирмой производителем; счета-фактуры; упаковочные листы; транспортную накладную; гарантийные обязательства на русском языке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование и хранение ленты должно производиться по ГОСТ 18690-82


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения должны отвечать требованиям по гарантийной сохранности


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В случае выявления внешних и внутренних дефектов в течение года с момента поставки, материал подлежит замене в течение 3-х  месяцев после письменного уведомления Исполнителя. Оплата транспортных расходов в этом случае производится Исполнителем. 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требований к обслуживанию не предъявляется 


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологических требований не предъявляется


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требований по безопасности не предъявляется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с техническим заданием


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительных требований не предъявляется


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Объем поставки: Суммарная длина не менее 3015 м. 
Единичная поставочная длина - не менее 335 и не более 340 м

Возможна поставка материала в несколько этапов.  
Срок окончания поставки: 04 декабря 2013 года.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов  c обязательным переводом на русский язык.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
2

3
	ВТСП-2
YBCO
ReBCO
	Высокотемпературный сверхпроводник второго поколения
Сверхпроводник на основе химического соединения с формулой итрий-барий-медь-кислород
Сверхпроводник на основе химического соединения с формулой редкоземельный металл-барий-медь-кислород


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса, окончательный расчет в течение 15 пятнадцати) банковских дней после получения Заказчиком документов о сертификации Продукции, счета, счета-фактуры и подписания накладной ТОРГ-12


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641,  Санкт-Петербург, п. Металлострой,  дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»,  расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин и сборов, налогов.

____________________


РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 22 546 428,23 руб., в т. ч. НДС 18%.


