 Информация не секретная
Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: «Заготовка пластины теплостойкой изолятора ИГ модуля резистора FDR »
Санкт-Петербург 
2014

Технического задания 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта ОАО «НИИЭФА».
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	«Заготовка пластины теплостойкой изолятора ИГ модуля резистора FDR »
чертеж № 3А.549.965-01. ( Раздел17.  Перечень приложений)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая  заготовка пластины должна быть новой, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	34 9000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемая заготовка пластины будет использована при изготовлении изолятора ИГ модуля резистора FDR (оборудование класса безопасности - 2, класса качества - 2, класса сейсмостойкости - 2)  Исследовательского Термоядерного Экспериментального Реактора (ИТЭР), сооружаемого в соответствии с требованиями МАГАТЭ и законом Французской Республики от 7 февраля 2012, устанавливающим требования к радиационно-опасным объектам..


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Температура окружающей среды от +5 до +35 градусов С, влажность 60%+ - 10%.
      2. Рабочая температура от +10 до +350 градусов С. 
      3.  Климатическое исполнение УХЛ2

      4.  Уровень радиации – 0,01 Грей/час в течении 5000 часов

      5.  Магнитное поле 0,2 Тл


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 Заготовка пластины теплостойкая изолятора ИГ должна удовлетворять следующим требованиям:
-   габаритные размеры и точность изготовления согласно Приложению 1;
- физико-механические и электрические свойства материала должны удовлетворять требованиям  подраздела 4.3.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Материал – пластик теплостойкий удовлетворяющий следующим требованиям:
1. Нагревостойкость не менее 4000С.
2. Водопоглощение не более 0,2% при 230С.

3. Диэлектрическая прочность не менее 23 кВ /мм при 200С.
4. Механическая прочность на сжатие параллельно слоям при 230С не менее 300МПа
5. Механическая прочность на изгиб не менее 170 МПа.
    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.  

        Требования к маркировке «Заготовка пластины теплостойкая изолятора» устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30668, ГОСТ 26828.
         Маркировать  порядковый номер образца и толщину исходного материала. Шрифт 5-Пр3 Гост  26.020-80.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.
В течение 7 рабочих дней с момента получения комплектующих проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.

Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции. Несоответствие поставленных изделий техническим требованиям является основанием для возврата поставленной продукции. 

Приемка изделия по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Заготовки пластины должны быть обеспечены комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру, сертификат соответствия на материал типа 3.1 в соответствии с ЕN 10204  от фирмы–производителя материала  и другую документацию, поставляемую фирмой- производителем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения – 2 С, в соответствии с ГОСТ 15.150 для вида климатического исполнения У3.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не менее 12 месяцев с момента подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются..


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	На материал должен быть представлен оригинал сертификата соответствия типа 3.1 в соответствии с ЕN 10204  от фирмы–производителя материала. 
На изделие должен быть представлен оригинал сертификата соответствия.

На момент поставки изделия, Поставщиком должен быть представлен утвержденный План качества производителя.  


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Вместе с изделием Поставщик должен представить идентифицированные образцы вырезанные из плиты используемой для изготовления изделия для подтверждения физико-механических  и электрических свойства материала.

Испытания образцов проводит Заказчик.

 1.Образец   для  испытаний на статический изгиб 

по ГОСТ4648 - 71,изготовленный по ГОСТ 26277-84                            - 5шт.

 2. Образец   для  испытаний на сжатие 

по ГОСТ4651 - 82,изготовленный по ГОСТ 26277-84                            - 5шт.

3. Образец   для  испытаний на нагревостойкость
поГОСТ27710-88,изготовленный по ГОСТ8865-93                                 - 5шт.
4. Образец   для  испытаний на водопоглощение
по ГОСТ4650-80, изготовленный поГОСТ4650-80                                   -5шт.

5. Образец  для испытаний на электрическую прочность

по ГОСТ6433.3-71,изготовленный по  ГОСТ6433.3-71                           -5шт.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка производится одной партией.
В комплект поставки входит «Заготовка пластины теплостойкой изолятора ИГ модуля резистора FDR» чертеж  № 3А.549.965-01  - 2 шт.                                                  
Срок поставки: 16 недель с момента вступления договора в силу, с правом досрочной поставки.
Договор вступает в силу после подписания дополнительного соглашения  № 2  по договору № 202-Синтез/14 между ОАО "НИИЭФА" и ЧУ "ИТЭР-Центр".


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Все сопроводительные документы должны быть представлены в бумажном и электронном и  виде на русском или английском языке.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	 
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение 1.     Чертеж  № 3А.549.965-01                                      
	8


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Расчет за продукцию производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


PAGE  
5

