Приложение № 1

Параметры определения эквивалентности ТУ 2141-084-56238216-2010

Продукция должна отвечать следующим показателям:

| Наименование показателей | Норма по ТУ |
| --- | --- |
| - Внешний вид | Сыпучий порошок белого цвета |
| - Массовая доля сульфата натрия (Na2SO4), %, не менее | 99,5 |
| - Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,20 |
| - Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий (NaCI), %, не более | 0,20 |
| - Массовая доля железа (в виде Fe), ppm, не более | 20 |
| - Массовая доля воды, %, не более | 0,10 |
| - Показатель активности водородных ионов водного 1%-ного раствора сульфата натрия, в пределах | 6,5-9,0 |
| - Белизна (по Хантеру), не менее | 90 |
| - Удельная эффективность активности естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг, не более | 370 |

От ПОСТАВЩИКА:                              		   От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/В.С.Святецкий/