	Согласовано:
____________________
____________________
«___» __________2011г.
	Утверждаю:
Первый зам. генерального директора-
главный инженер

ЗАО «РУСБУРМАШ»

____________ Куликовский С. В.
«___» __________2011г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство стекло-базальтопластиковых обсадных труб 
СБПТ для подземного выщелачивания.

1. Наименование и область применения.

1.1. Обсадные трубы СБПТ из стекло-базальтопластика для крепления геотехнологических скважин на объектах подземного выщелачивания.

2. Технические требования.

	2.1. 
	Материал
	Стекло-базальтопластик (композит)

	2.2.
	Прочностные характеристики
	

	
	Предел прочности композитного материала на разрыв в продольном направлении, МПа
	230МПа

	
	Предел прочности композитного материала на разрыв в поперечном направлении, МПа
	430МПа

	
	Модуль упругости в поперечном направлении, МПа
	38000

	
	Модуль упругости в продольном направлении, МПа
	16000

	2.3.
	Размеры и прочностная характеристика труб

	
	Внутренний диаметр трубы Dн, мм
	122
	80,0

	
	Толщина стенки трубы, мм
	4,0
	3,5

	
	Наружный диаметр муфты не более, мм
	145,0
	100,0

	
	Овальность (∆= Dн - Dн) не более, мм
	1,1
	1,1

	
	Длина одной обсадной трубы, м
	7,0 
	7,0 

	
	Наружное максимальное кратковременное сминающее давление не менее, МПа
	2,5
	2,5

	
	Наружное рабочее сминающее давление не менее, МПа
	1,5
	1,5

	
	Максимальное допустимое внутреннее давление (при испытании водой), МПа
	3,5
	3,5

	2.4.
	Тип соединения труб, резьба
	муфтовое, специальная коническая 

	2.5.
	Максимальная длина обсадной колонны, м
	250

	2.6.
	Рабочая жидкость при эксплуатации скважины
	раствор серной кислоты с концентрацией 0- 30г/л.

	2.7.
	Плотность рабочей жидкости, г/см3 
	1,05

	2.8.
	Наличие твердой фазы, мг/л (размер частиц твердой фазы, мм)
	100 (0,1-0,2)

	2.9.
	Температурные условия при транспортировке, хранении и эксплуатации обсадных труб, оС
	− 40 ÷ +40.

	2.10.
	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях обсадных труб не допускается наличие пузырей, трещин, сколов, раковин. Резьба должна иметь полный профиль без сколов и вмятин.


3. Дополнительные требования 

3.1. Характеристики, требования к сырью, материалам, комплектующим изделиям, маркировка, упаковка, а также правила приемки, методы испытания, транспортирование и хранение должны соответствовать ТУ 2296-001-96618058-2006 или эквиваленту.

4. Необходимое количество опытной партии.

	Наименование
	Количество

	Трубы СБПТ 122x4,0
	440м

	Трубы из СБПТ 80x3,5
	440м

	Переводник переходный для обсадной колонны П-130/87
	3шт


5. Гарантии изготовителя
5.1.
Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего технического задания при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2.
Гарантийный срок хранения — два года со дня изготовления.
Зам. главного инженера-

главный технолог







Лодяной С. А.

Главный геотехнолог







Тимофеев В. П.

2

