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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: поставку рукавов (номенклатурная группа № 1.68 – Поставка резино- технических материалов общего назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара

	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Шланг резиновый для приема-выдачи нефтепродуктов «FUEL DISCHARGE 2"» с фланцами международного образца (или эквивалент)
	- напорный шланг,
- Cинтетическая резина Chemigum® c антистатическим проводом, устойчивая к воздействию нефтепродуктов,
- Спирально намотанное синтетическое волокно (2" = 2 слоя)
- Рабочая температура : -35°F + 180°F (-37°C + 82°C)
	Диаметр внутренний
	Диаметр наружный
	Рабочее давление
	Вес

	дюйм
	мм
	дюйм
	мм
	psi
	МПа
	фунт/фут
	кг/м

	2
	50.80
	2.49
	63.2
	150
	1.03
	0.98
	1.46


- длина рукава30 метров
- Шланг оснащен фитингами:1,2 сторона – патрубок с фланцем DIN PN 10 2'’ (50 мм) (оцинкованная сталь) под муфту и обжимной муфтой (100*8 мм) (алюмин.)
- Сертификат РМРС на данное изделие

	



4,0
	



шт.

	2. 
	Рукав для подачи воды «Water Monreal 
(или эквивалент)
	- напорный рукав с мягкими стенками , подходит для воды, сжатого воздуха,
- Диаметр внутренний = 63,5 мм
- Диаметр наружный = 75,5 мм
- длина рукава не менее 40 метров
- рабочее давление 10 бар,
- температура: -35 гр.С до +70 гр.С
- внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR,
- укрепление: синтетическая навивка,
- покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озон
- сертификат
	


280,0
	


метр

	3. 
	Рукав для пара «Steam Victoria»
(или эквивалент)
	- рукав со стальным кордом для насыщенного пара при рабочем давлении18 бар,
- Диаметр внутренний = 51,0 мм
- Диаметр наружный = 65,5 мм
- длина рукава 20 метров
- рабочее давление 18 бар,
- температура: -40 гр.С до +210 гр.С
- внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, выдерживает насыщенный пар,
- укрепление: стальные навивки,
- покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM,отличная сопротивляемость к высоким температурам, к погодным условиям
- сертификат
	



80,0
	




метр

	4. 
	Рукав
	- ВГ-25*0,63 Мпа
- ТУ 38-105998-91
- сертификат
	50,0
	метр

	5. 
	Рукав
	- Б-38*1,0 Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	50,0
	метр

	6. 
	Рукав 
	- Г-10*1,0Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	60,0
	метр

	7. 
	Рукав
	- В-38*1,0 Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	100,0
	метр

	8. 
	Рукав пластиковый «AGRO» 
(или эквивалент»
	- Диаметр внутренний = 100,0 мм, толщина стенки = 6,7 мм,
- рабочее давление 6,5 бар,
- длина рукава 30 метров
- Рабочая температура от-40°С до +50°C,
- Рукав из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам,
- Область применения: Очистка канализации и сточных вод,
- сертификат
	
60,0
	
метр

	9. 
	Рукав
	- ВГ-20*1,0 Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	100,0
	метр

	10. 
	Рукав
	- ВГ-25*1,0 Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	100,0
	метр

	11. 
	Рукав
	- ВГ-32*1,0 Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	100,0
	метр

	12. 
	Рукав
	- Г-16*1,0 Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	80,0
	метр

	13. 
	Рукав
	- В-16*1,0 Мпа
- ГОСТ 18698-79
- сертификат
	80,0
	метр

	14. 
	Рукав
	- 14*23-1,6 Мпа
-  ГОСТ 10362-76
- Рукава резиновые напорные с нитяным усилием, неармированные предназначены для подачи воздуха под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей
- сертификат
	50,0
	метр

	15. 
	Рукав
	- для приема пресной воды (пищевые продукты) ДУ51, с гайками Богданова
-Внутренний диаметр (мм) - 51+2,; Длина скатки рукава  - 20м, - Рабочее давление - 1,6 МПа,                                               Интервал рабочих температур от - 55°С до +45°С                         - Наличие сертификата на использование с пищевыми продуктами

	10,0
	шт.

	16. 
	Рукав
	- ПВХ армированный Transparent 12 х 18 мм, 10 bar
PVC Paine-Plast OY Toppi AB Finland

	120,0
	метр



3. Требования к комплектации товара: Поставляемая продукция должна быть новой, по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
     В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

4. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
    - Паспорта качества, сертификаты (в соответствии с техническим заданием).



5. Порядок формирования цены: 
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные   расходы Поставщика.
6 .   Форма, сроки и порядок оплаты товара:
В соответствии с условиями проекта договора.
7 .   Место и условия поставки продукции:
183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
          8.    Сроки поставки товара:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «07» июля 2014 г. по «28» июля 2014г.





Начальник ОМТС	С.В. Ярема





Исп. Сохряков В.Б.
Р.т. 6429
