ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку полимерного раствора POLY-BORE (или эквивалент)

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | - Полимер POLY-BORE (или эквивалент) применяется для приготовления безбентонитовых полимерных буровых растворов на основе пресной или слабоминерализованной воды. |
|  | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Паспорт безопасности (ПБ) Сертификат РПОХиБВ |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Концентрации полимера при приготовлении бурового раствора на его основе составляет 0,6-3,6 кг/м3. Добавка POLY-BORE при смешивании с водой образует вязкий, тиксотропный буровой раствор. Для предотвращения воздействия на полимер двухвалентных ионов рекомендуется перед приготовлением обрабатывать воду затворения кальцинированной содой в концентрации1 кг/м3. Молекулярная масса цепи полимера 20000000 г/моль Анионный заряд в цепи полимера 38% Содержание активного полимера100% Физическое состояние: Порошок Цвет: От белого до желтого. Запах: Без запаха. рН: 7-9 (5%) Удельный вес при 20 С (вода = 1): 0.75-0.95 Плотность при 20 C (кг/л): 1.03 Расход реагента составляет 0,6-3,6 кг/м3 в зависимости от геологических условий. |
|  | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наземная транспортировка ADRНе ограничено. Воздушные перевозки ИКАО/МАВТНе ограничено. Морская транспортировка. Опасные товары для международных морских перевозок. Не ограничено. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, , к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Срок годности товара 2 года |