Приложение № 1 к Спецификации договора № 100-10-05/ _____ от «__» ________ 2012 г.                                
ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ЖИДКИЙ, ФРАКЦИЯ С10-С13
Технические требования
	Наименование показателей
	Норма 

	1. Фракционный состав, ˚С

- Начало кипения, не ниже 

- конец кипения, не выше
	150

253

	2. Массовая доля н-алканов, %, не менее
В том числе:

Массовая доля н-алканов С9 и ниже, не более

Массовая доля н-алканов С14  и выше, не более
	98,0
1,0

1,0



	3. Массовая доля ароматических соединений, %, не более
	0,5

	4. Массовая доля серы, ppm, не более
	5,0


	5. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже 
	64

	6. Плотность при 20˚С, г/см3 в пределах
	0,74-0,76


	7. Вязкость кинематическая при 20 0 С, мм2 /с, не более
	3,0

	8. Внешний вид
	Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных и осевших посторонних примесей, в том числе и воды



От ПОСТАВЩИКА:                              

       От ПОКУПАТЕЛЯ:

_____________________                                               Генеральный директор

                                                                                          ОАО «ППГХО»

________________/___________/                              ______________/В.С.Святецкий/

