Приложение № 4

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке  цеолит формовой NаХ-К (черенок) ТУ 2163-009-05766557-2000

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Цеолит формовой NаХ-К (черенок) ТУ 2163-009-05766557-2000

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Цеолиты –гидратированные алюмосиликаты щелочных металлов. Основное назначение - очистка воздуха от углекислого газа перед его разделением на кислород и азот.

Должен иметь следующие показатели:

Таблица №1

| Наименование показателей | нормы по ТУ |
| --- | --- |
| Внешний вид | экструдат (черенок). |
| Насыпная плотность, г/см3 | не менее 0,6 |
| Средний диаметр гранул, мм | 4,5±0,5 |
| Прочность на раздавливание, кг/мм2 | не менее 0,6 |
| Динамическая емкость по парам воды, мг/см3 Для гранул, мм Ø 4,5±0,5 | не менее 99 |
| Динамическая емкость по парам бензола мг/см3 Для гранул, мм Ø 4,5±0,5 | не менее 50 |
| Динамическая емкость по CO2, мг/см3 | не менее 45 |
| Массовая доля водостойкости, % | не менее 97 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, % | не более 5 |

2.2.  Цеолит NaX-K (кислород) должен обладать повышенной динамической емкостью по углекислому газу и быть специально разработанным для использования в воздухоразделительных установках

3. Требования к техническим характеристикам товара.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им ТМЦ отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1.  Упаковка гранулированного цеолита типа NaX-К производится в барабаны картонные навивные емкость 43дм3 по ГОСТ 17065 с вложенными в них мешками вкладышами из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 19360. Разрешается упаковка в другую тару по согласованию с Покупателем.

4.2. Маркировке подлежит каждая упаковочная единица. Маркировку выполнить типографским способом. Маркировка, характеризующая готовую продукцию, должна содержать следующие данные:

- Наименование предприятия-изготовителя, товарный знак;

- Наименование продукта, марка;

- Номер партии, дата изготовления;

- Масса;

- Размер гранул.

При маркировке тары должен быть нанесен манипуляционный знак «Герметичная упаковка» по ГОСТ 14192.

4.3. Синтетические цеолиты транспортируются в крытых вагонах или любым видом транспорта, предохраняющим продукт от попадания влаги.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

5.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества и/или количества ТМЦ, Покупатель должен вызвать представителя Поставщика для составления Акта. Поставщик  при получении соответствующей претензии Покупателя обязан произвести замену ТМЦ ненадлежащего качества на ТМЦ надлежащего качества и/или дополнительно поставить недостающие ТМЦ в срок сопоставимый со сроком изготовления новых ТМЦ.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. В соответствии с ТУ 2163-009-05766557-200010.

7.2. С каждой партией отправленного цеолита должен быть документ о качестве, который должен содержать:

- Наименование товара;

- Наименование страны-изготовителя;

- Наименование предприятия-изготовителя;

- Товарный знак предприятия;

- Юридический адрес изготовителя;

- Основное предназначение товара и область применения;

- Правила условия безопасного хранения, транспортирования, утилизации, захоронения;

- Основные потребительские свойства и результаты проведенных испытаний;

- Информация об обязательной сертификации;

- Дата изготовления;

- Номер партии;

- Масса нетто;

- Гарантийный срок хранения;

- Обозначения ТУ.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Цеолит синтетический гранулированный NaX-К токсическими свойствами не обладает, не взрывоопасен, не пожароопасен, при перевалке незначительно пылит, не несет радиационной опасности, во влажном состоянии электропроводен.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок хранения синтетических цеолитов не ограничен, при соблюдении требований ТУ 2163-009-05766557-200010.

10.Требования к потенциальному участнику:

10.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

От Поставщика:                                                                                         От Покупателя:

________________/                         /                                                            __________________/В.С. Святецкий/