Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку цемента
Снежинск

2015г.
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ПЦ500 (или аналог) ГОСТ 31108-2003.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть изготовления не ранее 15дней.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	-в бетонах и растворах при выполнении общестроительных и работ 


	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-производство работ  при температурах от  -10  до  +30


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) Физико-механические свойства цемента:

-назначение: применение для изготовления бетонов, растворов и штукатурных смесей;

-прочность на сжатие в возрасте 2-х суток не менее 10Мпа;

-прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее 62,5Мпа;

-начало схватывания не ранее 60мин.;

-содержание хлорид-иона Cl(-) не более 0,10%.

б)  Характеристика по прочности:
-класс прочности для цемента ЦЕМ I- Н (нормальнотвердеющий), состав –портландцементный клинкер 95-100%;

-класс прочности для цемента ЦЕМ II – Б (быстротвердеющий), состав -портландцементный клинкер 80-94%, доменный шлак  6-20%;
в) Цемент должен соответствовать требованиям ГОСТ31108-2003 и изготавливаться  по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-добавки, применяемые в цементе, не должны вызывать коррозию арматуры, ухудшать свойства цемента и приготовленного на его основе бетона или раствора. 

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	а) Маркировка должна быть отчетливой, произведена по ГОСТ 30515 с указанием:

 - наименования и условного обозначения материала;
 - наименования предприятия-изготовителя, товарный знак и его адрес;

 -штампа ОТК предприятия-изготовителя;
-дата изготовления, номер партии и дата отгрузки;

-наименование вида  и количества минеральных добавок;
-при формировании транспортных пакетов верхний ряд мешков должен быть уложен так, чтобы была отчетливо видна маркировка на мешках;

-на мешки верхнего ряда дополнительно наносят транспортную маркировку по ГОСТ14192. 

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	-упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 30515;

- фасовка в бумажных пяти-, шестислойных мешках по ГОСТ2226, желательная масса мешка 25кг, предельная масса мешка  не более 50кг., отклонение  +0,5кг, -0,2кг. ;

-документы (паспорт, сертификат соответствия),  должны быть  в полиэтиленовой упаковке.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-осуществление входного контроля на  количество и наличие соответствующих документов при разгрузке на складе Заказчика;
-каждая партия цемента должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в котором указываются все маркировочные данные, гарантийный срок соответствия цемента требованиям нормативного документа (сут.) со знаком контроля изготовителя;
-- проверка  на соответствие техническим требованиям Заказчика, изложенным в закупочной документации (техническом задании).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	- при поставке цемента не соответствующего качества и/или указанных в техническом задании характеристик,  продукция будет возвращена поставщику без возмещения понесенных затрат;

-передачу документов производить строго под роспись.


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	-продукция транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозок грузов» и «правилами перевозок грузов автомобильным транспортом»;
-транспортирование следует производить по ГОСТ30515. в крытых транспортных средствах;

-материал поставлять в пакетах на поддонах размером не более 1060х1290х950h, массой  нетто не более 2000 кг.;

-разгрузка на складе Заказчика производится автокраном.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-хранение в сухих закрытых помещениях на поддонах штабелями не более 1,8м. по высоте.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- гарантийный срок использования (не менее) 6месяцев;


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-нет


	РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-нет.




	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А_эфф в цементе не должна быть более 370Бк/кг.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	-наличие в документе о качестве синего штампа ОТК завода-изготовителя;

- изготовитель поставляемой продукции должен обладать действующей системой менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта DIN ISO 9001-2000.


	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-  единица измерения изделий – кг;

-  количество:  60 000 кг;

- период поставки январь-февраль 2016г., равными частями в течение указанного периода.
- поставка осуществляется по адресу, согласованному с заказчиком (в пределах г. Снежинска Челябинской области).


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0

-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


