Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку песка фракционного кварцевого

| п/п | Наименование | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Фракционный кварцевый песок «Ф2» (4,0-1,6 мм) – применяется для создания гравийного фильтра в скважинах. Марка кварцевого песка соответствует требованиям ТУ 5717-005-00136722-2005 (или эквивалент) |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Кварцевые пески должны относятся к породам палеогенового и четвертичного возрастов. В составе кварцевого песка исключается присутствие глинистых примесей и других минералогических включений. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Химическая стойкость в модельных растворах: - Прирост окисляемости, мг/дм3, не более - 10 - Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм3, не более – 10 - Прирост сухого остатка, мг/дм3, не более – 20 - Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды (III), мг/дм3, не более – 2,0 Механическая прочность: - Измельчаемость, %, не более – 4 - Истираемость, %, не более – 0,5 |
| 4. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика | По спецификации Контейнер МКР со встроенными стропами, с полиэтиленовым вкладышем. Масса насыпаемого груза – 1000 кг. |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Изготовитель гарантирует соответствие кварцевого песка всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в упакованном виде. Не допускается смерзания материалов. Срок хранения материалов не ограничен. |
| 6. | Требования к сроку и условиям поставки товара, выполнение работ, оказание услуг. | Материалы принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемого одним документом о качестве, поставляемого единовременно одному потребителю. Документ о качестве должен содержать: -товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; - наименование продукта; - наименование месторождения (для природных материалов); - номер партии и дату выпуска; - массу нетто; - результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |