







УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора по
техническому обеспечению









и качеству – главный инженер










______________Т.Г. Шикерун









«____» ______________ 2014 г.
Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки 
  известь гашеная  (гидроксид кальция Ca(OH)2)  

  сорт первый  
Зеленогорск

2014
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Известь гашеная (гидроксид кальция Ca(OH)2) сорт первый  ТУ 5744-004-93635441-2008 или эквивалент с характеристиками не хуже заявленных 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, срок выпуска – не ранее 2014 года


	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требований нет

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ТУ 5744-004-93635441-2008

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	26.52.10.122 - известь гашеная (гидратная) без минеральных добавок


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Известь гашеная (гидроксид кальция Ca(OH)2)используется для нейтрализации сбросных растворов, получаемых в технологических процессах


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Рабочий интервал температур,  ⁰С – минус 40…плюс 50;

2. Относительная влажность воздуха, % – не более 80.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 1. Известь гашеную (гидроксид кальция Ca(OH)2) следует изготавливать в соответствии с ТУ 5744-004-93635441-2008.

2. Материалы, применяемые при производстве извести: карбонатные породы, минеральные добавки (гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки, активные минеральные добавки, кварцевые пески), должны удовлетворять требованиям соответствующих действующих нормативных документов.

3. известь должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателей

Норма для 1 сорта

Норма для 2 сорта

Суммарная массовая доля актиных оксидов кальция и магния (CaO + MgO), %, не менее:

без добавок

с добавками

67
50

60

40

Активный MgO, не более

-

-

CO2 , не более:

без добавок

с добавками

3

2

5

4

Непогасившиеся зерна

-

-

4.Влажность гидратной извести не должна быть более 5 %.

5. Известь должна выдерживать испытание на равномерность изменения объема

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Поставляемый товар должен сохранять свои свойства на протяжении всего гарантийного срока хранения и использования.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требований нет

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	В каждую транспортную единицу должен быть вложен ярлык, в котором указывают:
наименование предприятия изготовителя (его товарный знак). полное наименование извести, ее гарантированный вид и сорт, обозначение стандарта, по которому изготавливается известь.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Известь должна быть упакована в клапанные полипропиленовые мешки по 20 кг.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. Приемка продукции осуществляется по количеству:

- в месте нахождения ОАО «ПО «ЭХЗ". 

2. Приемка продукции производится в следующие сроки:

2.1  по количеству:

а) продукции, поступившей в исправной таре (упаковке):
- по весу брутто и/или количеству мест – в день получения продукции от поставщика или от грузоперевозчика;

б) по весу нетто и/или количеству товарных единиц в каждом месте – одновременно со вскрытием тары, но не позднее 20 дней со дня получения продукции от поставщика или от грузоперевозчика;
2.2 по качеству и комплектности – в течении 30 дней со дня получения продукции от поставщика или от грузоперевозчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Изготовитель одновременно с отгрузочными реквизитами должен предоставить паспорт и копию санитарно-эпидемиологического заключения. Паспорт должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия изготовителя (его товарный знак);

- дату изготовления;

- дату отгрузки извести;

- номер партии или партий;

- сорт извести гашеной;

- количество отгруженной гашеной извести;

- результаты проведенных испытаний;

-обозначение стандарта, по которому поставляется известь.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик осуществляет доставку продукции до склада Заказчика за свой счет. Транспортировка допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки грузов¸ предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка  должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	При транспортировании и хранении известь должна быть защищена от воздействия влаги и загрязнения посторонними примесями.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения извести гашеной (гидратной) – не менее 6 месяцев со дня ее отгрузки потребителю.

Гарантийный срок использования извести гашеной (гидратной) – не менее 3 месяцев со дня ее отгрузки потребителю.

При несоответствии продукции указанной в разделе 12 покупатель вправе отказаться от принятия продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемая известь должна соответствовать санитарным правилам:
«Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09, «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» ГН 2.2.5.1313-03


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Известь гашеная – вещество 3 класса опасности (вещества умеренно опасные) по ГН 2.2.5.1313-03 (по кальций дигидроксиду) и ГОСТ 12.1.007. Известь – не горюча, взрывобезопасна. При изготовлении, фасовке, хранении и транспортировке извести должны соблюдаться общие требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Известь гашеная (гидроксид кальция Ca(OH)2)1 сорт должна соответствовать:

Состав % от веса:

Ca(OH)2)
>89
SiO2
< 3
Al2O3
< 1
влажность
< 0,9
Требования к качеству извести гашеной (гидратной) 1 сорта согласно ТУ 5744-004-93635441-2008:

Наименование показателей

Норма для 1 сорта

Метод испытания

Периодичность испытания

Суммарная массовая доля актиных оксидов кальция и магния (CaO + MgO), %, не менее
67
ГОСТ 22688-77, п.2.1
Среднесменная проба
Равномерность изменения объема
Должна выдерживать
ГОСТ 22688-77, п.2.10
ГОСТ 3103-76

Среднесменная проба
Степень дисперсности, проход через сито с сеткой:

0,2 мм, %, не менее

0,08 мм, %, не менее
99,8
99,0

ГОСТ 22688-77, п.2.7

Массовая доля влаги, %, не более
5
ГОСТ 22688-77, п.2.6
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, БК/кг, не более
300
ГОСТ 30108-94
1 раз в год
Изготовитель одновременно с отгрузочными реквизитами должен предоставить паспорт и копию санитарно-эпидемиологического заключения. Паспорт должен содержать следующие данные:
- наименование предприятия изготовителя (его товарный знак);

- дату изготовления;
- дату отгрузки извести;
- номер партии или партий;
- сорт извести гашеной;
- количество отгруженной гашеной извести;
- результаты проведенных испытаний;
-обозначение стандарта, по которому поставляется известь.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Поставляемая известь должна быть без добавок.

2. Поставщик осуществляет поставку Товара на основании письменной заявки Покупателя, в которой указываются характеристики и количество Товара.  Заявка Покупателя может быть передана Поставщику посредством факсимильного сообщения и/или электронной почты и/или на бумажном носителе.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Наименование 

ТУ

Ед.

 изм.

количество

Известь гашеная (гидроксид кальция Ca(OH)2)

ТУ 5744-004-93635441-2008

т

240




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация (товарная накладная, счет-фактура, паспорта, сертификаты и т.д.), передаваемая Покупателю вместе с продукцией должна быть выполнена на русском языке, на бумажном носителе. Товарная накладная, счет-фактура должны соответствовать формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, согласно Приказу ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ "Об утверждении форматов первичных учетных документов".


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ 

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТУ
	Технические условия

	2
	ОКП
	Общероссийский классификатор продукции


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 

п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Приложений нет
	


	Исполнитель 

Инженер – технолог
1 категории
	_____________
	В.А. Реус
	«____»______2014г



	Начальник цеха регенерации

	_____________
	С.А. Меркулов
	«____»______2014г

	Согласовано
	
	
	

	Начальник ОКП 
	_____________ 
	 М.П. Митиенко
	«____»______2014г

	Проверено
	

	Специалист ОЗА
	_____________
	
	«____»______2014г

	Сведений, составляющих служебную, коммерческую, государственную тайну не содержится

	Начальник ОЗИ
	_____________
	И.А. Куимов
	«____»______2014г


