                                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                                                             к спецификации  № /________   

                                                                                                                        от "_____ "__________________2012г.
                                                                                                                                     
Техническое задание
по поставке бурового инструмента.

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Поставка бурового инструмента согласно спецификации.
2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства) 
Буровые коронки диаметром 40 мм вооружённые вставками штырей баллистической формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа балистика. 


Техническая характеристика буровых коронок диаметром 40 мм

Буровая коронка должна быть  с конусом 7 градусов, наружным диаметром 40 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 6 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки XT48.
Защитное покрытие поверхности конуса должно быть выполнено методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.

	Наименование показателей
	Параметр

	Диаметр коронки
	40

	Количество штыревых вставок
	6 

	Тип штыревых вставок
	баллистика

	Диаметр периферийных штыревых вставок
	9-10мм

	Диаметр центральных штыревых вставок
	8-9мм

	Соединение  
	Конусное 7º

	Масса, кг.
	0,7-0,8 кг






Техническая характеристика буровых коронок диаметром 40 мм

Буровая коронка коронка должна быть с конусом 7 градусов, наружным диаметром 40 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 7 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки XT48. Защитное покрытие поверхности конуса методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.


	Наименование показателей
	Параметр

	Диаметр коронки
	40

	Количество штыревых вставок
	7 

	Тип штыревых вставок
	баллистика

	Диаметр периферийных штыревых вставок
	9-10мм

	Диаметр центральных штыревых вставок
	8-9мм

	Соединение  
	Конусное 7º

	Масса, кг.
	0,7-0,8 кг



Техническая характеристика буровых коронок диаметром 43 мм

Буровые коронки диаметром 43 мм, вооружённые вставками штырей сферической (полусферической) формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа сфера (полусфера). 
Буровая коронка с резьбой R32, наружным диаметром  43 мм
Вооружение коронки - 9 штырей типа сфера, полусфера, из твердого сплава  марки XT48.

	Наименование показателей
	Параметр

	Диаметр коронки
	43

	Количество штыревых вставок
	7-9 

	Тип штыревых вставок
	Сфера (полусфера)

	Диаметр периферийных штыревых вставок
	9-10мм

	Диаметр центральных штыревых вставок
	8-9мм

	Соединение  
	Резьба  R32

	Масса, кг.
	0,75-0,9 кг






Техническая характеристика хвостовика HL-510

Хвостовик для гидроперфораторов марки HL-510, предназначен для передачи вращательного и ударного момента от гидроперфоратора на бур и буровую коронку для бурения шпуров. Обязательным условием для хвостовиков должна быть совместимость с гидроперфораторами марки HL-510.

	Наименование показателей
	Параметр

	Марка гидроперфоратора
	HL510

	Длина, мм
	460

	Резьба
	R32

	Масса прибл. кг.
	3,9



Хвостовик для гидроперфораторов марки HL-510, предназначен для передачи вращательного и ударного момента от гидроперфоратора на бур и буровую коронку для бурения шпуров. Обязательным условием для хвостовиков должна быть совместимость с гидроперфораторами марки HL-510.

Техническая характеристика штанги буровой  L=2210, HEX 25*108, конус 7º 

Бур предназначен для передачи ударного и вращательного момента о перфоратора к коронке при бурении шпуров. Обязательным условием  для буров является их длина, соблюдение параметров соединительных резьб или конусов. Буровая штанга должна быть с  конусом 7 градусов, сечением 25 мм.Рабочая длина - 2210 мм.


	Наименование показателей
	Параметр

	Длина, мм
	2210

	Соединение  
	Конусное 7º

	Сечение бура
	шестигранник S25



Техническая характеристика штанги буровой MF D=32 мм. L=3050 мм

Буровая MF-штанга должна быть с резьбой R32, рабочей длиной - 3050 мм


	Наименование показателей
	Параметр

	Длина, мм
	3050

	Соединение  
	Резьба R32

	Сечение бура
	Круг Ø38



3.Требования к потенциальному участнику                                                  
	    Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке товаров подобного рода не менее 2 (двух) лет, (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера) 
4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
 	Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный  им товар изготовлен в соответствии с техническим характеристикам товара, заявленными Заказчиком данного товара, с обязательным соблюдением требований к конструкции бурового инструмента и номерам каталогов на буровой инструмент..
5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
 	Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)
6. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)
 7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
 	Поставка товара производится с маркировкой данного товара. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке. 
8. Требования к обслуживанию товара
 	Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
 Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                            10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                      -
Буровой инструмент должны быть новыми, не позднее 2012 года выпуска, не используемыми ранее (не допускается поставка коронок бывших в употреблении).
11. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
 	Буровой инструмент должен иметь сертификат соответствия и соответствовать стандартам безопасности РФ.
12. Требования к результатам работ.
 	Результатом выполнения работ должна стать фактическая наработка бурового инструмента на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.


От Поставщика                                                                                                                                                   От Покупателя

__________________/___________________/                                                            ______________________/В.С.Святецкий/

