PAGE  
2

	
	
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА РОСАТОМА»

(ФГУП «Атом –охрана»)
          УТВЕРЖДАЮ

     Генеральный директор 

     ФГУП «Атом–охрана»

                              В.А. Гаврилов

«____»________________ 2010 г.

Извещение № 1 об изменении 

ТУ 8800-205-31041642-2008

Обувь для работников ФГУП 
«Ведомственная охрана Росатома»
Дата введения

       «_____»_____________ 2010 г.

Начальник отдела развития и МТО 

ФГУП «Атом-охрана»

____________________Н.А.Кобзев

«____» _____________ 2010 года

Копирование и распространение ТУ допускается только
с разрешения ФГУП «Атом-охрана»

2010 г.

	Подпись  и  дата
	
	

	Инв.  №   дубл.
	
	

	Взам.  инв.  №
	
	

	Подпись  и  дата
	
	

	
	
	

	Инв.  №   подл.
	
	


[image: image5.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

1.1.3. Интервал между смежными размерами в обуви составляет 6,67 мм.
1.1.4. Размерный и полнотный ассортимент может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
1.1.5.Обувь должна изготавливаться на колодках фасона 459, по лекалам деталей заготовки верха обуви среднего размера (270/42).
1.1.6. Обувь должна изготавливаться строчечно-литьевым  методом крепления подошв.

1.1.7.Высота обуви, ширина мягкого канта, берцев (средняя полнота),  высота задника среднего размера обуви должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2 для ботинок тип А, Б и в таблице 2.1 для ботинок тип В.
Таблица 2

	Размер обуви (ботинки тип А, Б)
 
	Ширина берцев,

мм
	Ширина 

мягкого канта, 

мм


	Высота задника по линии заднего шва, мм
	Высота обуви, мм

	270/42
	140+5
	35(5
	60(5
	195(5


Таблица 2.1

	Размер обуви (ботинки тип В)
 
	Ширина берцев,

мм
	Ширина 

мягкого канта, 

мм


	Высота задника по линии заднего шва, мм
	Высота обуви, мм

	270/42
	145+5
	30+5
	65(5
	205(5


          Примечания: 

       1. Высота ботинок измеряется по внутренней стороне берца по средней    вертикальной линии, проведенной от середины верхнего канта до подошвы  с учетом бортика.
       2. Высота задника в ботинках измеряется снаружи посередине заднего наружного ремня от подошвы с учетом бортика  до верхнего края задника.( Приложение Б).
       4. Ширина берец измеряется по верхнему краю от середины мягкого канта до переднего края берца.

1.1.8. Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть 3,0 мм по ГОСТ   19137.

[image: image6.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

1.1.9. Разница в высотах задников смежных размеров должна быть 2,0 мм по ГОСТ 19137.

1.1.10. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

	Тип обуви
	Наименование 

скрепляемых деталей
	Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу, Н/см (кгс/см),

 не менее
	Метод 

испытания

	Ботинки юфтевые с высокими берцами
Тип  А, Б, В

	Союзку соединяют с берцами 4-мя строчками

Задний наружный ремень (ЗНР) соединяют с берцами 2-мя строчками


	200 (20)

135  (13,5)
	ГОСТ 9290


1.1.11. Закрепка берцев при пристрачивании их к союзке должна быть выполнена с хольнитеном.
1.1.12. Прочность крепления подошвы с верхом обуви, масса полупары среднего размера (270/42) и гибкость обуви приведены в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование показателей
	Норма

	Прочность крепления подошвы
	не менее 67 Н/см



	Прочность крепления подошвы после воздействия агрессивной среды
	Не менее 32 Н/см

ГОСТ 12.4.137

	Масса, грамм, не более

Тип А на подкладке из меха нутрии
Тип Б на подкладке из меха искусственного
     Тип В на подкладке из спилка ялового
	780

780

675

	Гибкость 
	не более 20 Н/см

(2,0 кгс/см)


[image: image7.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

1.1.13. Подноски  и задники в обуви должны быть стойкими.
1.1.14. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, 
          складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.
1.2. Требования к сырью, материалам, допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви, покупным изделиям.

Требования к сырью.

1.2.1.1. Физико-механические показатели кожи юфтевой для верха обуви

хромового дубления термоустойчивой ОСТ 17-317 (из шкур КРС) приведены в таблице  5.

Таблица 5

	Номер 

п/п
	Наименование показателей
	Норма 

	1.
	Предел прочности при растяжении (средний по коже из продольных и поперечных направлений), кгс/мм2, не менее
	1,7

	2.
	Предел прочности лицевого слоя при растяжении (средний по коже из продольных и поперечных направлений), кгс/мм2, не менее
	1,6

	3.
	Удлинение при нагрузке в 1 кгс/мм2 (среднее из продольных и поперечных образцов по партии), %


	18,0-30,0

	4.
	Водопромокаемость (средняя по партии), мм/см2час, не более
	0,4

	5.
	Водопроницаемость в динамических условиях (средняя по партии), мин., не менее


	30

	6.
	Паропроницаемость (средняя по партии) к влаге, испарившейся со свободной поверхности, %, не менее


	25,0

	7.
	Температура сваривания, 0С, не менее


	104


[image: image8.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


ТУ 8800-205—31041642-2008

1.2.1.2. Физико-механические показатели кожи хромовой для верха обуви

ГОСТ 939  приведены в таблице 6

Таблица 6

	Номер

п/п
	Наименование показателей
	Норма по партии

	1.
	Предел прочности при растяжении 10 МПа, не менее:


	1,8

	2.
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее
	1,5

	3.
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %


	15-30

	4.
	Устойчивость покрытия к многократному изгибу, баллы, не менее
	3

	5.
	Адгезия покрывной пленки, Н/м, не менее

к сухой коже

к мокрой коже
	100

50


1.2.1.3. Физико-механические показатели кожи для подкладки обуви 

ГОСТ 940  приведены в таблице 7

Таблица 7

	Номер

п/п
	Наименование показателей


	Норма 

	1.
	Предел прочности при растяжении (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по коже, 10 МПа, не менее
	1,2

	2.
	Удлинение при напряжении 10 МПа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по партии, %
	15-35

	3.
	Устойчивость окраски кож (по шкале серых эталонов), баллы, не менее:

к сухому трению

к мокрому трению
	5

4




[image: image9.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

1.2.1.4. Физико-механические показатели двухслойной подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ+ТПУ) приведены в таблице 8.

Таблица 8 

	№
№№
	Наименование показателей
	Значения показателей

	
	
	ТПУ
	ПУ

	1.
	Плотность, г/см3, не более
	1,1±0,15
	0,55±0,03

	2.
	Условная прочность, МПа (ГОСТ 270-75), 

не менее
	7,38


	4 

	3.
	Относительное удлинение, %, не менее
	457
	350

	4.
	Относительное остаточное удлинение, %, 

не более
	
	

	5.
	Твердость, условные единицы (ГОСТ 263-75)
	68±4
	59±4

	6.
	Сопротивление многократному изгибу без нарушений не менее,  циклов

при t  + 25 0С

           при t  - 25 0С
	30
	

	7.
	Сопротивление истиранию, Дж/мм3  (ГОСТ 426-77), не менее

Убыль объема, не менее
	29,1
	18,8

	9.
	Изменение массы образца, %, не более:

   в масле

   в нефрасе
	2±3

4±3
	2±3

4±3


	10
	Морозостойкость в динамических условиях, килоциклы

Сопротивление разрастанию прокола до трещины длиной 10 мм при Т минус 20ºС 
	30,0-со стороны ходовой поверхности проколов нет
	


[image: image10.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

Требования к материалам.

1.2.2.1 Крой деталей верха обуви должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 10.

Таблица 10

	       Наименование деталей 

и номер их  обозначения


	Материалы и участки, из которых   

 выкраиваются детали
	Толщина 

деталей, 

мм, не менее

	Ботинки тип А с подкладкой из овчины меховой

	 Союзка 

	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, черного цвета, чепрачная часть 
	1,8


	Берцы 

	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, черного цвета из всех плотных частей кожи        
	1,8



	Задний наружный ремень (ЗНР)
 
	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, черного цвета, из всех плотных частей кожи
	1,8



	Язычок
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1

	Мягкий кант
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1

	Подблочник
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1


[image: image11.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

	Межподкладка под союзку, межподкладка под носочную часть союзки
	Бязь термопластическая артикул 142, бязь артикул 1124 по ТУ 858-5715-2005, бязь суровая по ГОСТ 19196
	0,2

	Прокладка под мягкий кант
	Пенополиуретан марки «ВЛАДИПУР» по ТУ 2254-211-00244147
Изолон марки «НПЭ» по ТУ 2244-02-00203476
	20

5

	Подкладка  под 

- союзку,  

- берцы, 

- язычок. 
	Овчина натуральная выделанная. Технические условия по ГОСТ 4661-76

	высота 

ворса не менее 8 мм

	Карман
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939
	0,9

	Стелька вкладная двухслойная
	1 слой – овчина натуральная выделанная. Технические условия по ГОСТ 4661-76
2 слой – нетканый льняной материал ТУ 8711-041-00302505-01-2001
	высота 

ворса не менее 8 мм 

1,4

	Ботинки тип Б с подкладкой из искусственного меха

	 Союзка 


	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, лицевая, черного цвета, чепрачная часть 
	1,8


	Берцы 


	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, лицевая, черного цвета из всех плотных частей кожи        
	1,8

	Задний наружный ремень (ЗНР)

 
	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, лицевая, черного цвета, из всех плотных частей кожи
	1,8


[image: image12.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

	Язычок
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1


	Мягкий кант
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1


	Подблочник
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, черного цвета, из всех плотных частей кожи (выросток, полукожник, яловка) эластичная
	1,1


	Межподкладка под союзку, межподкладка под носочную часть союзки
	Бязь термопластическая артикул 142, бязь артикул 1124 по ТУ 858-5715-2005, бязь суровая по ГОСТ 19196
	0,2

	Прокладка под мягкий кант
	Пенополиуретан марки «ВЛАДИПУР» по ТУ 2254-211-00244147
Изолон марки «НПЭ» по ТУ 2244-02-00203476
	10


	Подкладка  под 

- союзку,  

- берцы, 

- язычок. 
	Мех полушерстяной артикул 3-3-105-10/150/1 черный, артикул 2601 ТУ 858-5759, искусственный мех по ТУ 17-09-183, ТУ 17- 09- 87.
	Высота ворса не менее 8 мм

	Карман 
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939
	0,9

	Стелька вкладная двухслойная
	1 слой – мех полушерстяной артикул 3-3-105-10/150/1 черный, артикул 2601 ТУ 858-5759, искусственный мех по ТУ 17-09-183, ТУ 17- 09- 87
2 слой – нетканый льняной материал ТУ 8711-041-00302505-01-2001
	0,6

1,4

	Ботинки тип В с подкладкой из кожи (кожи из спилка)

	 Союзка 


	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, лицевая, черного цвета, чепрачная часть 
	1,8



[image: image13.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

	Берцы 


	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, черного цвета из всех плотных частей кожи        
	1,8


	Задний наружный ремень (ЗНР)

 
	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая  по ОСТ 17-317 из шкур КРС, черного цвета, из всех плотных частей кожи
	1,8

	Язычок
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1



	Мягкий кант
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1



	Подблочник
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939, лицевая, черного цвета, из всех плотных частей кожи 
	1,1



	Межподкладка под союзку, межподкладка под носочную часть союзки
	Бязь термопластическая артикул 142, бязь артикул 1124 по ТУ 858-5715-2005, бязь суровая по ГОСТ 19196
	0,2

	Прокладка под мягкий кант
	Пенополиуретан марки «ВЛАДИПУР» по ТУ 2254-211-00244147
Изолон марки «НПЭ» по ТУ 2244-02-00203476
	20
5

	Подкладка под:
- союзку,

- берец
	Кожа подкладочная по ГОСТ 940, кожа из спилка по ГОСТ 1838-91
	0,6

	Карман
	Кожа хромовая для верха обуви по ГОСТ 939
	0,9-1,0


Примечание. Не допускается применение на детали верха обуви юфти со шлифованной лицевой поверхностью и спилка.

[image: image14.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

	Стелька вкладная двухслойная
	1 слой – кожа подкладочная по ГОСТ 940, кожа из спилка по ГОСТ 1838-91
2 слой – нетканый льняной материал ТУ 8711-041-00302505-01-2001
	0,6

1,4


1.2.2.2. Детали низа должны соответствовать требованиям, указанным 

            в таблице  11.

Таблица 11

	Наименование 

деталей
	Материалы и участки кожи, из

которых вырубаются детали
	Толщина 

деталей 

обуви,  мм,  не менее

	Подошва
	Наружный слой из термопластичного полиуретана (ТПУ) фас. 16196-3 черного цвета

Промежуточный слой полиуретановая композиция (ПУ)
	Высота по середине каблука (снаружи)

38±3

Высота по середине пучковой части (снаружи)

17±3

	Задник

Подносок


	Термопластический материал по ТУ 8729-022-00300297, импортное поступление
	1,7


	Стелька втачная 
	Нетканое иглопробивное полотно, пропитанное полимерным составом по ТУ  75-061-02-12, материал для втачных стелек артикул ШМ 420, материал для втачных стелек артикул IBITECH 057-020 (импортное поступление)
	1,7


[image: image15.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

1.2.3. Требования к допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви.

1.2.3.1.  Обувь следует оценивать попарно путем наружного осмотра по худшей полупаре. Не допускаются пороки, превышающие значения, указанные в таблице 12.

Таблица 12

	Наименование пороков
	Размер пороков 

	1. Разная длина или перекос союзок, подносков, задних наружных ремней, берцев, мм
	2

	2. Разная длина крыльев задника в полупаре и паре, мм
	2

	3. Отклонение от оси симметрии блочек в полупаре и паре, мм
	2

	4. Отклонение задних наружных ремней от середины пяточной части в полупаре и паре, мм
	2

	5. Разная высота обуви в парах, мм
	5

	6. Разная высота задников в паре, мм
	2

	7. Разная ширина берцев, мм в сторону увеличения
	5

	8. Сваливание строчки с края детали, совпадение строчек или пропуск стежков (при условии повторного крепления без пересечения материала) длиной, мм
	—

	9. Неутянутая строчка деталей верха общей длиной, мм
	—

	10. Непараллельность строчек между собой и по отношению к краю деталей, длиной,  мм
	10

	11. Узлы и петли с внутренней стороны заготовки верха обуви, не рядом расположенные
	2

	12. Деформация подноска и задника
	—

	13. Порванная подкладка и складки внутри обуви
	—

	14. Раковины, недоливы на поверхности подошв, каблуков, не более 0,3 см2 глубиной не более 1,5 мм, общей площадью, см2
	1

	15. Незаделанная поверхность кожи на деталях верха выше грани подошв, образуемая при шершевании
	—

	16. Отслаивание подошвы от заготовки верха обуви по линии бокового обжима 
	—

	17. Нависание стельки над подошвой, а также задника над подошвой и каблуком
	—

	18. Неприлив подошвы
	—

	19. Загрязнение обуви
	—

	20. Сквозные повреждения деталей обуви
	—

	21. Морщины и складки в носочной и пяточной части обуви пи формовании
	—


[image: image16.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

1.2.3.2. Каждая полупара обуви не должна иметь более  трех  пороков, перечисленных в таблице 12.

1.2.4. Требования к покупным изделиям 

1.2.4.1. Детали заготовки должны быть скреплены лавсановыми нитками по ТУ 8147-011-05138074. 
1.2.4.2. Каждая полупара ботинок должна иметь 8 пар блочек и 2 пары хольнитенов.

1.2.4.3. Блочки, хольнитены должны быть соответственно по ОСТ 17-192 и по ОСТ17-600, ТУ 17-15-22 и иметь защитно-декоративное покрытие черного цвета.

1.2.4.4.   Шнурки черного цвета должны быть из синтетических или смешенных нитей длиной 150 см с термически обработанными наконечниками по ТУ 8153-003-50340037 по одному комплекту на каждую пару.

1.2.4.5. Шнурки по физико-механическим показателям должны соответствовать показателям,  указанным в таблице 13.

Таблица 13

	Длина, см
	Диаметр, мм
	Разрывная нагрузка, не менее
	Разрывное удлинение, не более %

	
	
	кгс
	Н
	

	150
	6,0
	60,0
	588,6
	110,0


1.3. Комплектность —  не устанавливается

1.4. Маркировка

Первичная и транспортная маркировка ботинок должна производиться по ГОСТ 27837.
[image: image17.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

1.4.1. Место маркировки.

1.4.1.1. Маркировка ботинок наносится   клеймом. Клеймо должно быть четким линейной формы. 

1.4.1.1.1. Маркировку наносят на внутреннюю сторону глухого клапана или на нетканую тесьму (ярлык), пристрачиваемую к заготовке, на расстоянии 20-25 мм от верхнего края, высотой шрифта 4-6 мм.

1.4.1.1.2.  Размер в штихмассовой системе – в геленочной части подошвы высотой шрифта 4-6 мм.

1.4.2. Содержание маркировки.

1.4.2.1. Клеймо или ярлык должно содержать:

       товарный знак, наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (город);

размер;  

полноту;

обозначение нормативно-технической документации на изделие;

месяц и год изготовления (последние две цифры);

номер контролера ОТК;

1.4.2.2. Маркировка размера на заготовке должна быть в метрической и штихмассовой системах нумерации.
1.4.2.3. Исправление и дополнение реквизитов в маркировке изделия не допускается.

1.4.3. Способ нанесения маркировки.

1.4.3.1. Маркировку обуви осуществляют нанесением клейма (штампа) горячим тиснением через фольгу.
             Клеймение размера осуществляют в геленочной части подошвы четким литьевым тиснением, полноты – несмываемой контрастной краской

1.4.3.2. Порядок размещения маркировки должен соответствовать образцу-

             эталону, утвержденному заказчиком.

[image: image18.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ТУ 8800-205—31041642-2008

  Пример размещения маркировки приведен на  рис. 4.

	Товарный знак, 

город 

[image: image19.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image20.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

        
        1 


	270/42-С

[image: image21.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image22.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


      2
	   7

[image: image23.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image24.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


     3
	ТУ 858–****-2011

[image: image25.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image26.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


        4

	03.11

[image: image27.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image28.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


5


Рис. 4

1- товарный знак, город; 2 – размер; 3 – номер контролера ОТК; 4 – обозначение нормативно-технической документации; 5 – дата выпуска.

1.4.3.3. Номер контролера ОТК на обувь наносят клеймом круглой формы                   

       диаметром 15 мм.
1.4.3.4. Маркировка ботинок юфтевых с высокими берцами для транспортирования - по ГОСТ 14192.

1.4.3.5. Транспортная маркировка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 27837. Транспортную маркировку наносят на боковую сторону транспортной тары с обувью (короба) по трафарету, штампованием или типографским способом. 


   Транспортная маркировка должна содержать:

        манипуляционные знаки;

        наименование грузополучателя  и пункта назначения;

        порядковый номер внутри партии/ количество мест в партии;

        полное наименование типа обуви согласно техническим условиям;
        обозначение нормативно-технической документации; 

        цвет;

        количество пар обуви (по размерам и полнотам);

        номер упаковщика;

        месяц, год изготовления;

        масса нетто/брутто (кг);

        наименование предприятия-изготовителя;

        наименование пункта отправления;

        габаритные размеры грузового места (см);

        объем грузового места (м3).

1.4.3.6. Ярлык для транспортной маркировки должен содержать:

номер короба;
наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (город);
полное наименование типа обуви, согласно техническим условиям;

ТУ 8800-205—31041642-2008

обозначение нормативно-технической документации;

количество пар обуви (по размерам и полнотам);

масса короба нетто/брутто;
год изготовления (последние две цифры);

номер упаковщика.

1.4.3.7. Ярлык должен быть площадью не более 150 кв. см из афишной или другой плотной бумаги; отпечатан типографским, литографским или машинописным способом; высота шрифта маркировки на ярлыке должна быть не более 8мм, на трафарете не более 15 мм. Ярлык наклеивается на торцевые стороны короба.
1.4.4. Условия применения и меры предосторожности при транспортировании, хранении и употреблении по ГОСТ 27837.

1.4.5. Безопасность.

1.4.5.1. Способы и средства маркировки должны удовлетворять требованиям безопасности.

1.4.6. Срок периодического осмотра, контроля, переконсервации – не устанавливается.

1.5. Упаковка.

1.5.1. Правила подготовки ботинок к упаковыванию.

1.5.1.1. Ботинки одного размера и полноты должны быть связаны попарно.

1.5.1.2. В носочную часть каждой полупары ботинок должен быть вставлен вкладыш из картона коробочного марок Б, В по ГОСТ 7933, картона гофрированного марки Т по ГОСТ 7376.
1.5.2.  Для упаковывания ботинок должна применяться транспортная тара (короб) без потребительской. Ботинки упаковывают по 8 пар в каждый короб  размером 570х400х400 мм по ГОСТ 13514 из гофрированного пятислойного картона марки П по ГОСТ 7376. При упаковывании в короб вкладывают ярлык с обозначениями, указанными в п. 1.4.3.6. 

ТУ 8800-205—31041642-2008

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Обувь должна быть нетоксичной, негорючей, пожаробезопасной продукцией и не оказывать вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

2.2. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с нормами по ГОСТ 12.1.005.

2.3. По классификации ГОСТ 19433 обувь не является опасным грузом.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Требования по допустимым (по уровню времени) химическим, механическим, радиационным, электромагнитным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду – не устанавливаются.

3.2. Требования по устойчивости загрязняющих, ядовитых веществ в объектах окружающей среды (водная среда, атмосферный воздух, почва, недра, флора, моносфера и т.д.)   

3.2.1. Для предотвращения возможного опасного воздействия на окружающую среду вследствие  загрязнения атмосферного воздуха населенных мест, почв, и вод, недопустимо неорганизованное сжигание и захоронение отходов производства обуви на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также производственные свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

3.3. Требования  к утилизации и к местам захоронения опасной продукции и отходов 

3.3.1. Отходы производства обуви подлежат утилизации, как на предприятии-изготовителе, так и на специализированных предприятиях по переработке отходов, а также возможен вывоз на полигоны промышленных отходов или организованное обезвреживание в специальных, отведенных для этой цели местах.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1.Метод отбора проб готовой продукции.

4.1.1. От каждой поступившей партии продукции для органолептической оценки качества, проверки изменений в соответствии  с табелем мер и полноты, проведенного представителем Госкорпорации «Росатом», контроля изделий, отбирается контрольная проба в размере 5%, но не менее 5 упаковочных мест. Выборка производится из разных мест партии и разных размеров изделий. Для поставщиков, ранее имевших рекламации, объем выборки должен быть увеличен до 10%.

ТУ 8800-205—31041642-2008

4.1.2.  Для оценки в лабораториях физико-механических свойств основных и, прикладных и вспомогательных материалов и фурнитуры, использованных при изготовлении продукции, на соответствие требованиям ТУ от каждой партии продукции комиссией отбирается контрольная проба  в размере 0,1% от партии, но не менее 2 и не более 6  единиц (комплектов, пар) изделий, если иное не предусмотрено условиями договора. При несоответствии  по качеству одного образца продукции партии - бракуется вся партия.
5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Определение линейных размеров в соответствии с примечаниями таблицы 2 настоящих ТУ с использованием металлической линейки по ГОСТ 427 за исключением ширины задника внизу, которая измеряется гибкой линейкой.
5.2. Определение прочности швов заготовки – по ГОСТ 9290.

5.3. Определение прочности крепления подошв – по  ГОСТ 9292.

5.4. Определение остаточной деформации подноска и задника – по ГОСТ 9135.

5.5. Определение гибкости – по  ГОСТ 9718.

5.6. Определение массы обуви – по ГОСТ 28735.

5.7. Внешний вид обуви определяют сравнением с образцом.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование по ГОСТ 27837.
6.2. Условия хранения: хранение обуви осуществляется в сухих помещениях при относительной влажности воздуха до 90%.

6.3. Условия складирования: обувь хранят на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой  не более 4,5 метра.

6.4. Специальные правила и сроки хранения: обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, воздействия паров, газов и химических веществ. 

ТУ 8800-205—31041642-2008

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1.     При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия.

7.1.1. Правильно  подбирать  обувь  по  размеру, полноте  с  учетом индивидуальных особенностей стопы.

7.1.2. При надевании обуви использовать специальный рожок.

7.1.3. Очищать обувь от грязи и пыли сухой щеткой, чистку верха обуви производить обувным кремом.

7.1.4. Мокрую обувь необходимо сушить при температуре не выше 400С вдали от отопительных приборов, источников тепла, предварительно набив ее бумагой.

8.  ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1.Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок хранения на складах – 5 лет.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации обуви – 2 года.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ к ТУ

9.1. Перечень документов, на которые даны ссылки в ТУ.

9.1.1. Приложение А. Перечень нормативно-технической документации, на которую даны  ссылки в Технических условиях.

9.1.2.  Приложение Б. Рисунок внешнего вида ботинок тип А, Б, В (рис. 1).

9.1.3.  Приложение В.  Схема мест измерения ботинок тип А, Б (рис. 1).

9.1.4.  Приложение Г.  Схема мест измерения ботинок тип В (рис. 1).

9.1.5.  Приложение Д.  Рисунок ходовой поверхности подошвы ботинок тип А, Б, В (рис. 1).

ТУ 8800-205—31041642-2008

Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации,

на которую даны ссылки в Технических условиях

	ГОСТ 12.1.005-88
	ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.4.021-75
	ССБТ Системы вентиляции. Общие требования.

	ГОСТ 12.4.137-84
	Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли.

	ОСТ 17-317-74
	Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая.

	ГОСТ 939-88
	Кожа хромовая для верха обуви. Технические условия.

	ГОСТ 940-81
	Кожа для подкладки обуви. Технические условия.

	ГОСТ 3927-88
	Колодки обувные. Технические условия.

	ГОСТ 4661-76
	Овчина натуральная выделанная. Технические условия

	ТУ 17-09-183
	Мех искусственный. Технические условия

	ТУ 17- 09- 87
	Мех искусственный. Технические условия

	ТУ 858-5759-2005
	Мех полушерстяной подкладочный. Технические условия

	ГОСТ 7376-84
	Картон гофрированный. Технические условия.

	ГОСТ 9289-78
	Обувь. Правила приемки.

	ГОСТ 9290-76
	Обувь. Методы определения прочности ниточных швов соединения деталей верха.

	ГОСТ 9292-82
	Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

	ГОСТ 9542-89
	Картон обувной. Технические условия.

	ГОСТ 9718-88
	Обувь. Методы определения гибкости.



	ГОСТ 13514-93
	Ящик из гофрированного картона.



	ГОСТ 14192 -77
	Маркировка грузов



	ГОСТ 19433-88
	Грузы опасные. Классификация и маркировка.



	ГОСТ 27837-88
	Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ 28735-90
	Обувь. Определение массы.



ТУ 8800-205—31041642-2008

Приложение А (продолжение)

	ОСТ 17-192-88
	Блочки для изделий легкой промышленности. Общие технические условия

	ТУ 17-15-22-91
	Блочки, пряжки, хольнитены для обувной промышленности

	ТУ  2254-001-50203101-2003
	Пенополиуретан эластичный (поролон) марки «НАФТАФОАМ». Технические условия.

	ТУ 2254-211-00244147-2001
	Пенополиуретан  высокоупругий марки «ВЛАДИПУР» для мебельной и автомобильной промышленности. Технические условия.

	ТУ 8147-011-05138074-98
	Нитки полиэфирные швейные специального назначения. Технические условия.

	ОСТ 17-10-038-2001
	Шнурки обувные с наконечниками. Общие технические условия

	ТУ 75-061-02-12
	Нетканое иглопробивное полотно. Технические условия.

	ТУ 8711-041-00302505-01-2001
	Льняной нетканый материал. Технические условия.

	ГОСТ 1838-91
	Кожа из спилка. Общие технические условия


ТУ 8800-205—31041642-2008

Приложение Б

Внешний вид  ботинок типа А, Б, В
[image: image1.png]



Рис. 1
ТУ 8800-205—31041642-2008

Приложение В

Схема измерения ботинок тип А, Б

[image: image2.jpg]o5l g A5

(o]

/95 S5





Рис. 1


ТУ 8800-205—31041642-2008

Приложение Г
Схема измерения ботинок тип В
[image: image3.jpg]Ju5—+5 7B )





Рис. 1.

ТУ 8800-205—31041642-2008

Приложение Д
Рисунок ходовой поверхности подошвы тип В

[image: image4.png]



Рис. 1





















Лист


�Лист    Лист    истист





3





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





5





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





6





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





7





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





8





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





9





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





10





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





11





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





12





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





13





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





14





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №


























Лист


�Лист    Лист    истист





4





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





17





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





18





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





19





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





20





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





21





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





22





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Лист


�Лист    Лист    истист





23





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №















































Подп. и дата











Взам. инв. №





Подп. и дата





Инв. № подл.





       2009 г




















ист


























Лист


�Лист    Лист    истист





16





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





15





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008




















Лист


�Лист    Лист    истист





24





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008



































Лист


�Лист    Лист    истист





25





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





26





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8800-205-31041642-2008











