«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: изготовление и поставка вольфрама-188

Обнинск

2015

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Радиоактивный препарат вольфрам-188, (вольфрамат натрия).

Подраздел 1.2 Код ОКП

701660

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиоактивный препарат вольфрам-188 необходим для производства генераторов рений-188 ГРЕН-1 используемых в области ядерной медицины.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики к радиоактивному препарату Вольфрам – 188 Параметры, характеристики радиоактивного препарата; Значения параметров. 1. Внешний вид препарата; Прозрачная с желтоватым оттенком жидкость. 2. Химическая форма; Na2WO4. 3. Удельная активность вольфрама-188 в растворе препарата, ГБк/г вольфрама (Ки/г вольфрама) не менее; 111,0 (3,0). 4. Объемная активность вольфрама-188 в растворе препарата, ГБк/мл (мКи/мл), не менее; 0,74 (20). 5. Суммарное отношение активности гамма – излучающих примесей (191Os, 186Re, 192Ir) к активности 188W в препарате, % не более; 1. 6. Отношение активности 187W к активности 188W в препарате, % не более; 0,1. 7. Концентрация вольфрама (по металлу) в растворе, г/л (моль/л); 2÷200 (0,005÷5). 8. Концентрация свободной щелочи (NaOH), г/л (моль/л); 0,04÷40 (0,001÷1). 9. Объем радиоактивного препарата: не менее, мл не более, мл; 1 50. |  |
| При изготовлении препарата должны использоваться реактивы и материалы марки не ниже «хч» (Технологический регламент на производство генераторов рения – 188, ТР № 35.92 -3/61-01). |  |
| Подраздел 3.2 Требования к упаковке |  |
| Поставка должна осуществляться с использованием сертификата-разрешения на конструкцию транспортных упаковочных комплектов УКТ и перевозку в них радиоактивных материалов выданного Госкорпорацией «Росатом». |  |

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04) и «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» (СанПиН 2.6.1.1281-03).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Доставка радиоактивной продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями НРБ-99, ОСПОРБ-99/2010, «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» СанПиН 2.6.1.281

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка радиоактивной продукции производится отдельными партиями на основании конкретных разовых заказов. Сроки поставки товара: с 20 апреля 2015г. по 31 декабря 2015 г. Начало поставки товара: с 20 апреля 2015 г. Поставка радиоактивного препарата вольфрам-188 в количестве не более 10000 мКи (10 Ки).

# Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.