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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Радиоактивный препарат вольфрам-188, (вольфрамат натрия).

	Подраздел 1.2 Код ОКП

	701660 



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Радиоактивный препарат вольфрам-188 необходим для производства генераторов рений-188 ГРЕН-1 используемых в области ядерной медицины.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические характеристики к радиоактивному препарату Вольфрам – 188

	Параметры, характеристики радиоактивного препарата
	Значения параметров

	1. Внешний вид препарата 

	Прозрачная с желтоватым оттенком жидкость

	2. Химическая форма
	Na2WO4

	3. Удельная активность вольфрама-188 в растворе препарата, ГБк/г вольфрама (Ки/г вольфрама) не менее
	111,0 (3,0)

	4. Объемная активность вольфрама-188 в растворе препарата, ГБк/мл (мКи/мл), не менее 
	0,74 (20)

	5. Суммарное отношение активности гамма – излучающих примесей (191Os, 186Re, 192Ir) к активности 188W  в препарате, % не более
	1

	6. Отношение активности 187W к активности 188W в препарате, % не более
	0,1

	7. Концентрация вольфрама (по металлу) в растворе, г/л (моль/л)
	2÷200 (0,005÷5)

	8. Концентрация свободной щелочи (NaOH), г/л (моль/л)
	0,04÷40 (0,001÷1)

	9. Объем радиоактивного препарата:
не менее, мл
не более, мл
	
1
50



	



	При изготовлении препарата должны использоваться реактивы и материалы марки не ниже «хч» (Технологический регламент на производство генераторов рения – 188, ТР № 35.92 -3/61-01).

	Подраздел 3.2 Требования к упаковке

	Поставка должна осуществляться с использованием сертификата-разрешения на конструкцию транспортных упаковочных комплектов УКТ и перевозку в них радиоактивных материалов выданного Госкорпорацией «Росатом».


РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04) и «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» (СанПиН 2.6.1.1281-03).



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Доставка радиоактивной продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями НРБ-99, ОСПОРБ-99/2010, «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» СанПиН 2.6.1.281



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка радиоактивной продукции производится отдельными партиями на основании конкретных разовых заказов.
Сроки поставки товара: с 20 апреля 2015г. по 31 декабря 2015 г.
Начало поставки товара: с 20 апреля 2015 г.
Поставка радиоактивного препарата вольфрам-188 в количестве не более 10000 мКи (10 Ки).





Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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