«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка труб из лейкосапфира

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18.ТРЕБОВАНИЕ К КОМПЛЕКТНОСТИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Основные технические характеристики Товара и комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | ## Труба из лейкосапфира | Не предусмотрено | Dнар. = 18,3+0,1 Dвнутр. = 12-0,1 L = 460+2 | шт | 30 | 25.12.2014г | 12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя |
| 2 | Труба из лейкосапфира | Не предусмотрено | Dнар. = 14,6+0,1 Dвнутр. = 8-0,1 L1 = 110+2 | шт | 30 | 25.12.2014г | 12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя |
| 3 | Труба из лейкосапфира | Не предусмотрено | Dнар. = 14,6+0,1 Dвнутр. = 11,4-0,1 L = 100+2 | шт | 10 | 25.12.2014г | 12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя |
| 4 | Труба из лейкосапфира | Не предусмотрено | Dнар. = 14,6+0,1 Dвнутр. = 8-0,1 L1 = 120+2 | шт | 30 | 25.12.2014г | 12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя |
| Основные технические характеристки ко всей партии закупаемого товара: Материал трубы ЛС должен иметь следующие характеристики: - химическая формула Al2O3; - плотность – (3,960,005) г/см3; - твердость по Моосу – 9; - предельная температура эксплуатации – не более 2000 °C; - стойкость в агрессивных средах – высокая. Кристаллографическая ориентация продольной оси труб относительно базового направления [0001] должна быть 0°10°. Допускается блочность с разориентацией соседних блоков не более 10°. В трубах ЛС должны отсутствовать дефекты в виде вуали, инородных включений, оптических неоднородностей, сколов и трещин, поверхностных и объемных микротрещин и других видимых дефектов. Допускаются поверхностные поры диаметром не более 0,3 мм. Трубы ЛС должны быть бесцветными. Плотность материала сырья – 3,96 г/см3. Размеры кристаллов сырья не регламентируются. Масса отдельного кристалла сырья должна быть не менее 1 г. Исходный материал должен быть бесцветным. Допускается наличие на поверхности участков полностью или частично белого цвета. Массовые доли примесей в исходном материале должны быть не более значений, приведенных в таблице 2. Трубы должны быть отожжены при температуре (185060) °C, при давлении остаточных газов не выше 0,0107 Па (8х10-5 мм. рт. ст.) и времени выдержки (30,1) ч. Таблица 2 Элемент; Si; Cr; Fe; Ti; Cu; Ni. Норма, %, не более; 810-4; 110-4; 310-4; 110-4; 0,610-4; 210-4. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии, изготовлен не ранее 2014 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

1. В каждую трубу ЛС должна вкладываться бирка, где должна быть нанесена маркировка: -обозначение трубу ЛС; -клеймо ОТК о приёмке. 2. Транспортная маркировка должна быть нанесена на ярлыки и содержать манипуляционные знаки «Осторожно хрупкое» и «Верх не кантовать», основные дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96. 3. Манипуляционные знаки и надписи должны быть тёмного цвета на светлом фоне или светлые на тёмном фоне. 4. Основные надписи должны содержать: -полное или условное наименование грузополучателя; - наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция, должны быть указаны полное наименование станции и сокращённое наименование дороги назначения. 6 Дополнительные надписи должны содержать: - полное или условное наименование грузоотправителя; - наименование пункта отправления. 7 Информационные надписи должны содержать: -массы брутто и нетто грузового места в килограммах; - объём грузового места в кубических метрах.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

1 Труба ЛС должна быть обёрнута поролоном или другим мягким материалом, затем в герметичном полиэтиленовом мешке уложена в индивидуальную картонную коробку ГОСТ 12301-2006. Картонные коробки должны быть оклеены по длине бумажной лентой или «скотчем». 2 Картонные коробки от 1 до 50шт.упаковывают в транспортную тару-ящик ГОСТ 18573-86. 3 На каждом ящике должна быть наклеенная заполненная этикетка. 4 Упаковочный лист должен содержать следующие сведения: -обозначение трубы ЛС; -количество труб; -номер заказа; -подпись и штамп контролёра; -дату упаковки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны, сертификаты качества завода изготовителя, передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара должна производиться без нарушения целостности и внешнего вида Товара и упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предоставляемый Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он используется, и обеспечивать качественную и бесперебойную работу.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы. № п/п; Наименование товара, производитель; Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником; Единица измерения; Кол-во.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛС | лейкосапфир |
| 2 | ГОСТ | государственный стандарт |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К КОМПЛЕКТНОСТИ

В комплект поставки труб должно входить: - комплект изделий с наименованием и обозначением; - паспорт или сертификат качества завода изготовителя; - упаковка

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.