Техническое задание
на приобретение

футеровки из полиспана.

Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1. Поставка КАТУШКИ СЛИВНОЙ ПЕРЕХОДНАЯ ГИДРОЦИКЛОНА ГЦП-500 (МАТЕРИАЛ ПОЛИСПАН) черт. P12-024.000.00, изготовленных согласно ТУ 229251-011-85803769-2010.

1.2.Поставка ФУТЕРОВКИ -ПАТРУБКА ПОТОКОДЕЛИТЕЛЯ L 500 мм.   (МАТЕРИАЛ КОМПОЗИТНЫЙ ПОЛИМЕР - ПОЛИСПАН) черт. P12-042.000.01

1.3.Поставка ФУТЕРОВКИ -ПАТРУБКА ПОТОКОДЕЛИТЕЛЯ L 800 мм.  (МАТЕРИАЛ КОМПОЗИТНЫЙ ПОЛИМЕР - ПОЛИСПАН) черт. P12-042.000.01-01

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. КАТУШКА СЛИВНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ГИДРОЦИКЛОНА ГЦП-500 (МАТЕРИАЛ ПОЛИСПАН) черт. P12-024.000.00  предназначена   для слива готового продукта на гидроциклоне. Устанавливается на сливе циклона  между циклоном и сливной трубой

2.2. ФУТЕРОВКА (ПАТРУБОК ПОТОКОДЕЛИТЕЛЯ) L 500 мм.  (МАТЕРИАЛ КОМПОЗИТНЫЙ ПОЛИМЕР - ПОЛИСПАН) черт. P12-042.000.01   предназначена для соединения потокоделителя и гидроциклона. Служит для защиты соединительной трубы от внутреннего истирания.

2.3. ФУТЕРОВКА (ПАТРУБОК ПОТОКОДЕЛИТЕЛЯ) L 800 мм.  (МАТЕРИАЛ КОМПОЗИТНЫЙ ПОЛИМЕР - ПОЛИСПАН) черт. P12-042.000.01-01 предназначена для соединения потокоделителя и гидроциклона. Служит для защиты соединительной трубы  от внутреннего истирания.

2.3.Продукция должна быть изготовлена Российским Производителем с целью постоянного мониторинга Производителем качества своих поставок и, при необходимости, возможного оперативного  внесения изменений  в технические характеристики изделий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| характеристики | значения |
| --- | --- |
| Твердость, Шор А | 85 |
| Твердость, Шор D | 33 |
| Прочность,МПа | 28.3 |
| Удлинение,% | 550 |
| 100% модуль,МПа | 5.8 |
| 300% модуль,МПа | 12.7 |
| Split tear/раздир,Кн/м | 23 |
| Die C/раздир,Кн/м | 84 |
| Эластичность по отскоку,% | 29 |
| Остаточная деформация,22 часа,70 оС | 33 |
| Модуль при сжатии,МПа (3 цикл)5% | 1.3 |
| 10% | 2.1 |
| 15% | 3.0 |
| 20% | 3.5 |
| 25% | 4.6 |
| Температура охрупчивания,оС | Менее -70оС |
| Плотность | 1,26 |
| Абразивная стойкость, NBS abrasion test (%) | 449* |
| Cила адгезии (Lap Shear) psi | 7500 |
| Дефлекция компрессионной нагрузки 2% модуль (psi)5% | 89,3 |

Комплект поставки:

I. КАТУШКА СЛИВНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ГИДРОЦИКЛОНА ГЦП-500 (МАТЕРИАЛ ПОЛИСПАН) – количеством 24 штуки.

II. ФУТЕРОВКА (ПАТРУБОК ПОТОКОДЕЛИТЕЛЯ) L 500 мм.   (МАТЕРИАЛ КОМПОЗИТНЫЙ ПОЛИМЕР - ПОЛИСПАН) – количеством 10 штук.

III. ФУТЕРОВКА (ПАТРУБОК ПОТОКОДЕЛИТЕЛЯ) L 800 мм.   (МАТЕРИАЛ КОМПОЗИТНЫЙ ПОЛИМЕР - ПОЛИСПАН) – количеством 10 штук.

2.2. Продукция должна быть изготовлена согласно ТУ 229251-011-85803769-2010 или «эквивалент», (только после согласования эквивалента с Заказчиком), иметь сертификат соответствия, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно  приложения №1 к договору поставки (спецификация).

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1 Продукция должна быть новой, не позднее   2012 г. выпуска, не бывшее в употреблении не быть в залоге и не являтся выставочным образцом.

9.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам товара , действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Иметь сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 применительно к разработке и производству изделий из  полимерных композитов.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Гарантийный срок на оборудованиедукцию устанавливается заводом изготовителем не менее чем 6 месяцев.

Инициатор закупки                                                           ________________ А.И. Попов

Директор ГМЗ                                                                   ________________ Д.Г. Тупиков

Согласовано:

Главный  механик                                                                ________________  А.Т. Зинкевич

ОАО ”ППГХО”