Приложение 1

К договору от ______________ №___________________

Техническое задание

на закупку ионообменных смол

Москва

2015
Технического задания

на закупку ионообменной смолы для выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя сопровождаются словами «или эквивалент».

Подраздел 1.1 Наименование

Ионообменная смола AMBERSEP REE-2 макропористый монодисперсный сильнокислотный катионит; Ионообменная смола AMBERSEP REE-4 - хелатная смола

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, дата выпуска не ранее 2014г., не был в употреблении, в том числе не были восстановлены потребительские свойства.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.5 Код ОКП

222730

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для сорбции целевого компонента из маточных растворов сорбционного передела.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для загрузки в сорбционную колонну в которую будут подаваться слабокислые маточные растворы, температура окружающего воздуха оC, в диапазоне от 10 до 35.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Ионообменная смола AMBERSEP REE-2 – стирол – ДВБ МП Н+ макропористый монодисперсный сильнокислотный катионит. Полная ионообменная ёмкость, не менее 1,7 г-экв/л; влагосодержание 50-57%; коэффициент однородности, не более 1,2; размеры гранул средний диаметр 0,825-1,000 мм, ˂300мм-0,5%; Ионообменная смола AMBERSEP REE-4 - стирол – ДВБ МП Na+ хелатная смола. Полная ионообменная ёмкость, не менее 1,6 г-экв/л; влагосодержание 62-70%; коэффициент однородности, не более 1,6; размеры гранул средний диаметр 0,600-0,750 мм, ˂300мм-2%

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Вся поставляемая продукция не должна иметь механических и химических примесей

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Ионообменная смола AMBERSEP REE-2 - размеры гранул средний диаметр 0,825-1,000 мм, ˂300мм-0,5%; Ионообменная смола AMBERSEP REE-4 - Размеры гранул средний диаметр 0,600-0,750 мм, ˂300мм-2%

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка, нанесенная на упаковку должна быть хорошо читаема, все символы и предупреждающие знаки должны быть отчетливо видны для визуального восприятия. На внешней стороне ящика, емкости, или мешка, прикрепляется конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: "Осторожно!", "Верх!", "Не кантовать!"

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна быть герметичной, ударопрочной, для предотвращения попадания влаги, грязи, и механического воздействия на сорбент, что может привести к разрушению гранул и снижению основных свойств смолы. Вместе с поставляемым сорбентом должен быть следующий перечень документов: паспорт на сорбент, техническое описание; инструкция по эксплуатации на русском языке;

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого сорбента осуществляется Покупателем со склада Поставщика с учетом соответствия количества, и качества поставляемого сорбента в ходе передачи его Покупателю. Приемка по количеству и качеству осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Договору) и сопроводительной документацией.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Одновременно с поставкой товара Поставщик предоставляет Покупателю паспорт безопасности материала, описание продукта

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Забор сорбента производится автотранспортом со склада Поставщика. Код опасных химических веществ не присвоен. Классификация для транспортировки может меняться в зависимости от объема контейнера.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить в сухом, прохладном месте, в надежно закрытом контейнере. Не допускать замерзания.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Сорбент, имеет гарантию согласно заявленным паспортным характеристикам при соблюдении правильных условий эксплуатации Покупателем

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Данный продукт поставляется в виде гранул смолы и может привести к легкому раздражению глаз. Следует избегать повторных циклов-замораживания-оттаивания, которые могут привести к растрескиванию гранул смолы. Замороженные гранулы размораживать при комнатной температуре.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экотоксилогическая информация по данному продукту или его компонентам приводится при наличие соответствующих данных.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Экотоксилогическая информация по данному продукту или его компонентам приводится при наличие соответствующих данных.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Сертификат соответствия. Сертификат ISO Приобретаемый сорбент AMBERSEP REE-2 - макропористый монодисперсный сильнокислотный катионит. Полная ионообменная ёмкость, не менее 1,7 г-экв/л; влагосодержание 50-57%; коэффициент однородности, не более 1,2; размеры гранул средний диаметр 0,825-1,000 мм, ˂300мм-0,5%; Приобретаемый сорбент AMBERSEP REE-4 - хелатная смола. Полная ионообменная ёмкость, не менее 1,6 г-экв/л; влагосодержание 62-70%; коэффициент однородности, не более 1,6; размеры гранул средний диаметр 0,600-0,750 мм, ˂300мм-2%

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Все условия содержатся в Договоре

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся техническая документация выполняется на русском языке согласно ГОСТ 2601 — 2006.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Не имеется |  |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Приложений нет |  |

Начальник НИО-32				                                                               В. В. Головко