Технические требования к гидроиспытаниям колен по чертежу 12.120.00

Гнутые элементы труб подвергнуть гидроиспытаниям.

- Испытательная среда (конденсат или обессоленная вода) должна быть следующего качества:

Удельная электропроводимость – не более 5 мкСм/см,

Величина pH – 6…8,

Концентрация хлорид-ионов –не более 50 мкг/дм

Прозрачность – не менее 90%

- Температура гидроиспытагний не менее 5º С

- Нижняя граница давления при гидросипытаниях – 24,2 Мпа

- Верхняя граница давления при гидросипытаниях – 32,4 МПа