Приложение №8

к договору №___________

от «__»__________201__г.

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: карта сита полиуретановая 1950х1000х70 с ячейкой 45х45 мм.

г. Краснокаменск

СОДЕРЖАНИЕ

Технического задания

на поставку карты сита полиуретановой размер 1950х1000х70 с ячейкой 45х45 мм. для РОФ Гидрометаллургического завода.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Карта сита полиуретановая размер 1950х1000х70 с ячейкой 45х45 мм изготавливается по ТУ 3122-021-98267597-2006 или аналог с обязательным согласованием с Заказчиком технических параметров аналоговой продукции (с предоставлением в адрес Заказчика чертежей на согласование). Карта полиуретановая 1950х1000х70 с ячейкой 45х45 мм приобретается для рудо обогатительной фабрики (РОФ) взамен изношенной, устанавливается на грохотах серии ГИТ с тяжело нагруженным характером работы для просеивания, отмывки, и разделения на классы рудного материала. Должна быть изготовлена с внутренней армировкой с отверстиями под крепление от края карты через 650мм первый ряд крепления в количестве трех отверстий и второй ряд крепления от противоположного края через 650 мм в количестве трех отверстий, Ø под крепление карты 18мм, иметь потай под головку болта диаметром 25 мм и глубиной 30 мм. Ячейка карты 45х45 мм должна иметь конус на сторону разгрузки примерно 1-20.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям: должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, путем нанесения на рабочую поверхность нового слоя полиуретана, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Продукция должна быть изготовлена, из модифицированного полиуретана Российским Производителем с целью постоянного мониторинга Производителем качества своих поставок и, при необходимости, возможного оперативного внесения изменений в технические характеристики изделий со стороны заказчика. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИУРЕТАНА характеристики; значения; аналог. Твердость, Шор А; 85; Не менее 85. Твердость, Шор D; 33; Не менее 33. Прочность, МПа; 28.3; Не менее 28,3. Удлинение,%; 550; Не более 570. 100% модуль, МПа; 5.8; Не более 5.8. 300% модуль, МПа; 12.7; Не более 12.7. Split tear/раздир,Кн/м; 23; Не менее 23. Die C/раздир, КН/м; 84; Не менее 84. Эластичность по отскоку,%; 29; Не менее 29. Остаточная деформация,22 часа,70 оС; 33; Не менее 33. Модуль при сжатии, МПа (3 цикл)5%; 1.3; Не менее 1.3. 10%; 2.1; Не менее 2.1. 15%; 3.0; Не менее 3.0. 20%; 3.5; Не менее 3.5. 25%; 4.6; Не менее 4.6. Температура охрупчивания, оС; Менее -70 о С; Не более -70 о С. Плотность; 1,26; Не менее1.26. Абразивная стойкость, NBS abrasion test (%); 449*; Не менее 449. Cила адгезии (Lap Shear) psi; 7500; Не менее 7500. Дефлекция компрессионной нагрузки 2% модуль (psi)5%; 89,3; Не менее 89.3.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Продукция должна быть изготовлена согласно ТУ 3122-021-98267597-2006 или аналог с обязательным предоставлением в адрес Заказчика чертежей на согласование, с учётом требований п. 1.3. Вся документация предоставляется на русском языке. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заказчиком данного товара.

Подраздел 1.5 Код ОКП

313211

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Карта сита полиуретановая размер 1950х1000х70 с ячейкой 45х45 мм служит для просеивания, отмывки руды от глины, и разделения руды по классам от +180мм до -45 мм на грохотах серии ГИТ с тяжело нагруженным характером работы. Твердость руды по шкале Протодьяконова то 16до18 . Работает при температуре от +100С до +400С в закрытых отапливаемых помещениях с водной отмывкой нормальной кислотности.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Карта сита полиуретановая размер 1950Х1000Х70 с ячейкой 45х45 мм эксплуатируется в тяжелых условиях на грохотах тяжелой серии ГИТ с рудной нагрузкой от 150 т/час до 200 т/час, с высокой степенью истирания при крупности руды от +180мм до -5мм, нейтральной кислотностью при температуре от +10 0С до +400С Карта сита полиуретановая 1950Х1000Х70 с ячейкой 45х45 мм, должна быть стойкая к механическим истиранием, температурным перепадам от-400С до + 400С, с механическим нагрузкам иметь внутреннюю армировку не только по периметру карты но, и по внутренним ребрам жесткости.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Карта сита полиуретановая 1950х1000х70 с ячейкой 45х45мм, изготавливается из модифицированного полиуретана. Размер карты 1950х1000х70 мм., ячейка имеет размер 45х45мм и со стороны разгрузки имеет угол не менее1-20, под крепление футеровки необходимо предусмотреть по три отверстия Ø-18мм от краев карты через 650 мм от размера 1000 мм с двух сторон с потайным углублением под головки крепежных болтов Ø-25 мм на глубину 30 мм. Карта сита полиуретановая 1950х1000х70 не должна иметь трещин, сколов, раковин, иметь глянцевую поверхность, боковые поверхности также не допускают трещин, сколов, раковин, имеют ровную глянцевую поверхность. Карта полиуретановая должна иметь хорошую стойкость к механическому истиранию. Иметь твердость, Шор А не менее 85, твердость, Шор D не менее 33, прочность, МПа не менее 28.3. Работать при температуре от +10ºС до +40ºС, при крупности рудного материала от +180 мм до – 45 мм.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Поставщик гарантирует Заказчику, что срок службы карты полиуретановой -не менее 3000 маш. /часов.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Маркировка товара в соответствии и согласно ТУ завода изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Поставка товара производится в невскрытой заводской упаковке (по пять штук завернутые в плотную бумагу, перетянутые упаковочной лентой с двух сторон) и с маркировкой данного товара, согласно ТУ на упаковку производителя. На каждой упаковке должен быть ярлык, где отражено: наименование продукции, количество, вес полной упаковки. При транспортировке Поставщик гарантирует Заказчику, целостность упаковки и целостность паковочных лент.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно порядка установленного руководящей документацией ПАО «ППГХО»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Представить следующие документы: сертификат соответствия, гарантию качества, технические характеристики производителя, если товар импортного производителя разрешение на применение на территории РФ, документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Во время транспортировки обеспечить сохранность качества товара, защиту от механических повреждений и воздействий факторов внешней среды в упакованном состоянии.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем, но не менее 3000 маш/ часа наработки. Поставщик обязуется произвести замену поставляемого товара в случае выявления внешних и внутренних дефектов согласно договора поставки в срок не более 30 календарных дней с момента получения Акта-рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков товара или в случае заводского брака несет Поставщик в полном объёме.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не определены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно основных требований данного технического задания и с учетом п.1.3 данного Т.З.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно Договора поставки (по срокам изготовления), количество согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставлять для согласования с Заказчиком технические параметры, чертежи, габаритные размеры, места крепления, заверенные копии сертификационной документации, с предоставлением гарантий обеспечения, на момент поставки, документов заявленных в п.5.2. Вся документация предоставляется на русском языке. При предложении к поставке аналогового изделия, в адрес Заказчика предоставляется актуализированный (заверенный) текст ТУ изготовителя на бумажном носителе для ознакомления или в электронной форме.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГМЗ | Гидрометаллургический Завод |
| 2. | РОФ | Рудо обогатительная фабрика |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |