         ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	Количество


	Единица

Измерения

	1.
	Пруток ВЛ ф6,0мм
(или эквивалент)
	ТУ 48-19-27-88
	50
	Кг

	2
	Пруток ВЛ ф3,0мм
(или эквивалент)
	ТУ 48-19-27-88
	10
	Кг

	3
	Пруток ВЛ ф5,0мм
(или эквивалент)
	ТУ 48-19-27-88
	15
	Кг


1.Товар должен быть новый, не бывшим в употреблении.

2. На момент поставки товара должны быть предоставлены сертификаты   качества  завода изготовителя, заверенные   подписью руководителя  и  печатью Поставщика.
       Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя в пределах -5/+10% от заявленного количества. Согласование объемов с покупателем обязательно. 
      Качество, маркировка и упаковка продукции должны соответствовать требованиям ТУ.
      Документы, подтверждающие качество поставляемой продукции, должны быть заверены ОТК завода- изготовителя.
      Все партии поставляемой продукции должны иметь ярлыки (бирки, штампы). 
      При предложении эквивалента техническая характеристика должна соответствовать заявляемому товару, подтверждается паспортами (сертификатами) качества. Победитель процедуры или иной участник процедуры закупки, предложивший аналог, до заключения договора поставки обязан предоставить образец в адрес покупателя. 
       Импортная продукция оплачивается после проведения входного контроля на соответствие требованиям НД на аналог отечественной продукции.
ТУ 48-19-27-88. ВОЛЬФРАМ ЛАНТАНИРОВАННЫЙ В ВИДЕ ПРУТКОВ, предназначенных  для изготовления электродов для сварки и резки металлов. 

1.1. Химический состав  прутков должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1 

	Наименование компонентов
	Массовая доля, % 

	Определяемые примеси, не более:
	

	Сумма железа, алюминия, молибдена, кремния, кальция
	0.04

	Оксид лантана
	0,85 - 1,1

	Вольфрам
	99,15-98,9


1.2. Размеры прутков и  допускаемые отклонения должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2
	Диаметр прутков, мм
	Предельное отклонение по диаметру, %
	Длина, мм, не менее 

	от 1.0 до1.9 с интервалом 0.1
	± 2.0
	600

	от 2.0 до4.8 с интервалом 0.2
	
	400

	от 5.0 до10.0 --"--- 0.5
	
	150


Примечание: допускается в каждой поставляемой партии до 10 % прутков длиной не менее 70 % от указаний в таблице. Прутки диаметром 2.8 мм и менее поставляются тянутыми, свыше 2,8 мм коваными.  По согласованию с потребителем допускается поставка прутков диаметром (5 - 10) мм, длиной не менее 70,0 мм. 
1.3. Цвет тянутых прутков должен быть от черного до темно-серого. 
1.4. Поверхность прутков должна быть без трещин. Наличие на поверхности цветов побежалости, налета, пленки, окислов, заусенцев и следов  ковки, не выводящих диаметр прутка за пределы  допускаемых отклонений, браковочным признаком не являются. 
* На странице представлена выдержка из ТУ 48-19-27-88 "Вольфрам лантанированный в виде прутков. Технические условия".

