Типовая форма технического задания

на поставку комплектующих изделий

Предмет закупки - Фильера

Саров

2015
Технического задания

на поставку фильеры

для участка пултрузионного производства

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Указываются следующие данные, согласованные в соответствии со строкой годовой программы закупок: - фильера

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильера предназначена для изготовления стеклопластиковых профилей по технологии пултрузия.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При температуре до +260º С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

Материал Сталь 40Х13 Габаритный размер: 1100х220х134 Вес : 217,5 кг Обладать износостойкостью 1. HRC 50 2. покрытие поверхности с шероховатостью√ 0,32 Х-тв.20 3. поверхность с шероховатостью √0,32 полировать до и после покрытия 4. переходы радиусов покрыть хромом на 9,5 мм.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Выпустить не менее 50 000 метров продукции

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии с КД 1.HRC 50, 2.покрытие поверхности с шероховатостью√ 0,32 Х-тв.20 3. поверхность с шероховатостью √0,32 полировать до и после покрытия

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Защита от попадания влаги

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Склад Заказчика в г. Саров Нижегородской области. Согласно Акту приема-передачи.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОМАЦИЯ

Схема и чертежи изделия указаны в Приложении 1.