Приложение № ____

к договору №____________

от «____»_________2013 г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поставку сварочных материалов для 96.2359 (3-4) Балтийской АЭС.

| № п/п | Наименование, марка | Нормативный документ | Размер, мм | Кол-во на 2 ком-такг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | На 2 ком-та |
| 1 | Электроды УОНИИ-13/55 | ГОСТ 9466-75; ОСТ 5.9224-75; РТД 2730.300.02-91 | 3 | 345,0 |
| 2 | Электроды УОНИИ-13/55 | ГОСТ 9466-75; ОСТ 5.9224-75; РТД 2730.300.02-91 | 4 | 145,0 |
| 3 | Электроды УОНИИ-13/55 | ГОСТ 9466-75; ОСТ 5.9224-75; РТД 2730.300.02-91 | 5 | 980,0 |
| 4 | Электроды ПТ-30 | ГОСТ 9466-75; ОСТ 24.948.01-90 | 4 | 30,0 |
| 5 | Электроды ПТ-30 | ГОСТ 9466-75; ОСТ 24.948.01-90 | 5 | 335,0 |
| 6 | Электроды ЭА-898/21Б | ГОСТ 9466-75; ОСТ 5Р.9370-81; РТД 2730.300.02-91 | 3 | 150,0 |

Дополнительные   требования к испытаниям  наплавленного металла

| № п/п | Сочетание сварочных материалов | Режим термообработки | Объем разрушающего контроля по ОСТ 108.004.10-86 | Объем не разрушающего контроля по ПН АЭГ-7-010-89 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроды УОНИИ-13/55 | 1.Исходное состояние 2. 650±10°С/ 36-42 ч | 102, 201, 206, 216 | 301, 302, 322 | При контроле по операцию 216 Тк0≤0°С |
| 2 | Электроды ПТ-30 | 1. 650±10°С/ 7,5-8 ч 2. 620±10°С/ 5-5,5 +650±10°С/ 28-30 ч | 102, 201, 206, 216 | 301, 302, 322 | При контроле по операцию 216 Тк0≤-10°С |
| 3 | Электроды ЭА-898/21Б | 1.Исходное состояние 2. 650±10°С/ 50-55 ч | 013, 102, 201, 206, 241, 351 | 301, 302, 312, 341 | - |
| Дополнительные требования |  | 1. Контроль качества при изготовлении и испытаниях сварочных материалов в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008. |  |  |  |
|  |  | 2. Качество каждой партии (плавки) сварочных материалов должно быть подтверждено сертификатами (с учетом доп. испытаний); |  |  |  |
|  |  | 3. Методы неразрушающего и разрушающего контроля контрольных швов (наплавок) в соответствии с требованиями ПНАЭ Г -7-010-89; |  |  |  |
|  |  | 4. Шифры операций разрушающих контролей по ОСТ 108.004.10-86: 102 – определение химического состава наплавленного металла;312 – радиографический контроль; 322 –ультразвуковой контроль; 301 – визуальный контроль; 302 – измерительный контроль; 013 – испытание на стойкость против образования горячих трещин; 201 – испытание на растяжение при нормальной температуре; 206 – испытание на растяжение при повышенной температуре; 241 – испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии; 351 – определение содержания ферритной фазы; 341 – капиллярный контроль |  |  |  |

Согласовано:

От ПОСТАВЩИКА									От ЗАКАЗЧИКА____________________________							______________________________

ОГСв:______________________________/ В.В. Николаев / 16.07.13