ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на смолу Т-111 ТУ 6-02-616-88
(или эквивалент)
Генеральный директор

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

______________________С.Ю. Байдаров
Техническое задание 
на поставку смолы марки Т-111 (или эквивалента) ТУ 6-02-616-88
Технические требования:
Смола Т-111 (или эквивалент) должна соответствовать требованиям ТУ 6-02-616-88.

1. Основные свойства

Показатели качества смолы Т-111 (или эквивалента) должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

	Наименование показателя
	Норма
	Метод анализа

	Внешний вид
	Высоковязкая жидкость (смола) от коричневого до темно-коричневого цвета
	По ГОСТ 20841.1-75, п.4

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	93-98
	По ГОСТ 17537-72 и п.4 ТУ 6-02-616-88

	Массовая доля эпоксидных групп, %
	11,5-14,0
	По п.4.2 ТУ 6-02-616-88

	Массовая доля кремния, %
	1,5-2,2
	По ГОСТ 20841.2-75 и п.4.3 ТУ 6-02-616-88

	Условная вязкость по шариковому вискозиметру при (50±5) 0С, с , не более
	200
	По ГОСТ 8420-74 и п.п4.4 ТУ 6-02-616-88


2. Упаковка. Смолу Т-111 (или эквивалент) заливают в чистые, сухие, плотно закрывающиеся стеклянные банки с горловиной под крышку с винтовой резьбой, вместимостью 1-1,2кг.
3. Маркировка. Транспортную маркировку, содержащую основные, дополнительные и информационные надписи, наносят в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77.На каждую единицу продукции прикрепляют маркировочный ярлык с нанесением на нем следующих данных:
- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- номер партии;

- дата изготовления;

- масса нетто, брутто;

- номера единицы продукции и их общее количество в партии;

- обозначение ТУ 6-02-616-88.

4. Правила приемки. Каждая поставка смолы Т-111 (или эквивалента) должна сопровождаться документом о качестве, который должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- обозначение ТУ 6-02-616-88;

- номер партии и дату изготовления;

- массу нетто;

- количество единиц продукции в партии;

- гарантийный срок хранения;

- результаты анализа и подтверждение соответствия качества требованиям ТУ 6-02-616-88.
Начальник ОМТС

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
______________ Ю.В. Пантюхин
