Приложение № 1

Параметры определения эквивалентности                                                   ТУ 2227-344-00203447-99  с изм. 1,2

Продукция должна отвечать следующим показателям:

| Наименование показателей | Норма по ТУ |
| --- | --- |
| - Внешний вид | Зерна неправильной формы желтого цвета |
| - Гранулометрический состав: размер зерен, мм | 0,4-2,0 |
| - Гранулометрический состав: объемная доля рабочей фракции, % не менее | 92 |
| - Массовая доля влаги, %, не более | 5 |
| - Удельный объем, см3/г, в ОН-форме | 3,3±0,2 |
| - Полная статистическая обменная емкость ммоль/см3 (мг-экв/см3), не менее | 2,60 |
| - Динамическая обменная емкость, моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1280 |
| - Осмотическая стабильность, %, не менее | 85 |

От ПОСТАВЩИКА:                              		   От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/В.С.Святецкий/