Перечень заказываемых труб и технические требования на поставку.

Труба Ø245х11 мм (12мм), ГОСТ 9940-81

Материал: сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-81.

Длина трубы требуемая – 5 400мм (~375 кг.). Допускается поставка трубы не более 6 000 мм (~420 кг.) или 2-х труб (отрезков) длиной от 2 700 мм до 3 000мм.

К трубе прилагается сертификат качества с указанием термообработки труб и испытания материала труб на стойкость к МКК по ГОСТ 6032-89 (метод АМ с провоцирующим нагревом).
Труба Ø219х28 ГОСТ 9940-81

Материал: сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-81.

Длина трубы требуемая – 3 300мм. Допускается поставка трубы не более 4 000 мм.(~550 кг.).

К трубе прилагается сертификат качества с указанием термообработки труб и испытания материала труб на стойкость к МКК по ГОСТ 6032-89 (метод АМ с провоцирующим нагревом).

