ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

УТВЕРЖДАЮ:

                                                           Зам. директора ГНЦ ИФВЭ

              ____________    Иванов  С.В. 

                                                                               «_____»____________2011г.

Техническое задние
1. Технические требования к поставке труб из нержавеющей стали  специального высокоточного проката (см. «ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ», Том №1, Раздел 6)   
1.1  Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами,  указанными в табл. 1.
1.2   Требования к предельным отклонениям указанны в табл. 1. 

1.3  Трубы изготовляют из стали марок и химическим составом по ГОСТ, EN, AISI, указанным в табл. 2.
1.4  Трубы отжечь.

1.5  Внутренняя поверхность трубы №9 должна быть протравлена.
1.6   Трубы проверить на герметичность методом гелиевого течеискания  в соответствии с табл.3
1.7  Трубы  проверить рентгеновской дефектоскопией  в соответствии с табл.3

1.8 Остальные технические требования по ГОСТ 9941-81 для труб, изготовленных из  марок сталей ГОСТ 5632-72, из марок сталей, изготовленных по EN (европейский стандарт) остальные технические требования по ЕN 10296-2, а из марок сталей, изготовленных по АISI, остальные технические требование по ASTM A240/А240М.
1.9     Трубы должны сопровождаться документом (Паспортом), содержащим:
        а) наименование предприятия-изготовителя;

        б) условное обозначения материала; 
        в) обозначение настоящего стандарта;

        г) копии протоколов химического анализа и механических свойств по ЕN 10204-3.1;
        д) копии протоколов радиографического контроля по ЕN 10204-3.1 для сварных труб; 
        ж) копии протоколов проверки на герметичность методом гелиевого течеискания по   ЕN 10204-3.1 для каждой заготовки;
         з) результаты метрологического контроля в соответствии  с требованиями, указанными   в табл. 1. для каждой заготовки;
        и) номер партии;

        к) массу нетто партии;

        л) дату отгрузки.
    Требования к предельным отклонениям указанны                  Таблица №. 1.
	    №

   п/п


	Наружный диаметр, толщина стенки и длина  труб
	Требования к предельным отклонениям



	1 а
	Труба Диам         530х20х5555                         

 Кол-во  3 (штуки)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм. 2.Предельные отклонения по толщине стенки -1/+2мм
3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 0,4 мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм


	1 b
	Труба Диам 530х20х5555                         

Кол-во  9 (штук)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм. 2.Предельные отклонения по толщине стенки -1/+2мм
3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 0,4 мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки  0/+10мм


	2
	Труба Диам 426х14х5500 

 Кол-во  7 (штук)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм. 2.Предельные отклонения по толщине стенки -0/+3мм
3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки  0/+10мм



	3
	Труба Диам 426х25х2500   

Кол-во  1  (штука)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм. 2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 2,5мм.

3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм


	4
	Труба Диам 402х16х2605    

Кол-во  1 (штука)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм. 2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 1,6мм.

3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 0,5 мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм


	5
	Труба Диам 299х12х3005
Кол-во  4 (штуки)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм. 2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 2,5мм.

3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм


	6
	Труба Диам 288х20х750

Кол-во 1 (штука)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм. 2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 2 мм.
3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм


	7
	Труба Диам 220х6х2000
 Кол-во 1 (штука)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм.

2.Предельные отклонения по толщине стенки -0/+2мм
3. Овальность(частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм


	8
	Труба Диам 220х4х2000
Кол-во 6 (штук)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм.

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 0,4мм
3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм 



	9
	Труба Диам 204х2х3200
Кол-во 6 (штук)


	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм.

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 0,2мм
3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм

	10
	Труба Диам 48,3х3,2х4000
Кол-во 3 (штуки)

	1.Предельные отклонения по внутреннему диаметру ( 1мм.

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 0,3мм
3. Овальность (частный вид отклонения от круглости) не более 1% от наружного диаметра трубы
4. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать: 1мм
5. Предельные отклонения на длину заготовки 0/+10мм



Марки стали и химический состав                                                  Таблица №. 2.
	№

п/п
	Наименование
	Марки стали 
и химический состав



	1 а
	Труба Диам         530х20х5555                         

Кол-во  3 (штуки)


	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 
Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)
Допускается
Марка стали 03Х18Н11  по ГОСТ 5632-72 
Марка стали 1.4307 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 304L AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)
Допускается
Марка стали 08Х18Н10  по ГОСТ 5632-72 
Марка стали 1.4301 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 304  AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)



	1 b
	Труба Диам 530х20х5555                         

Кол-во  9 (штук)


	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)

Допускается

Марка стали 03Х18Н11  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4307 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 304L AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)

Допускается

Марка стали 08Х18Н10  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4301 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 304  AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)




	2
	Труба Диам 426х14х5500 
  Кол-во  7 (штук)

	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)


	3
	Труба Диам 426х25х2000   

Кол-во 2 (штуки)


	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)



	4
	Труба Диам 402х16х2605   
Кол-во  1 (штука)

 
	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)



	5
	Труба Диам 299х12х3005
Кол-во  4 (штуки)


	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)



	6
	Труба Диам 288х20х750
 Кол-во 1 (штука)


	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)



	7
	Труба Диам 220х6х2000
 Кол-во 1 (штука)

	Марка стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81

Марка стали 1.4571 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 316Ti AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)


	8
	Труба Диам 220х4х2000
Кол-во 6 (штук)


	Марка стали 08Х18Н10Т  по ГОСТ 5632-72 

Марка стали 1.4541 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 321 AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М ( аналог)



	9
	Труба Диам 204х2х3200
Кол-во 6 (штук)


	Марка стали 316 L AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М 

Допускается

Марка стали 1.4404 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 03Х17Н13М2  по ГОСТ 5632-72 (аналог)



	10
	Труба Диам 48,3х3,2х4000
Кол-во 3 (штуки)

	Марка стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81

Марка стали 1.4571 по ЕN 10296-2 (аналог)
Марка стали 316Ti AISI Хим. состав по ASTM A240/А240М (аналог)



Дополнительные требования к контролю и испытаниям            Таблица №. 3.
	№

п/п


	Наименование
	Трубу проверить рентгеновской дефектоскопией

(только для сварных труб).

X -Ray
	Течь по гелию не более,

мбар л  /с.

	1 а
	Труба Диам         530х20х5555                         

Кол-во  3 (штуки)


	100%
	10 -6

	7
	Труба Диам 220х6х2000
 Кол-во 1 (штука)

	100%
	10 -6

	9
	Труба Диам 204х2х3200

Кол-во 6 (штук)


	100%
	10 -10

	10
	Труба Диам 48,3х3,2х4000

Кол-во 3 (штуки)


	100%
	10 -6


2. Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.
3. Требование к технической документации:  Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском или английском языке в соответствии  с п. 1.6 настоявшего Технического задания.  

4. Прочие условия: комплект технической документации на русском или  английском языке в соответствии  п. 1.6 настоявшего Технического задания, электронном виде и обязательно на бумажном носителе.

Начальник  КО ГНЦ  ИФВЭ                                             Никитин С.А.

Начальник группы  КО ГНЦ  ИФВЭ                                Сквороднев Н.В.    

Руководитель     WP-20                                                       Маслов М.А.
Руководитель    работ по РЛСЭ                                         Сычев  В.А.
