Параметры определения эквивалентности ТУ У241-30168850-030:2006

Продукция должна отвечать следующим качественным показателям:

| № п-п | Наименования показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Сферические зерна янтарного цвета |
| 2 | Гранулометрический состав: |  |
|  | объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |
|  | размер зерен рабочей фракции в набухшем состоянии, мм | 0,8–2,0 |
| 3 | Массовая доля влаги, % | 35–65 |
| 4 | Удельный объем набухшего анионита, см3/г | 3,0±0,3 |
| 5 | Полная обменная емкость (ПОЕ), ммоль/г, не менее | 3,1 |
| 6 | Механическая прочность, %, не менее | 97 |
| 7 | Статическая обменная емкость по урану, мг/г, не менее |  |
|  | в сернокислых растворах | 85 |
|  | В карбонатных растворах | 105 |