ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку танталового проката
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП 

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Технические характеристики

	Подраздел 3.2. Требования к маркировке

	Подраздел 3.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1
	диски танталовые ф 240х3,2 
ТУ95.2789-2001
	кг
	260

	2
	диски танталовые ф 270х3,2 
ТУ95.2789-2001
	кг
	40

	3
	прутки танталовые ТВЧ ф 21х200 ТУ95.2817-2002   
	кг
	30


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемые танталовые диски и прутки должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
Подраздел 1.3. Код ОКП 
18 7570 5
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

                                         литейная оснастка
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики

	диски танталовые ф 240х3,2 
ТУ95.2789-2001
	Доля примесей в химическом составе не должна превышать следующие значения: 

Кислород -0,015% 

Водород  -0,001% 
Углерод   -0,01% 
Азот          - 0,009% 
Ниобий -0,2% 
Алюминий -0,001% 
Титан         -0,001%
 Кальций     -0,002% 
Кремний    -0,003% 
Железо       -0,005% 

Молибден  -0,015% 

Вольфрам   -0,015% 

Кобальт       -0,0001% 

Марганец    -0,0003% 

Магний -0,0003%

 Натрий -0,0004% 

Олово -0,0005%

 Цирконий -0,0005%

 Никель -0,0005%

 Медь    -0,0006% 

Хром -0,0006%


	

	диски танталовые ф 270х3,2 
ТУ95.2789-2001
	
	

	прутки танталовые ТВЧ ф 21х200 ТУ95.2817-2002   
	Способ изготовления волочение с последующей обтачкой поверхности, допускается изготовление прутков ротационной ковкой и холодной прокаткой без последующей обработки поверхности
Доля примесей в химическом составе слитка, из которого изготовлены прутки, не должна превышать следующие значения: 

Ниобий -0,2% 

Алюминий-0,001% 

Титан         -0,002% 

Кальций     -0,002%

 Кремний    -0,003% 

Железо       -0,005% 

Марганец    -0,003%

 Магний -0,0003% 

Олово -0,0005% 

Цирконий -0,005% 

Никель -0,0005% 

Медь    -0,0006% 

Хром -0,0006


	


Подраздел 3.2 Требования к маркировке
Маркировку прутков и дисков не производят.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке
Изделия  упаковать в конденсаторную бумагу или целлофан, каждый пруток или пачку дисков снабдить  этикеткой с указанием:  наименования изделия, условного обозначения, размеров, номера партии, массы, даты упаковки, штамп ОТК.

Диски упаковать пачками.
Прутки упаковать по отдельности.  
В тару изготовленную по ГОСТ 2991 или ГОСТ 5959, замаркированную по ГОСТ 14192  вложить упаковочную ведомость.

Тару опломбировать  ОТК изготовителя.
РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Для дисков гарантийный срок хранения 2 года. Остаточный гарантийный срок хранения не менее 75%. Наличие сертификатов  качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью Поставщика.

Для прутков гарантийный срок хранения  5 лет.

Остаточный гарантийный срок хранения не менее 50%.  

В документе о качестве указать, что химический состав прутков принимают согласно документу о качестве на слиток. Наличие документа о качестве на слиток, из которого изготовлены прутки.
                     РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделия транспортируют в упакованном виде всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, и условиями погрузки и крепления груза. При транспортировании должны соблюдаться меры защиты от механических повреждений, действия влаги и активных химических веществ.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


При хранении должны соблюдаться меры защиты от механических повреждений, действия влаги и активных химических веществ. Изделия должны храниться в крытых складских помещениях в упаковке, предусмотренной в 1.2.2, по условиям хранения 2(с) ГОСТ 15150, исключающим механические повреждения, попадание влаги и действие активных химических веществ.
РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

            В  общую сумму договора должны входить НДС, расходы на упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение ___60___ календарных дней с момента подписания договора  последней стороной с правом досрочной поставки
Способ поставки: доставка до склада Поставщика г. Челябинск, ул. Игуменка 37
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно Дисков и прутков танталовых должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


4

