Технические характеристики:

1.Композиция Элакор-ПУ Грунт (или эквивалент) ТУ 2312-009-18891264-2009, 

200 кг.

	Наименование параметра
	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

	Назначение
	Применяется для устройства защитных покрытий и пропиток бетонных полов
	

	Вязкость по В3-4 при +20оС, сек, не более
	23
	ГОСТ 8420

	Внешний вид
	Прозрачная жидкость
	

	Массовая доля нелетучих, не менее, %
	45
	ГОСТ 17537

	Плотность при +20оС, г/см3
	1,04
	

	Время высыхания до степени 3 при +20оС, час
	Не более 6
	ГОСТ 19007

	После отверждения:

Интервал рабочих температур, оС
	От -60 до +120 (до 30 мин - до +180)
	

	Влагопоглощение, %
	Не более 0,1
	

	Гидролитическая устойчивость покрытия
	Устойчиво
	

	Адгезионная прочность, балл
	1
	ГОСТ 15140

	Прочность пленки при ударе, см
	Не менее 100
	ГОСТ 4765

	Предел прочности пленки при разрыве при +20оС, МПа
	Не менее 65
	ГОСТ 21751

	Относительное удлинение пленки при +20оС, %
	Не менее 12
	ГОСТ 21751

	Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм
	37
	ГОСТ 20811, метод А

	Прочность покрытия к истиранию, г/м2
	1,5
	ГОСТ 20811, метод Б

	Соответствие санитарным правилам
	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.1.6.2309-07
	

	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

Показатели пожарной опасности:

Группа горючести
	Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*)
	

	Группа воспламеняемости
	В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*)
	

	Дымообразующая способность
	Умеренная по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д2 по СНиП 21-01-97*)
	

	Группа по токсичности продуктов горения
	Умеренноопасный материал по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т2 по СНиП 21-01-97*)
	

	Группа распространения пламени по поверхности
	РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (не распространяющие по СНиП 21-01-97*)
	


2.Композиция Элакор-ПУ Эмаль-60 серая (или эквивалент) ТУ 2312-009-18891264-2009, 

200 кг.
	Наименование параметра
	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

	Назначение
	Применяется для устройства защитных покрытий и пропиток бетонных полов
	

	Вязкость по В3-4 при +20оС, сек, не более
	180
	ГОСТ 8420

	Укрывистость невысушенной пленки, г/см2
	Не более 160
	ГОСТ 8784

	Массовая доля нелетучих, не менее, %
	59
	ГОСТ 17537

	Плотность при +20оС, г/см3
	1,1
	

	Время высыхания до степени 3 при +20оС, час
	Не более 6
	ГОСТ 19007

	После отверждения:

Интервал рабочих температур, оС
	От -60 до +120 (до 30 мин - до +180)
	

	Влагопоглощение, %
	Не более 0,1
	

	Гидролитическая устойчивость покрытия
	Устойчиво
	

	Адгезионная прочность, балл
	1
	ГОСТ 15140

	Прочность пленки при ударе, см
	Не менее 100
	ГОСТ 4765

	Предел прочности пленки при разрыве при +20оС, МПа
	Не менее 65
	ГОСТ 21751

	Относительное удлинение пленки при +20оС, %
	Не менее 20
	ГОСТ 21751

	Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм
	37
	ГОСТ 20811, метод А

	Прочность покрытия к истиранию, г/м2
	1,5
	ГОСТ 20811, метод Б

	Соответствие санитарным правилам
	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.1.6.2309-07
	

	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

Показатели пожарной опасности:

Группа горючести
	Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*)
	

	Группа воспламеняемости
	В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*)
	

	Дымообразующая способность
	Умеренная по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д2 по СНиП 21-01-97*)
	

	Группа по токсичности продуктов горения
	Умеренноопасный материал по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т2 по СНиП 21-01-97*)
	

	Группа распространения пламени по поверхности
	РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (не распространяющие по СНиП 21-01-97*)
	


