ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку спецодежды из хлопчатобумажных тканей 

	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1. Технические характеристики

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

Подраздел 2.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара

	1
	Комбинезон мужской из молескина отбеленного 
с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»   
ГОСТ 21790-2005

ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 12.4.243-2007

изготавливается из ткани молескин отбеленный со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 258+/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее 110;

- гигроскопичность, не менее % 16

- пыленепроницаемость, г/м2 после 5 стирок при t 90С не менее 23
- содержание свободного формальдегида мкг/г:  нет;
- стойкость к истиранию, циклы: 4800;

- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20 
Разрывная нагрузка исходной ткани, Н не менее

- основа 555

- уток 940
Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C , Н не менее

-основа  -595
- уток  - 1040
Усадка ткани после проведения пяти дезактиваций при  t=90 C, % не менее:

Основа    +/- 1,3

Уток   - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  22
-  уток   33  

Размеры: 88-140
Рост: 158-188

1) Комбинезон с центральной бортовой застёжкой на пяти обмётанных петлях и пуговицах. 

Полочка комбинезона цельнокроеная с передними половинками. 

На левую часть переда комбинезона настрочен нагрудный накладной карман, застёгивающийся на одну обмётанную петлю и пуговицу. 

На деталях переда настрочены два накладных боковых кармана. 

По низу брюки комбинезона с притачными манжетами, застёгивающимися на одну обмётанную петлю и пуговицу, со склад-ками по шву притачивания манжетами и разрезами в боковом шве. 

Спинка комбинезона со средним швом. 

Рукава втачные двухшовные со шлицей и планкой. 

Низ рукава с притачными манжетами, застёгивающимися на одну обмётанную петлю и пуговицу и со складками по шву притачивания манжет. Воротник отложной. 

По центру горловины - петля-вешалка. 

На уровне груди вкруговую и по низу брючин вкруговую застрочены горизонтальные складки.
2) Нанесение логотипа:
- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана синими буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО «Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия синими буквами высотой заглавная 7см, 
прописная 5см ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	28 792 

(смотреть 

Приложение 1)

	2
	Белье нательное из бязи отбеленной (рубаха + кальсоны) 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»  

ГОСТ 29298-2005

ГОСТ 25296-2003

изготавливается из бязи отбеленной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок; 
- переплетение полотняное;
- воздухопроницаемость, дм3/г2 с не менее 100;
- стойкость к истиранию  по плоскости цикла не менее 700;

- изменение размеров после мокрой обработки % не более: 

основа -3,5, 

уток    -2,0;

- белизна отбелки ткани должна соответствовать 82%;

-  поверхностная плотность 142 +/- 12г/м2
- содержание свободного формальдегида, мкг/г

не более 65/ не обнаружен

Размеры: 96 -160, 

Рост: 182-188

Комплект состоит из рубахи и кальсон.

1) Рубаха прямого силуэта ниже линии талии.

Горловина с фигурным V-образным вырезом, обработанная обтачкой цельнокроеной планкой, застёгивающейся на две обмётанные петли и пуговицы. Спинка с накладной кокеткой. Рукав втачной одношовный.
2) Нанесение логотипа:
- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана синими буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО «Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

Кальсоны прямые с кокеткой, цельнокроеным поясом с эластичной тесьмой.
	компл
	23 176
(смотреть Приложение 1)

	3
	Комбинезон мужской из х/б саржи 
с логотипом ФГУП «ПО «Маяк» 

ГОСТ 21790-2005

ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 12.4.243-2007

изготавливается из саржи хлопчатобумажной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 256 +/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее: 120;
- гигроскопичность, не менее % 15;
- стойкость к истиранию, циклы: 3500;
- содержание свободного формальдегида не более мкг/г: 2
- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20

Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

-основа  - 845

- уток  - 565
Изменение размеров ткани после мокрой обработки, % не более:

Основа    - 1,7
Уток       - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  36
-  уток    31
Цвет: тёмно-синий

Размеры: 88-140

Рост: 182-188

1)Комбинезон с центральной бортовой застёжкой на пяти обмётанных петлях и пуговицах. 

Полочка комбинезона цельнокроеная с передними половинками. 

На левую часть переда комбинезона настрочен нагрудный накладной карман, застёгивающийся на одну обмётанную петлю и пуговицу. 

На деталях переда настрочены два накладных боковых кармана. 

По низу брюки комбинезона с притачными манжетами, застёгиваю-щимися на одну обмётанную петлю и пуговицу, со складками по шву притачивания манжетами и разрезами в боковом шве. Спинка комбинезона со средним швом. 
Рукава втачные двухшовные со шлицей и планкой. 

Низ рукава с притачными манжетами, застёгивающимися на одну обмётанную петлю и пуговицу и со складками по шву притачивания манжет.

Воротник отложной. 

По центру горловины - петля-вешалка.
2) Нанесение логотипа:
- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана красными буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО «Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия красными буквами высотой заглавная 7см, прописная 5см ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	980
(смотреть

Приложение 1)

	4
	Халат мужской однобортный из бязи отбеленной 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
ГОСТ 29298-2005

ГОСТ 12.4.132-83

изготавливается из бязи отбеленной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок; 
- переплетение полотняное;
- воздухопроницаемость, дм3/г2 с не менее 100;
- стойкость к истиранию  по плоскости цикла не менее 700;

- изменение размеров после мокрой обработки % не более: 

основа -3,5, 

уток    -2,0;

- белизна отбелки ткани должна соответствовать 82%;

-  поверхностная плотность 142+/-12г/м2
- содержание свободного формальдегида, мкг/г

не более 65/ не обнаружен

Размеры: 88-140
Рост: 182-188
1) Халат прямого силуэта. 

Застёжка центральная бортовая на 5-ти обмётанных петлях и пуговицах. 

На полочках накладные карманы: один нагрудный и два нижних боковых. 

Спинка с плечевыми вытачками и декоративным поясом - хлястиком. 

Воротник пиджачного типа. 

Рукав втачной с притачной манжетой, застёгивающейся на одну обмётанную петлю и пуговицу. 

По центру горловины - петля - вешалка.
2) Нанесение логотипа:
- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана синими буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО «Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия синими буквами высотой заглавная 7см, прописная 5см ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	915
(смотреть Приложение 1)

	5
	Халат женский однобортный из бязи отбеленной 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
ГОСТ 29298-2005

ГОСТ 12.4.131-83

изготавливается из бязи отбеленной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок; 
- переплетение полотняное;
- воздухопроницаемость, дм3/г2 с не менее 100;
- стойкость к истиранию  по плоскости цикла не менее 700;

- изменение размеров после мокрой обработки % не более: 

основа -3,5, 

уток    -2,0;

- белизна отбелки ткани должна соответствовать 82%;

-  поверхностная плотность 142+/-12г/м2
- содержание свободного формальдегида, мкг/г

не более 65/ не обнаружен.

Размеры: 88-140

Рост: 170-176

1) Халат прямого силуэта. 

Застёжка центральная бортовая на пяти обмётанных петлях и пуговицах. 

На полочках нагрудные вытачки из пройм, накладные карманы: один нагрудный и два нижних боковых. Спинка с плечевыми вытачками и декоративным поясом - хлястиком. 

Воротник пиджачного типа. Рукав втачной с притачной манжетой, застёгивающейся на одну обмётанную петлю и пуговицу. 

По центру горловины - петля – вешалка
2) Нанесение логотипа:
- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана синими буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО» Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия синими буквами высотой заглавная 7см, 
прописная 5см ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	282
(смотреть Приложение 1)

	6
	Халат мужской однобортный из ткани х/б саржа

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
ГОСТ 29298-2005

ГОСТ 12.4.132-83

изготавливается из саржи хлопчатобумажной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 256+/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее: 120;
- гигроскопичность, не менее % 15;
- стойкость к истиранию, циклы: 3500;
- содержание свободного формальдегида не более мкг/г: 2
- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20

Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

-основа  - 845

- уток  - 565
Изменение размеров ткани после мокрой обработки, % не более:

Основа    - 1,7
Уток       - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  36
-  уток    31
Цвет: тёмно-синий

Размеры: 88-140

Рост: 182-188

1) Халат прямого силуэта.

Застёжка центральная бортовая на пяти обмётанных петлях и пуговицах. 

На полочках накладные карманы: один нагрудный и два нижних боковых.

Спинка с плечевыми вытачками и декоративным поясом - хлястиком.

Воротник пиджачного типа.

Рукав втачной с притачной манжетой, застёгивающейся на одну обмётанную петлю и пуговицу. 

По центру горловины - петля - вешалка.

2) Нанесение логотипа:

- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана красными буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия красными буквами высотой заглавная 7см, прописная 5см ФГУП «ПО Маяк»
	шт
	252
(смотреть Приложение 1)

	7
	Халат женский однобортный из ткани х/б саржа

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
ГОСТ 29298-2005

ГОСТ 12.4.131-83

изготавливается из саржи хлопчатобумажной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 256+/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее: 120;
- гигроскопичность, не менее % 15;
- стойкость к истиранию, циклы: 3500;
- содержание свободного формальдегида не более мкг/г: 2
- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20

Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

-основа  - 845

- уток  - 565
Изменение размеров ткани после мокрой обработки, % не более:

Основа    - 1,7
Уток       - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  36
-  уток    31
Цвет: темно-синий

Плотность: 146+/- 7 г/м2 

Размеры: 88-140

Рост: 170-176

1) Халат прямого силуэта. 

Застёжка центральная бортовая на пяти обмётанных петлях и пуговицах. 

На полочках нагрудные вытачки из пройм, накладные карманы: один нагрудный и два нижних боковых. Спинка с плечевыми вытачками и декоративным поясом - хлястиком. Воротник пиджачного типа. Рукав втачной с притачной манжетой, застёгивающейся на одну обмётанную петлю и пуговицу. По центру горловины - петля – вешалка

2) Нанесение логотипа:

- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана красными буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия красными буквами высотой заглавная 7см, прописная 5см ФГУП «ПО Маяк»
	шт
	23
(смотреть Приложение 1)

	8
	Костюм мужской из ткани х/б саржа (куртка + брюки)

 с логотипом ФГУП «ПО «Маяк» 
ГОСТ 27575-87

изготавливается из саржи хлопчатобумажной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 256+/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее: 120;
- гигроскопичность, не менее % 15;
- стойкость к истиранию, циклы: 3500;
- содержание свободного формальдегида не более мкг/г: 2
- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20

Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

-основа  - 845

- уток  - 565
Изменение размеров ткани после мокрой обработки, % не более:

Основа   - 1,7
Уток       - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  36
-  уток    31
Цвет: тёмно-синий

Плотность 254+/-13г/м2, 

Размеры: 88-140

Рост: 182-188

(куртка + брюки)

1) Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пяти обмётанных петлях и пуговицах. 

Полочка с накладными карманами - левый нагрудный и два нижних боковых. Нижние боковые карманы усиленные. 

Спинка цельнокроеная.

Рукав втачной двухшовный. Воротник отложной. 

По центру горловины - петля-вешалка.
Брюки прямые на притачном поясе с пятью шлевками. Застёжка гульфик на три обмётанные петли и пуговицы. На передней половинке настрочены накладные усиленные карманы. Пояс застёгивается на обмётанную петлю и пуговицу. На задних половинках талиевые вытачки.
2) Нанесение логотипа:
- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана красными буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО «Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия красными буквами высотой заглавная 7см, прописная 5см ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	436
(смотреть Приложение 1)

	9

	Куртка–чехол из отбеленного молескина 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк» 

ГОСТ 21790-2005

ГОСТ 12.4.243-2007

ГОСТ 27575-87

изготавливается из ткани молескин отбеленный со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 258+/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее 110;

- гигроскопичность, не менее % 16

- пыленепроницаемость, г/м2 после 5 стирок при t= 90 С не менее 23
- содержание свободного формальдегида мкг/г:  нет;
- стойкость к истиранию, циклы: 4800;

- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20 
Разрывная нагрузка исходной ткани, Н не менее

- основа 555

- уток 940
Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C , Н не менее

-основа  -595
- уток  - 1040
Усадка ткани после проведения пяти дезактиваций при  t=90 C, % не менее:

Основа    +/- 1,3

Уток   - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  22
-  уток   33  

Модель: 088/ГМ

1) Куртка мужская прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на 4 обметанные петли и пуговицы, полочки с выточками по горловине, с двумя боковыми накладными карманами и одним нагрудным карманом на левой полочке. Спинка со средним швом. Рукава втачные одношовные. Воротничок отложной белого цвета, по центру горловины – петля вешалка. 

Отделочная строчка шир. 0,1-0,2 см, проходит по бортам, уступам, концам и отлету воротника. Карманы настрочены двойной строчкой шириной 0,2-0,7 см.

2) Нанесение логотипа:
- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана синими буквами высотой 2-3см – ФГУП «ПО «Маяк» и под ним черту на расстоянии 8см от надписи

- на спинку изделия синими буквами высотой заглавная 7см, 
прописная 5см ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	600
(смотреть Приложение 1)

	10
	Колпак тип А из бязи отбеленной
ГОСТ 23134-78

изготавливается из бязи отбеленной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок; 

- переплетение полотняное;

- воздухопроницаемость, дм3/г2 с не менее 100;

- стойкость к истиранию  по плоскости цикла не менее 700;

- изменение размеров после мокрой обработки % не более: 

основа -3,5, 

уток    -2,0;

- белизна отбелки ткани должна соответствовать 82%;

-  поверхностная плотность 142 +/- 12г/м2
- содержание свободного формальдегида, мкг/г

не более 65/ не обнаружен
Размеры: 60-62

Колпак состоит из стенки и донышка. 

Стенка состоит из передней и задней частей, по нижнему краю швов соединения передней и задней частей втачаны завязки из основного материала.
	шт
	66 000
(смотреть Приложение 1)

	11
	Колпак, тип А из бязи темного цвета

ГОСТ 23134-78

изготавливается из бязи темно-синего цвета со следующими характеристиками:
- состав сырья: 100% хлопок; 
- переплетение полотняное;
- воздухопроницаемость, дм3/г2 с не менее 100;
- стойкость к истиранию  по плоскости цикла не менее 700;

- изменение размеров после мокрой обработки % не более: 

основа -3,5, 

уток    -2,0;

- белизна отбелки ткани должна соответствовать 82%;

-  поверхностная плотность 142 +/- 12г/м2
- содержание свободного формальдегида, мкг/г

не более 65/ не обнаружен
Размеры: 60-62

Колпак состоит из стенки и донышка. Стенка состоит из передней и задней частей, по нижнему краю швов соединения передней и задней частей втачаны завязки из основного материала.
	шт
	2 000
(смотреть Приложение 1)

	12
	Колпак тип А из бязи голубого цвета
ГОСТ 23134-78

изготавливается из бязи голубого цвета со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок; 

- переплетение полотняное;

- воздухопроницаемость, дм3/г2 с не менее 100;

- стойкость к истиранию  по плоскости цикла не менее 700;

- изменение размеров после мокрой обработки % не более: 

основа -3,5, 

уток    -2,0;

- белизна отбелки ткани должна соответствовать 82%;

-  поверхностная плотность 142 +/- 12г/м2
- содержание свободного формальдегида, мкг/г

не более 65/ не обнаружен

Размеры: 60-62

Колпак состоит из стенки и донышка. 

Стенка состоит из передней и задней частей, по нижнему краю швов соединения передней и задней частей втачаны завязки из основного материала.
	шт
	115
(смотреть Приложение 1)

	13
	Шлем с пелериной из молескина отбеленного
ГОСТ 21790-2005

ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 12.4.243-2007

изготавливается из ткани молескин отбеленный со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 258+/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее 110;

- гигроскопичность, не менее % 16

- пыленепроницаемость, г/м2 после 5 стирок при t 90 С не менее 23
- содержание свободного формальдегида мкг/г:  нет;
- стойкость к истиранию, циклы: 4800;

- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20 
Разрывная нагрузка исходной ткани, Н не менее

- основа 555

- уток 940
Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C , Н не менее

-основа  -595
- уток  - 1040
Усадка ткани после проведения пяти дезактиваций при  t=90 C, % не менее:

Основа    +/- 1,3

Уток   - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  22
-  уток   33  

Шлем состоит из головки и пелерины. 

Головка состоит из 4-х частей: 2-х боковых, верхней (передней) и задней. Пелерина состоит из 2-х частей (со средним швом). 

По передним краям пелерины втачаны завязки - две у верхнего угла и две у нижнего. Отделочная строка шириной 0,1-0,2 см настрочена по швам  стачивания частей головки и пелерины.
	шт
	3 000
(смотреть Приложение 1)

	14
	Рукавицы из молескина отбеленного

ГОСТ 21790-2005

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ 12.4.243-2007

изготавливается из ткани молескин отбеленный со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 258+/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее 110;

- гигроскопичность, не менее % 16

- пыленепроницаемость, г/м2 после 5 стирок при t 90 С не менее 23
- содержание свободного формальдегида мкг/г:  нет;
- стойкость к истиранию, циклы: 4800;

- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20 
Разрывная нагрузка исходной ткани, Н не менее

- основа 555

- уток 940
Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C , Н не менее

-основа  -595
- уток  - 1040
Усадка ткани после проведения пяти дезактиваций при  t=90 C, % не менее:

Основа    +/- 1,3

Уток   - 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  22
-  уток   33  

Размер: 2
	пар
	39 724
(смотреть Приложение 1)

	15
	Рукавицы 

комбинированные

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ 15530-93

изготавливается из саржи хлопчатобумажной со следующими характеристиками:

- состав сырья: 100% хлопок;

- поверхностная плотность: 256 +/- 6 г/м;

- воздухопроницаемость, дм3/м2 с не менее: 120;

- стойкость к истиранию, циклы: 3500;

- дезактивируемость (коэффициент дезактивации после 4 циклов загрязнение-дезактивация по ГОСТ 12.4.243-2007): более 20

Разрывная нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

-основа  - 845
- уток  - 565
Изменение размеров ткани после мокрой обработки, % не более:

Основа    +/- 1,7
Уток       +/- 0,9
Раздирающая нагрузка после пяти стирок при t=90 C, Н не менее

- основа  36
-  уток    31
И брезента
 - плотность не менее 450 г/м2 

- пропитка - ОП

Размер: 2
	пар
	29 500
(смотреть Приложение 1)


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
Подраздел 1.3. Код ОКП  857000
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические характеристики


Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 21790-2005 

ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.100-80  ГОСТ 12.4.243-2007  ГОСТ 29298-2005 
ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 27575-87 ГОСТ 23134-78 ГОСТ 15530-93 и описанием в соответствии с п. 1.1
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
           Продукция должна иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке

Упаковка  должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок ее транспортировки. 


Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

При поставке продукции необходимы следующие документы:

1. Действующие Экспертное заключение ФГБУ ГНЦ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» о возможности использования персоналом предприятий Госкорпорации «Росатом» средств индивидуальной защиты, заверенное печатью Производителя и Поставщика.
2. Действующие Экспертное заключение ФГБУ ГНЦ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» о возможности использования для пошива спецодежды персонала предприятий Госкорпорации «Росатом» ткани молескин и ткани саржа, заверенное печатью Производителя и Поставщика.
3. Действующий Сертификат (декларация) на продукцию в соответствии с техническим регламентом таможенного союза о безопасности средств индивидуальной защиты ТР ТС.

4. Действующий Сертификат соответствия изготовителя на изделия, заверенные печатью Производителя и Поставщика.

5. На момент поставки на Продукцию должны быть предоставлены действующие до конца поставки Сертификат соответствия и Протоколы испытаний в независимых испытательных центрах по заданным параметрам на ткань, заверенных печатью Производителя и Поставщика на ткань.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция должна быть поставлена в виде, удовлетворяющем требованиям по ее перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


При хранении должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика 
(г. Челябинск, ул. Игуменка, д. 37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки:  в течение 150 календарных дней после заключения договора в соответствии с графиком поставки установленным в Приложении 1.
Адрес: г. Челябинск, ул. Игуменка, д. 37, Экспедиция ФГУП «ПО «МАЯК»
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемой продукции должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к ТЗ 

Количество и график поставки спецодежды из хлопчатобумажной ткани.

	№

п/п
	Наименование 

продукции 

(тип, марка, ГОСТ, ТУ и т.д.)
	Ед.

измер
	Кол-во 

поставляемого товара
	Количество и сроки поставки товара

	
	
	
	
	В течение 45 

календарных дней с момента 

подписания 

договора
	В течение 90 

календарных дней с момента 

подписания 

договора
	В течение 150

 календарных дней с момента 

подписания 

договора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Комбинезон мужской из молескина отбеленного 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	28 792
	9 612
	9 550
	9 630

	
	Рост 158-164:
	
	
	
	
	

	
	размер 88  
	
	
	250
	250
	260

	
	размер 92
	
	
	440
	440
	450

	
	размер 96-100  
	
	
	617
	600
	600

	
	размер 104-108
	
	
	102
	100
	100

	
	размер 112-116
	
	
	30
	-
	-

	
	Рост 170-176:
	
	
	
	
	

	
	размер 88-92 
	
	
	230
	230
	230

	
	размер  96 
	
	
	790
	790
	787

	
	размер 100 
	
	
	300
	268
	300

	
	размер 104 
	
	
	983
	980
	980

	
	размер 108 
	
	
	1 100
	1 100
	1 041

	
	размер 112-116
	
	
	480
	480
	476

	
	размер 120-124
	
	
	200
	150
	150

	
	Рост 182-188:
	
	
	
	
	

	
	размер 96-100 
	
	
	250
	300
	293

	
	размер 104-108 
	
	
	1 600
	1 600
	1 674

	
	размер 112-116 
	
	
	1 290
	1 290
	1 268

	
	размер 120-124
	
	
	610
	610
	621

	
	размер 128-132
	
	
	300
	362
	400

	
	размер 168
	
	
	40
	-
	-

	2
	Бельё нательное из бязи отбеленной

(рубаха + кальсоны) 

с логотипом  ФГУП «ПО «Маяк»
	компл
	23 176
	9 426
	8 370
	5 380

	
	Рост 182-188:
	
	
	
	
	

	
	размер 96-100 
	
	
	470
	470
	-

	
	размер 104-108 
	
	
	3 180
	3 000
	2 500

	
	размер 112-116 
	
	
	3 500
	3 500
	2 500

	
	размер 120-124 
	
	
	1 500
	1 000
	-

	
	размер 128-132
	
	
	400
	400
	380

	
	размер 136-140 
	
	
	300
	-
	-

	
	размер 168-172
	
	
	76
	-
	-

	3
	Комбинезон мужской из ткани х/б саржа 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	980
	460
	320
	200

	
	Рост 182-188:
	
	
	
	
	

	
	размер 88-92
	
	
	67
	-
	-

	
	размер 96-100 
	
	
	115
	100
	100

	
	размер 104-108 
	
	
	120
	100
	100

	
	размер 120-124
	
	
	132
	120
	-

	
	размер 136-140
	
	
	26
	-
	-

	4
	Халат мужской однобортный из бязи отбеленной 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	915
	465
	350
	100

	
	Рост 182-188:
	
	
	
	
	

	
	размер 88-92
	
	
	109
	100
	-

	
	размер 96-100
	
	
	59
	50
	-

	
	размер 104-108
	
	
	100
	100
	-

	
	размер 112-116
	
	
	86
	50
	50

	
	размер 120-124
	
	
	51
	50
	50

	
	размер 136-140 
	
	
	60
	-
	-

	5
	Халат женский однобортный из бязи отбеленной 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	282
	202
	80
	-

	
	Рост 170-176:
	
	
	
	
	

	
	размер 88-92
	
	
	30
	-
	-

	
	размер 96-100
	
	
	82
	80
	-

	
	размер 112-116
	
	
	50
	-
	-

	
	размер 128-132
	
	
	40
	-
	-

	6
	Халат мужской однобортный из ткани х/б саржа

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	252
	182
	70
	-

	
	Рост 182-188:
	
	
	
	
	

	
	размер 88-92
	
	
	87
	-
	-

	
	размер 96-100
	
	
	45
	50
	-

	
	размер 104-108
	
	
	50
	20
	-

	7
	Халат женский однобортный из ткани х/б саржа

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»
	шт
	23
	23
	-
	-

	
	Рост 170-176:
	
	
	
	
	

	
	размер 88-92
	
	
	23
	-
	-

	8
	Костюм мужской из ткани х/б саржа, 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»

плотн.260+/-12г/м2, цвет – тёмно-синий, (куртка + брюки)
	компл
	436
	223
	163
	50

	
	Рост 182-188:
	
	
	
	
	

	
	размер 88-92 
	
	
	16
	-
	-

	
	размер 96-100 
	
	
	70
	65
	-

	
	размер 104-108 
	
	
	73
	50
	50

	
	размер 112-116
	
	
	50
	48
	-

	
	размер 120-124
	
	
	14
	-
	-

	9
	Куртка-чехол из отбеленного молескина 

с логотипом ФГУП «ПО «Маяк»

плотность 250+/-12 г/м2
	шт
	600
	600
	-
	-
	

	
	Рост 182-188:
	
	
	
	
	
	

	
	размер 120-124
	
	
	600
	-
	-
	

	10
	Колпак медицинский тип А

из бязи отбеленной, плотн.142+/-7 г/м2, размеры: 60-62
	шт
	66 000
	22 000
	22 000
	22 000

	11
	Колпак медицинский тип А

из бязи, цвет - тёмно-синий, плотн.142+/-7 г/м2, 

размеры: 60-62
	шт
	2 000
	2 000
	-
	-

	12
	Колпак медицинский тип А 

из бязи, цвет голубой, плотность 142+/-7г/м2
размеры: 60-62
	шт
	115
	115
	-
	-

	13
	Шлем с пелериной из молескина отбеленного
	шт
	3 000
	1 500
	1 500
	-

	14
	Рукавицы из молескина отбеленного
	пар
	39 724
	14 000
	14 000
	11 724

	15
	Рукавицы комбинированные

размер 2
	пар
	29 500
	10 000
	10 000
	9 500

	
	


4

