ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара/

комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Количест
во
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Втулка Ф-4 130х60х80мм
или эквивалент
	ТУ 6-05-810-8

Температура плавления кристаллов +327 ° С, макс. Раб. Температура 260 ° С, миним. Раб. Температура -269°С,

Теплопроводность 0,25 Вт/м, град,

уд. теплоемкость 1,04х10³Дж/кг,град,

Водопоглощение за 24 часа  0,00%,

Остаточное удлинение 250-350%,

Плотность в изделии 2,17-2,2 г/см³
	63
	кг

	2. 
	Диск Ф-40П 245х25 в.с.

или эквивалент
	ТУ 95-82-81
Цвет фторопласта ф-40 марки П от желтого до черного

Допускается неоднородность окраски,

Поверхность диска д.б.ровной без трещин, расслоений , посторонних включений; допускаются углубления до 2мм в пределах допуска на размер, не допускаются сколы более допуска,

Диск должен быть выпуска не ранее

01.03.2013г, Поставка сопровождается паспортом качества с отметкой ОТК завода изготовителя о дате выпуска и приемки.
	50
	кг

	3. 
	Стержень Ф-4  25х100 в.с

или эквивалент
	ТУ 6-05-810-8

Температура плавления кристаллов +327 ° С, макс. Раб. Температура 260 ° С, миним. Раб. Температура -269°С, 

Теплопроводность 0,25 Вт/м, град, 

уд. теплоемкость 1,04х10³Дж/кг,град,

Водопоглощение за 24 часа  0,00%, 

Остаточное удлинение 250-350%,

Плотность в изделии 2,17-2,2 г/см³
	60
	кг


Фактическое количество поставляемой продукции зависит от реального объема, фасовки, и может незначительно (в пределах 10%) отличаться от согласованного в спецификации

