Приложение № 1

Параметры определения эквивалентности
 парафина нефтяного жидкого фракции С10-С13
 ТУ 0255-021-05766480-2006
Продукция должна отвечать следующим показателям:

	Наименование показателей
	Норма по ТУ

	1. Фракционный состав, ˚С

- Начало кипения, не ниже 

- конец кипения, не выше
	150

253

	2. Массовая доля н-алканов, %, не менее
В том числе:

Массовая доля н-алканов С9 и ниже, не более

Массовая доля н-алканов С14  и выше, не более
	98,0
1,0

1,0



	3. Массовая доля ароматических соединений, %, не более
	0,5

	4. Массовая доля серы, ppm, не более
	5,0


	5. Плотность при 20˚С, г/см3
	Не нормируется. Определение обязательно


	6. Внешний вид
	Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных и осевших посторонних примесей, в том числе и воды



От ПОСТАВЩИКА:                              

   От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/В.С.Святецкий/

