Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

Поставка рельсов железнодорожных узкой колеи Р-24. ТУ 142297-78

Краснокаменск

2013
Техническое задание

Поставка рельсов железнодорожных узкой колеи Р-24. ТУ 142297-78

для объектов: ШПУ ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Рельсы железнодорожные узкой колеи Р-24. ТУ 142297-78 или эквивалент согласно п.12.2.1(б) ЕОСЗ.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Материал должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка материала ранее эксплуатируемого). Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им материалы отвечает заявленным требованиям и соответствует техническим характеристикам материала, заявленным заказчиком данного материала.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Область применения рельсов Р-24 для устройства рельсового пути в горных выработках, для откатки горной массы вагонами марки ВГ-1.3 в среднеустойчивых, неустойчивых, сильнотрещиноватых породах с капежом воды с бортов и кровли. Рельс Р-24 способен функционировать в тяжелых подземных условиях.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа с температурой окружающего воздуха от +50С до +35°С. С относительной влажностью воздуха (98±2)% при температуре (35±3)°С. В обводненных горных выработках, с вывалами горной массы.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры: 4.1. Рельсы Р24 железнодорожные узкой колеи; длина мерная = 8,0м (8000мм). Предельные отклонения по длине рельсов мерной длины не должны превышать: ±6 мм – для рельсов с фрезерованными торцами; На обоих концах рельса выполняют по два отверстия для болтов. Первое отверстие от торцов рельса Р24 до центров отверстий на расстоянии 46,5мм, второе отверстие от торцов рельса Р24 до центров отверстий на расстоянии 136,5мм. Расстояние между центрами отверстий под накладки равно 90мм. Расстояние от верха головки рельса Р24 до центра отверстий равно 61,5мм. Отверстия овальные радиусы отверстий сдвинуты от центра отверстий вправо и влево на расстоянии=3,5мм, радиус отверстий R=11мм. Ширина головки рельсов Р24=51мм, ширина горизонтальной части верха головки рельса Р24=30,7мм. Радиус сочленения верха головки рельса с боковой гранью головки с обеих сторон рельса Р24 = R200мм. Высота боковой грани головки рельсов в сочленении с шейкой рельса Р24=32мм, высота боковой грани головки рельса до начала низа наклона головки рельса=26,3мм. Высота рельсов Р24 =108мм, толщина шейки рельса Р24 =10,5мм. Ширина подошвы рельса Р24=92мм, угол наклона низа головки рельса и верха подошвы Р24 =14,490 градусов. Толщина у края подошвы рельса Р24=6,76мм, толщина подошвы в районе сочленения с шейкой рельса =17мм. Радиус сочленения шейки рельса с верхом подошвы рельса с обеих сторон =R150мм, радиус сочленения шейки рельса с низом головки рельса с обеих сторон =R150мм. Масса одного метра рельса Р24=24,9кг (При вычислении массы приняты номинальные размеры поперечного сечения рельсов и плотность стали, равная 7830 кг/м3). Используемая сталь, марки Ст.45.

Расчетные значения. Тип; Площадь попереч/сечения, см2; Расстояние от центра тяжести до верха головки, см; Момент сопротивления по верху головки, см3; Момент сопротивления по низу подошвы, см3; Момент сопротивления по боковой грани, см3; Масса, кг. рельс. Р24; 31,79; 5,47; 91,02; 93,39; 18,72; 24,90. Предельные отклонения мм. Типы рельс; по высоте рельса; по ширине головки; по толщине шейки; по ширине подошвы; по высоте шейки; по размерам отверстий*; по расстоянию от центра отверстия **. P24; -1,0; -1,0; -1,0; ±2,0; -0,5; ±1,0; ±1,0. Распределение металла по сечению рельса, % от площади сечения. Тип; в головке; в шейке; в подошве. Рельс Р24; 44,47; 21,24; 34,29. * – по размерам отверстий для болтов, по расстоянию от центра каждого отверстия до торца рельса; ** – по расстоянию от центра отверстия до верхней грани головки или нижней грани подошвы. Отклонения в миллиметрах. Рельсы должны быть изготовлены из полуспоконой стали, рельс типа Р24 ГОСТ6368-82/Н50пс ГОСТ-5876-82. Допускаемые отклонения по химическому составу в готовом прокате от норм в таблице: Марка стали; Степень раскисленности; Категория рельсов; Массовая доля элементов, %; Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) не менее; Твердость НВ, не менее. углерод; Марганец ,не менее; кремний; фосфор; сера; мышьяк. Не более. Н50; Пс; Н; 0,40-0,55; 0,50; Не более 0,13; 0,040; 0,045; 0,15; 570(58); 170. Элементы; Допускаемые отклонения, % для стали. полуспокойной; спокойной. углерод; +0,03 -0,02; +0,03 -0,02. марганец; -0,03; -0,03. Кремний; +0,02; -0,03. Фосфор; +0,005; +0,005. Сера; +0,005; +0,005. Технология изготовления рельсов должна гарантировать отсутствия в них флокенов. Рельсы должны быть прямыми. Местные искривления на любом участке рельса не должны превышать 3мм на 1м; концевые искривления не должны превышать 2мм при измерении посредством линейки 1м. Скручивание не допускается. Рельсы считаются скрученными, если при измерении их на контрольном стеллаже на концах имеются зазоры между подошвой рельса и стеллажом (по диагонали) превышающие 3мм. Оси отверстий должны быть перпендикулярными к боковым граням шейки рельса. Не допускаются раскатанные пузыри и раскатанные трещины более 1мм. В пределах накладок выступы должны удалены.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели 4.2.1. Наименование; рельс Р-24; эквивалент. Площадь поперечного сечения, см2; 31,79; Не более-31,79. Расстояние от центра тяжести до верха головки, см; 5,47; Равное 5,47. Момент сопротивления по верху головки, см3; 91,02; Не менее 91,02. Момент сопротивления по низу подошвы, см3; 93,39; Не менее 93,39. Момент сопротивления по боковой грани, см3; 18,72; Не менее 18,7. Масса, кг; 24,9; Не более 24,9.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы, не менее гарантийного срока данного заводом изготовителем.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

4.4.1. Рельсы Р-24 должны быть с фрезерованными торцами, предельные отклонения по длине рельсов мерной длины не должны превышать: ±6 мм. Рельс Р24 должны иметь по два овальных отверстия радиусом R11мм с обоих торцов, центр первых отверстий на расстоянии 46,5мм от торцов рельса, вторые отверстия от торцов рельса Р24 до центра отверстий на расстоянии 136,5мм. Высота рельсов Р24 =108мм, толщина шейки рельса Р24 =10,5мм, ширина подошвы рельса Р24=92мм, длина мерная рельса Р24 = 8,0м (8000мм). Рельс Р24 должны иметь прямолинейную форму, не должны быть изогнутыми по длине рельса, не иметь отклонений от продольных и вертикальных осей. Не иметь трещин, сколов, вмятин, изгибов, кручений.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно Приложения№1 к договору (спецификации )

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Стабильная работа при температуре окружающей среды от 5°С до плюс 35ºС при относительной влажности воздуха до 98±2 % (при температуре плюс 35±3°С). В обводненных горных выработках, с вывалами горной массы.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам (далее КИП) и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9. Требования к комплектности на единицу оборудования

Нет

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

На наружной поверхности рельсов Р24 должна быть маркировка, содержащая: - тип рельсов (Р24) -две последние цифры года изготовления рельсов; -условное обозначение или товарный знак предприятия –изготовителя; - категорию твердости рельсов. Допускается категорию твердости набивать на торце каждого рельса. - номер или шифр плавки; - дату изготовления; - товарный знак предприятия – изготовителя (в случае регистрации его в стране поставки); - наименование изделия;

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Каждую партию рельсов упаковывают в связки. К каждой связки рельсов прикрепляют два ярлыка, на которых должны быть указаны: клеймо ОТК предприятия –изготовителя; наименование или условное обозначение предприятия, марка стали, номер (шифр) плавки, тип или сорт рельсов (сорт рельсов указывают только для рельсов второго сорта), длина рельса и масса связки. Поставщик гарантирует поставку материала (оборудования) в невскрытой заводской упаковке с маркировкой данного оборудования по ГОСТ 10198-91. Материал (оборудование) должен быть защищен от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке. С документацией на русском языке (паспорт оборудования завода изготовителя с перечнем основных сборочных единиц и деталей, инструкцию по эксплуатации, техническое описание), с действующими, на момент поставки, цветными, заверенными копиями сертификатов соответствия и разрешений на применение. Документация должна быть уложена в полиэтиленовый чехол, чехол заварен.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования; Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке, приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТС и К; Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование аппарата осуществляется ж/д или автомобильным транспортом. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение по ГОСТ15151.

РАЗДЕЛ 8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного материала (оборудования), в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- - не требуется

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рельс Р-24 не должно содержать вредных и химически активных веществ, воздействующих на естественную окружающую среду.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы отвечают требованиям ГОСТ 5876-82 «рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р24». Общие гигиенические требования и методы оценки», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- качество и комплектность должны соответствовать назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам материала (оборудования). Рельсы Р24 должны соответствовать ГОСТ 6368-82 (или эквивалент с обязательным согласованием эквивалента с заказчиком) и указанным в данном техническом задании техническим характеристикам. Отгружаемые потребителю рельсы должны сопровождаться документом (актом технической годности рельсов), подписанным представителем предприятия-изготовителя, удостоверяющим соответствие рельсов требованиям настоящего стандартов или ТУ, в котором должно быть указано: обозначение предприятия-изготовителя; номера стандартов, в соответствии с которыми были изготовлены и приняты рельсы и номера заказа; сорт и тип рельсов; отпечатки или описание приемочных клейм и маркировки рельсов красками; число рельсов с указанием их длины и массы; номера вагонов; наименование и адрес получателя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Каждую принятую к отгрузке партию рельсов сопровождают документом о качестве содержащим: - наименование или (и) условное обозначение предприятия –изготовителя; - наименование продукции; - обозначение настоящего стандарта; - сорт и тип рельса; - номер заказа; - наименование и адрес потребителя; - дату отгрузки; - номер вагона; - номер плавки; - количество рельсов в связке с указанием их длины и массы; - марка стали; - химический состав; - механические свойства; - документ о качестве должен быть подписан предприятием изготовителем. Техническое сопровождение включает в себя консультирование (по телефону, электронной почте, факсу и др.), выезд инженера на место эксплуатации, в случае возникновения проблемы, в период гарантийного срока эксплуатации, которую невозможно решить удаленно. Техническая поддержка материала (оборудования) включает в себя текущий ремонт и внеплановое техническое обслуживание, период гарантийного срока эксплуатации. Важное место в процессе оказания услуг занимает технология обратной связи заказчика с поставщиком.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- согласно спецификации, являющейся приложением №1 к договору поставки, в точном соответствии с комплектом поставки;

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- поставку материала (оборудования) произвести с комплектом документации на поставляемый материал (оборудование), на русском языке, в герметической водонепроницаемой упаковке, в количестве указанном в разделе №5. Поставщик гарантирует заказчику предоставление документации на момент поставки: - поставщик предоставляет технический паспорт, сертификат. - инструкция по эксплуатации на каждую единицу поставляемого материала (оборудования), - действующие, на момент поставки, цветные, заверенные копиями сертификатов соответствия и разрешений на применение.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

18.1 м - метр 18.2 мм - миллиметр 18.3 УМТС и К - управление материально технического снабжения и комплектации 18.4 см3 - сантиметр кубический 18.5 см2 - сантиметр квадратный 18.6 кг/м3 - килограмм/метр кубический 18.7 Р24 - железнодорожный рельс номер проката -24

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1

Заказчик

Директор ШПУ                                                                                        А.В. Рязанов

«___»___________2013г.

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр

Главный механик ОАО «ППГХО»                                                        А.Т. Зинкевич

«___»___________2013г.

От Поставщика                                                                                  От Покупателя

___________________                                                                       Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                                             ____________/С.В. Шурыгин/