«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту кровли и козырьков над входами здания 217.

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровли и козырьков над входами здания 217.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: 1.СНиП РК 2.04-10-2004» Изоляционные и отделочные покрытия», 2.СНиП РК 3.02-06-2002 Крыши и кровли, 4.СНиП РК 2.02-05-2002* «Строительная теплотехника».

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 217. Ремонт кровли и козырьков над входами. |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 15,05 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 4,52 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) | 1 м3 кладки | 0,8 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 13,72 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 1,43 |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 13,72 |
|  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96) | м3 | 139,944 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 13,72 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 13,72 |
|  | Устройство кровель плоских из рулонных битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 14,52 |
|  | Унифлекс ТКП или эквивалент. Тех. характеристики: Тип основы - каркасная стеклоткань; тип модификатора (полимер) – СБС; температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше -30; температура гибкости на брусе R=25мм, не выше ºС -20; разрывная сила при растяжении (Н), не менее 800/900; водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа – абсолютная; ГОСТ 30547-97. | м2 | 1655,28 |
|  | Унифлекс ТПП эквивалент. Тех. характеристики: Тип основы - каркасная стеклоткань; тип модификатора (полимер) – СБС; температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше -30; температура гибкости на брусе R=25мм, не выше ºС -20; разрывная сила при растяжении (Н), не менее 800/900; водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа - абсолютная; ГОСТ 30547-97. | м2 | 1684,32 |
|  | Устройство примыканий кровель из рулонных битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,72 |
|  | Унифлекс ТКП или эквивалент. Тех. характеристики: Тип основы - каркасная стеклоткань; тип модификатора (полимер) – СБС; температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше -30; температура гибкости на брусе R=25мм, не выше ºС -20; разрывная сила при растяжении (Н), не менее 800/900; водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа – абсолютная; ГОСТ 30547-97. | м2 | 181,44 |
|  | Устройство примыканий кровель из рулонных битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,47 |
|  | Унифлекс ТКП или эквивалент. Тех. характеристики: Тип основы - каркасная стеклоткань; тип модификатора (полимер) – СБС; температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше -30; температура гибкости на брусе R=25мм, не выше ºС -20; разрывная сила при растяжении (Н), не менее 800/900; водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа – абсолютная; ГОСТ 30547-97. | м2 | 88,83 |
|  | Герметизация мастикой швов примыкания кровельного ковра к стенам | 100 м шва | 0,47 |
|  | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0,047 |
|  | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0,64 |
| Раздел: Козырьки |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,28 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,28 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0,28 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,19 |
|  | Устройство кровель плоских из рулонных битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,28 |
|  | Унифлекс ТКП или эквивалент. Тех. характеристики: Тип основы - каркасная стеклоткань; тип модификатора (полимер) – СБС; температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше -30; температура гибкости на брусе R=25мм, не выше ºС -20; разрывная сила при растяжении (Н), не менее 800/900; водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа – абсолютная; ГОСТ 30547-97. | м2 | 31,92 |
|  | Унифлекс ТПП эквивалент. Тех. характеристики: Тип основы - каркасная стеклоткань; тип модификатора (полимер) – СБС; температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше -30; температура гибкости на брусе R=25мм, не выше ºС -20; разрывная сила при растяжении (Н), не менее 800/900; водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа - абсолютная; ГОСТ 30547-97. | м2 | 32,48 |
|  | Устройство примыканий кровель из рулонных битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,12 |
|  | Унифлекс ТКП или эквивалент. Тех. характеристики: Тип основы - каркасная стеклоткань; тип модификатора (полимер) – СБС; температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше -30; температура гибкости на брусе R=25мм, не выше ºС -20; разрывная сила при растяжении (Н), не менее 800/900; водонепроницаемость давление 0,2 МПа, 2 часа – абсолютная; ГОСТ 30547-97. | м2 | 22,68 |
|  | Герметизация мастикой швов примыкания кровельного ковра к стенам | 100 м шва | 0,12 |
|  | Снятие и обратная установка настенных желобов (б/у) | 100 м покрытия | 0,12 |
|  | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (снятие и обратная навеска труб б/у) | 100 м труб | 0,12 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 30.04.2015 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.07.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.