УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора -

Главный инженер

_____________ Куликовский С.В.

"___"__________2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку фильтров каркасно – дисковых для ОСП «Хиагда» на 2-е полугодие 2011г.

- Общие требования

Фильтры каркасно – дисковые изготовлены из полимерных материалов для использования:

- в технологических скважинах для фильтрации растворов при их заборе или нагнетании в продуктивных горизонтах, представленных песками от тонкозернистых и пылеватых до средне -, крупнозернистых;

- в системах водоосушения и мелиорации;

- в водозаборных скважинах, применяемых с применением обсадных труб для питьевого и хозяйственного водоснабжения;

- при предварительной очистке природных и сточных вод;

- при устройстве дренажа песчаных фильтров.

Применение фильтров позволяет использовать их в нейтральных, кислых и щелочных средах и обеспечивает:

- достаточную механическую прочность;

- высокую устойчивость в агрессивных средах.

Применение фильтров внутренним фильтрующим слоем дает возможность использовать их в разнообразных грунтовых условиях без дополнительной защиты от заиления и кольматации и обеспечивает устойчивую работу в водоносных горизонтах, представленных тонко- и мелкозернистыми песками без суффозионного выноса из них твердых фракций.

Материалы, применяемые для изготовления фильтров должны  соответствовать нормам и стандартам (СанПин, ГОСТ) установленным законодательством РФ и подтверждаться сертификатами соответствия (качества).

- Технические характеристики

| п/п | Наименование показателей | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Фильтры каркасно – дисковые | ТУ 95.1496-92, ТУ 95-2375-90 (или эквивалент) |
|  | Наружный диаметр, мм | 120 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 70 |
|  | Наружный диаметр каркаса, мм | 90 |
|  | Длина секции, мм (L) | 1000; 2000 |
|  | Ширина щели, мм | 0,4-0,8 |
|  | Скважность, % | 6-21,8 |
|  | Задерживающая способность, мкм | 0,01-0,1 |
|  | Осевая растягивающая нагрузка, т. | Не менее 3,5 |
|  | Осевая сжимающая нагрузка, т. | Не менее 6,0 |
|  | Материал: | Полиэтилен, полипропилен, полистирол |
|  | Пример условного обозначения: | КДФ-120-Х ТУ 95.1496-92 КДФ-120-ХВН ТУ 95-2375-90 . (где: К- каркас; Д-диск; Ф-фильтр; 120-наружный диаметр фильтра; Х-размер щели; ВН- внутреннее напыление |

- Требования к количеству, срокам поставки.

| п/п | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ (эквивалент), каталожный номер и др. функц. качественные характеристики Товара | Количество на 2 –е полугодие 2011г. (в шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтр каркасно – дисковый (КДФ 120-0,8), длина -2000 мм. | ТУ 95.1496-92, ТУ 95-2375-90 | 390 |
| 2. | Фильтр каркасно – дисковый (КДФ 120-0,8), длина -1000 мм. | ТУ 95.1496-92, ТУ 95-2375-90 | 40 |