ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку полимера EZ-MUD (или эквивалент)

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару | - Полимер EZ-MUD применяется для приготовления безбентонитовых полимерных буровых растворов на основе пресной или слабоминерализованной воды. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара | - Паспорт безопасности, - Паспорт качества; - Сертификат РПОХ и БВ |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Стабилизатор глин и глинистых сланцев EZ-MUD обеспечивает ингибирование набухания частиц глины в буровых растворах на водной основе без значительного увеличения их вязкости. Стабилизирует гидрофильные породы. Снижает крутящий момент и давление циркуляции. Физическое состояние: Жидкость Цвет: От белого досерого. Запах: Слабый запах углеводородов. рН: 6-8 (1%) Плотность при 20 C (кг/л): 1 Расход реагента составляет до 3 л/м3 в зависимости от геологических условий и технологии. |
| 4. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара | Наземная транспортировка ADRНе ограничено. Воздушные перевозки ИКАО/МАВТНе ограничено. Морская транспортировка. Опасные товары для международных морских перевозок. Не ограничено. Полимер EZ-MUD поставляется в повторно закрываемых пластиковых емкостях. |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара | Срок годности товара 2 года |