|  | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ЖИДКИЙ, ФРАКЦИЯ С10-С13 Технические требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |  |
| 1 |  | Фракционный состав, °С начало кипения, не ниже | 150 |  |
|  |  | конец кипения, не выше | 253 |  |
| 2 |  | Массовая доля н-алканов, %, не менее, в том числе: | 98,0 |  |
|  |  | массовая доля н-алканов С и ниже, не более | 1,0 |  |
|  |  | массовая доля н-алканов С и выше, не более | 1,0 |  |
| 3 |  | Массовая доля ароматических соединений, %, не более | 0,5 |  |
| 4 |  | Массовая доля серы, ррm, не более | 5,0 |  |
| 5 |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже | 64 |  |
| 6 |  | Плотность при 20 °С, г/см3 в пределах | 0,74-0,76 |  |
| 7 |  | Вязкость кинематическая при 20 0С, мм2/с, не более | 3,0 |  |
| 8 |  | Внешний вид | Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных и осевших посторонних примесей, в том числе и воды |  |

Приложение №1 к спецификации

От Покупателя                                                                          От Поставщика

Генеральный директор ОАО «ППГХО»                                 ________________________________

____________________ /В.С. Святецкий/                               ___________________/ ____________/

М.П.                                                                                            М.П.