Приложение № 1 к договору № АЭМ/КД-РоЭС-4-169 от_____________________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Проведение работ по наплавке антикоррозионного защитного слоя на заготовки трубных узлов ГЦТ для изготовления оборудования для Ростовской АЭС блок 4»

- Название (тема) работы

Проведение работ по наплавке антикоррозионного защитного слоя на заготовки трубных узлов ГЦТ для изготовления плакированных труб Ду 850 и 990 для ГЦТ.

- Основание для заключения договора

Обеспечение плакированными трубами Ду 850 и 990 мм для изготовления  ГЦТ  РоЭС блок 4.

- Срок выполнения работы по договору

3.1   Окончание работ - декабрь 2013г.

- Заказчик и Исполнитель

4.1   Заказчик работ – ЗАО «АЭМ-технологии».

4.2  Исполнитель работ –

5   Цель и исходные данные для проведения работы

5.1 Целью работы является:  изготовления плакированных труб Ду  850 и 990 мм для ГЦТ.

5.2   Границы разработки:

-трубы для ГЦТ блоков ВВЭР-1200.

5.3   Исходными данными для выполнения работ являются:

- конструкторская документация. РКД, НД;

- требования к качеству антикоррозионной наплавки трубных блоков ГЦТ.

6   Основные требования к выполнению работ

6.1 Выполнение требований нормативной документации:

- ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения»;

- ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля»;

- ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».

7   Объем выполняемых работ

Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению следующих работ:

7.1  Проведение  работ по выполнению антикоррозионных покрытий, выбранными сочетаниями сварочных материалов, на опытно-штатных и штатных  трубах  ГЦТ для  РоАЭС блок 4, в объёме, приведённом в таблице:

| № п/п | Наименование плакированных труб | № чертежа плакированных труб | Площадь наплавляемой поверхности 1-й трубы, м2 | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 990х850х70х4000 | ПМ091.06.00.901-04 | 10,807 | 1 |
| 2 | Труба 990х850х70х4400 | ПМ091.06.00.901 | 11,888 | 4 |
| № п/п | Наименование изделия с наплавкой |  | Площадь наплавляемой поверхности 1-й трубы, м2 | Коли-чество, шт. |
| 3 | Труба 990х850х70х5700 | ПМ091.06.00.901-01 | 15,400 | 8 |
| 4 | Труба 990х850х70х7600 | ПМ091.06.00.901-02 | 20,533 | 4 |
| 5 | Труба 990х850х70х8100 | ПМ091.06.00.901-03 | 21,884 | 4 |
| 6 | Труба 1130х990х70х3500 | ПМ091.06.00.902 | 10,996 | 12 |
|  | итого, м2: |  | 483,177 |  |
|  | итого: |  |  | 33 |

7.2  Проведение термообработки плакированных труб Ду-850 и 990 мм.

7.3  Проведение неразрушающих методов контроля на антикоррозионной наплавке в соответствии с требованиями НТД.

8   Место внедрения и способ применения выполненных работ

8.1   Использование плакированных труб на ОАО «Петрозаводскмаш»  для изготовления элементов ГЦТ РоАЭС блок 4.

9   Перечень документации, представляемой по окончании работ

9.1 При завершении работы Исполнитель предоставляет Заказчику технологические паспорта  и акт  сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экземплярах.

9.2    Документация передается Заказчику в бумажном виде:

-1 экземпляр технологических паспортов – учтенная копия в сброшюрованном виде и в электронном виде;

- 3 экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ в бумажном виде и в электронном виде

Документация предоставляется в электронном  виде, отсканированная в формате PDF.

10   Порядок приемки и передачи выполненных работ

10.1   Отчетная документация передается Заказчику с сопроводительными документами Исполнителя.

10.2 Заказчик в течение 10 дней со дня получения отчетной документации осуществляет приемку работ с оформлением акта сдачи-приемки или направляет аргументированные замечания Исполнителю. В случае не предоставления замечаний в течение указанного срока считается, что отчетная документация принята без замечаний.

10.3 При наличии замечаний,  Исполнитель проводит корректировку отчетной документации либо направляет Заказчику ответ с обоснованием отклонения.

| Исполнитель |  |  | Заказчик Генеральный директор ЗАО «АЭМ-технологии» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________/ « ___» ______________2013г. |  |  | _________________Е.М.Пакерманов «___» ______________ 2013г. |  |