Техническое задание 

на поставку мышьяка металлического 6N (чистота 99,9999%)

Техническое задание 

на поставку мышьяка металлического 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Мышьяк металлический для полупроводникового производства марки ОСЧ 19-5 по ТУ 113-12-112-89, либо эквивалент импортного производства

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	__________________________

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	______________________.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	код ОКП: 2112140200 Мышьяк металлический


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Мышьяк металлический используется в полупроводниковой промышленности в качестве исходного сырья для синтеза арсенидов галлия и индия, важнейших  полупроводниковых соединений группы А3В5.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	Мышьяк металлический используется в качестве сырья. Мышьяк в форме кусочков размером 5 – 15 мм должен находиться в ампуле, заполненной инертным газом аргоном, чтобы мышьяк не окислялся на воздухе. Вес мышьяка в ампуле должен составлять 1,1 – 1,2 кг. Наличие поверхностной и внутрикристаллической окиси мышьяка (As203) в металлическом мышьяке – не допускается.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Допустимое максимальное содержание примесей:

Наименование товара   Наименование контролируемых примесей  Массовая доля примесей, не более,% 
Мышьяк                            Алюминий                                                                   1х10Е-6
Металлический                Кальций                                                                      3х10Е-6

 (чистота 99,9999%)        Медь                                                                          1х10Е-7
                                           Хром                                                                           3х10Е-7
                                           Железо                                                                        1х10Е-6
                                          Магний                                                                        5х10Е-6
                                          Марганец                                                                    1х10Е-7

                                          Свинец                                                                         6х10Е-7

                                           Сера                                                                            5х10Е-5
                                           Селен                                                                          1х10Е-6
                                          Кремний                                                                      1х10Е-5
                                          Цинк                                                                            7х10Е-7

                                          Олово                                                                           1х10Е-6

                                           Теллур                                                                         5х10Е-6

                                          Кадмий                                                                        3х10Е-6

                                          Серебро                                                                       1х10Е-7
                                          Никель                                                                         1х10Е-7

                                           Висмут                                                                      1х10Е-7
                                           Титан                                                                        3х10Е-6

Мышьяк в форме кусочков размером 5 – 15 мм должен находиться в ампуле, заполненной инертным газом аргоном, чтобы мышьяк не окислялся на воздухе.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	_____________________________

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требования к физико-механическим, механическим и др. свойствам (твердость, шероховатость поверхности и др.) не устанавливаются

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать ТУ 113-12-112-89 требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения. 

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Металлический мышьяк упаковывают в ампулы из жаропрочного стекла типа «пирекс» диаметр 30-35 мм, длина 100-110 мм. Запаянные ампулы упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ-3885-73 РЕАКТИВЫ И ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОТБОР ПРОБ, ФАСОВКА,  УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И ХРАНЕНИЕ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Товар поставляется Поставщиком Покупателю в количестве 51 кг в срок 14 календарных дней с момента заключения договора.
Поставщик обязан поставить и разгрузить товар по следующему адресу ОАО «Гиредмет»: 119017, Москва, Б. Толмачевский пер., д.5, стр.1.

Поставщик должен за 1(один)день до поставки товара заказать пропуск по телефону (495) 981-30-10 доб. 909, 917 с указанием номера автомашины, её марки, Ф.И.О. водителя и лица, сопровождающего товар (при необходимости). При себе иметь документ, удостоверяющий личность. При поставке Товара Покупателю, Товар должен пройти входной контроль качества выборочным методом, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 и Рекомендациями о входном контроле Р 50-601-40-93,в следующем порядке.

Поставщик совместно с Покупателем направляет выборочные образцы Товара в составе синтезированного арсенида галлия для проведения дополнительной проверки Товара в испытательный аналитико-сертификационный центр «Гиредмет» (ЦКП ИАСЦ ГИРЕДМЕТ), либо любой другой независимый аккредитованный аналитико-сертификационный центр в г. Москве.

Результаты проведенной проверки подтверждаются Протоколом испытаний химического состава, выдаваемым независимым аналитико-сертификационным центром.

При отрицательном результате дополнительной проверки вся партия товара возвращается Поставщику. Поставщик обязан за свой счет оплатить услуги дополнительной проверки третьей стороне, если качество товара не подтверждается.

При положительных результатах дополнительной проверки вся партия товара принимается на склад Покупателем. Покупатель обязан за свой счет оплатить услуги дополнительной проверки, если качество товара подтверждается.

В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего договора о качестве Товара, или отказаться от всей партии Товара и его оплаты, а также Поставщик несет материальную ответственность перед третьими лицами.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Доставка товара должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет, счет-фактура, товарная накладная, паспорт качества).

На момент поставки, на Товар должны быть предоставлены сертификаты качества (декларации соответствия).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование производят в потребительской таре. Тара с мышьяком должна быть уплотнена в транспортной таре материалом обеспечивающим её сохранность при транспортировании ( поролоном, камкой, чистой сухой стружкой и др. материалом) Транспортирование должно осуществляться в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов».


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Мышьяк металлический в форме кусочков размером 5 – 15 мм должен храниться в целых ампулах заполненных инертным газом, запаянных под давлением 1х10Е-2. Вес мышьяка в ампуле не должен превышать 1.1- 1.2 кг. Наличие поверхностной и внутрикристаллической окиси мышьяка (As2O3) в металлическом мышьяке –не допускается. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения на весь объем поставляемого товара должен составлять  не менее 12 месяцев с момента передачи Товара в собственность Покупателю и подписания акта сдачи-приемки Товара.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	                           __________________________________________


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Кристаллический мышьяк при комнатной температуре на воздухе медленно окисляется, образуя оксидные соединения мышьяка, при нагревании более чем 80 градусов Цельсия образуется триоксид мышьяка, который токсичен и является сильнодействующим ядовитым веществом. Класс опасности 2 по ГОСТ 12.1.005-58


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Меры безопасности при транспортировке и хранению мышьяка согласно информационной карты АТ № 003031 от 24.04.2008 г. Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ. Металлический мышьяк пожаро- и взрывобезопасен


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество товара должно соответствовать ТУ 113-12-112-89. Наличие поверхностной и внутрикристаллической окиси мышьяка (As2O3) в металлическом мышьяке–не допускается.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	                                   ____________________________


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Товар поставляется Поставщиком Покупателю в количестве 51 кг в срок 14 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Требования к типовому формату стандартные.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП 
	общероссийский классификатор продукции

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Выкопировка из ТУ 113-12-112-89
	9


