ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Техническое задание на поставку проволоки из прецизионных сплавов 

для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП 

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Технические характеристики

	Подраздел 3.2. Требования к маркировке

	Подраздел 3.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1
	Проволока холоднотянутая из сплава ХН50МГЮ (ЭК1) ф 2,0мм
	кг
	600

	2
	Проволока холоднотянутая из сплава ХН50МГЮ (ЭК1) ф 3,0мм
	кг
	600


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП 126100 5

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проволока из прецизионных сплавов применяется для сварки оборудования из высоко-коррозионных, прецизионных сплавов.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики


Технические характеристики согласно ГОСТ 2771-81 или аналог в соответствии со следующими техническими характеристиками (ТУ 14-1-3761-84): Проволока поставляется термически обработанной. Допускается производить травление проволоки после термообработки для удаления окалины. Проволока поставляется светлой без рыхлот и окалин с фактическим состоянием поверхности. Допускаются поверхностные микротрещины глубиной до 5% от фактического диаметра проволоки. Слипание витков не допускается. На проволоке в состоянии поставки испытывается временное сопротивление разрыву, которое должно быть не более 980 Н/мм2 (100кгс/мм2). Проволоку изготавливают с предельными отклонениями в соответствии с квалитетом h 12 ГОСТ 2771-81. Овальность проволоки не должна превышать предельного отклонения по диаметру. Правила приемки и методы испытаний в соответствии с ГОСТ 14118-69. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 7566-81 и ГОСТ 14118-69. Проволока поставляется в мотках в мягкой упаковке. Мотки проволоки должны быть обернуты в один или более слоев бумаги по ГОСТ 8828-75, ГОСТ 10396-75, ГОСТ 9569-79, затем в пленку ГОСТ 10354-82, ГОСТ 16272-79 или тарное холтопрошивное полотно ГОСТ 14253-76, нетканое полотно, сшивной лоскут из отходов текстильной промышленности или другие виды упаковочных материалов по действующей НТД за исключением упаковочных тканей из натуральных волокон. Упаковочные мотки должны быть обвязаны проволокой ГОСТ 3282-74 или другая действующая НТД. Проволока поставляется без промасливания. Масса грузового места не должна превышать 80кг. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-71. Проволока должна храниться у изготовителя и потребителя в сухом помещение при температуре от +15о до +35о С при отсутствии в воздухе щелочных, кислотных и других агрессивных примесей. 

Подраздел 3.2 Требования к маркировке
           Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-71.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке


Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 7566-81 и ГОСТ 14118-69. Проволока поставляется в мотках в мягкой упаковке. Мотки проволоки должны быть обернуты в один или более слоев бумаги по ГОСТ 8828-75, ГОСТ 10396-75, ГОСТ 9569-79, затем в пленку ГОСТ 10354-82, ГОСТ 16272-79 или тарное холтопрошивное полотно ГОСТ 14253-76, нетканое полотно, сшивной лоскут из отходов текстильной промышленности или другие виды упаковочных материалов по действующей НТД за исключением упаковочных тканей из натуральных волокон. Упаковочные мотки должны быть обвязаны проволокой ГОСТ 3282-74 или другая действующая НТД. Проволока поставляется без промасливания.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Наличие сертификатов/паспортов качества  производителя заверенных подлинной печатью Поставщика на товар.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 7566-81 и ГОСТ 14118-69. 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 7566-81 и ГОСТ 14118-69.
РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Каждая партия продукции сопровождается документом содержащим: наименование предприятия и товарный знак предприятия-изготовителя, наименование потребителя, условное обозначение проволоки,  номер партии и дату изготовления, клеймо технического контроля предприятия-изготовителя, юридический адрес предприятия-изготовителя, обозначения настоящих ТУ, информацию о сертификации. 

В  общую сумму договора должны входить НДС, расходы на упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Форма оплаты: безналичный расчет. 50% - аванс, 50% -  по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 120 календарных дней с момента подписания договора  последней стороной с правом досрочной поставки

Способ поставки: доставка до склада ФГУП «ПО «Маяк» в г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37; самовывоз со склада поставщика по РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого товара должна быть представлена на русском языке.


Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


